英彩克隆中温低碱

DRA系列推广资料

产品特点:

★ 适合全棉/人棉/混纺织物低碱工艺

★ 碱剂用量少，降低成本

★ 优良的匀染性， 极佳的配伍性

★ 染料敏感性小，重现性佳

★ 高固色率，染料水解率低，有效降低COD排放指标

★ 易水洗，省时间，降低能耗

★ 工艺简单，操作方便，降低成本

| Intracron Brill. Yellow DRA-4G YDR3082A-100P | Intracron Yellow DRA-3R YDR3084A-100P | Intracron Brill. Orange DRA-2R YDR2032A-100P | Intracron Orange DRA-5R YDR2042A-100P | Intracron Scarlet DRA-2G YDR2043A-200P | Intracron Red DRA-B YDR1111A-100P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |

| Intracron Brill. Red DRA-2B YDR1112A-100P | Intracron T.Blue DRA-G YDR5127C-133P | Intracron Brill. Blue DRA-R YDR5010D-133P | Intracron Blue DRA-3G YDR5153A-100P | Intracron Navy DRA-G YDR5155A-100P | Intracron Black DRA YDR9076A-100P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 6.0% |

推荐产品：

工艺推荐：

不推荐浴比小于1:5的缸染色。

小样工艺：

大样工艺：

盐碱推荐表：

| 染色深度(O.W.F) | 未丝光棉 | 丝光棉（粘胶） |
| --- | --- | --- |
|  | 硫酸钠用量 | 碳酸钠用量 | 硫酸钠用量 | 碳酸钠用量 |
| ≤2.0% | 50g/L | 5g/L | 40g/L | 2g/L |
| X>2.0% | 70g/L | 8g/L | 50g/L | 3g/L |

注：本报告数据与布样为实验条件下所得，仅供参考。

# Text boxes

约克夏化工控股有限公司

Yorkshire Chemicals Holdings Co.Ltd

染料/元明粉

纯碱

60℃

30min

60min

水洗、皂洗

90℃×20min

60℃×60min

皂洗剂

AP-SN 1g/L

助剂/染料

1.0℃/min

室温

快速冷却至50℃出样

快速冷却至50℃出样

皂洗工艺