中国棉纺织行业协会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布

Cotton and polyamide filament/spandex coverd yarn interweaved elasticgrey fabric

(征求意见稿)

T/CCTA××××-××××

CCTAA

中国棉纺织行业协会团体标准

ICS59.080.30

W13

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国棉纺织行业协会提出。

本文件由中国棉纺织行业协会团体文件化技术委员会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布

- 1  范围

本文件规定了棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布的术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于机织生产的棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 406-2018  棉本色布

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 6529  纺织品的调湿和试验用标准大气

GB/T 8170  数值修约规则和极限数值的表示和判定

GB/T 17759  本色布布面疵点检验方法

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01095  纺织品  氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 10004  棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10006  棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验

FZ/T10009  棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

- 3  术语和定义

3.1

棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布Cotton and polyamide filament/spandex coverd yarn  interweavedelastic grey fabric

经向为棉纱线，纬纱为锦纶长丝氨纶包覆纱，经交织制成的机织物。

- 4  分类

棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布的产品品种、规格分类，根据用户需要，按照附录A制定。

- 5  要求

5.1  项目

棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布要求分为内在质量和外观质量两个方面，内在质量包括织物组织、纬密偏差率、单位面积干燥质量偏差率、纤维含量、断裂强力、棉结疵点格率六项，外观质量为布面疵点一项。

5.2  分等规定

5.2.1  棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布的品等分为优等品、一等品和二等品，低于二等品的为等外品。

5.2.2  棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布的评等以匹为单位，织物组织、布面疵点按匹评等，纬密偏差率、纤维含量、单位面积干燥质量偏差率、断裂强力、棉结疵点格率按批评等，以其中最低一项品等为该匹布的品等。

5.2.3  成包后棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布的长度按双方协议规定执行。

注1：通常每匹布以40 m计。

注2：按贸易双方协定上机幅宽、总经根数。

5.3  内在质量

棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布的分等规定按表l、表2。

表１  内在质量的分等规定

| 项 目 | 标 准 | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 织物组织 | 按设计规定 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 符合设计要求 |
| 纬密偏差率/% |  | -1.0～+1.2 | -1.0～+1.5 | - |
| 单位面积干燥质量偏差率/% | 按设计标称值 | -3.0～+3.0 | -5.0～+5.0 | -5.0～+5.0 |
| 纤维含量偏差/% | 按产品规格 | 按GB/T 29862规定执行 |  |  |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥290 |  |  |
|  | 纬向 | ≥400 |  |  |
| 注1：织物组织对照贸易双方确认样评定。 注2：密度偏差率考核非弹性方向。 |  |  |  |  |

表2  棉结疵点格率分等规定

| 织物分类 | 织物总紧度/% | 棉结疵点格率/% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 |
| 平纹织物 | 70以下 | ≤2 | ≤5 |
|  | 70及以上 | ≤3 | ≤7 |
| 斜纹织物 | 80以下 | ≤4 | ≤10 |
|  | 80及以上 | ≤5 | ≤11 |
| 缎纹织物 | 85以下 | ≤3 | ≤9 |
|  | 85及以上 | ≤4 | ≤10 |
| 注：棉结疵点格率超过表2规定降到二等品为止。 |  |  |  |

5.4  外观质量

5.4.1  布面疵点允许评分数的规定

5.4.1.1  每匹布的布面疵点允许评分数规定按表3。

表3布面疵点评分限度分等规定单位：分每百平方米

| 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- |
| ≤18 | ≤28 | ≤40 |

5.4.1.2  每卷（匹）布允许总评分按式（1）计算，按GB/T 8170修约成整数。

A = a×L×W/100 …………………………… (1)

式中：

A——每卷（匹）布允许总评分，单位为分；

a——布面疵点允许评分数，单位为分每百平方米（分/100m2）；

L——卷（匹）长，单位为米（m）；

W——幅宽，单位为米（m）。

5.4.1.3  每卷（匹）布中所有疵点评分加合累计超过允许总评分为降等品。

5.4.2布面疵点处理的规定

5.4.2.1  0.5 cm以上的豁边、1 cm及以上的破洞、烂边、稀弄、不对接轧梭，2 cm以上的跳花等六大疵点，应在织布厂剪去。

5.4.2.2  金属杂物织入，应在织布厂挑除。

5.4.2.3  凡在织布厂能修好的疵点应修好后出厂。

5.4.3  假开剪和拼件的规定

5.4.3.1  假开剪的疵点应是评为4分或3分不可修织的疵点，假开剪后各段布都应是一等品。

5.4.3.2  凡用户允许假开剪或拼件的，可实行假开剪和拼件。假开剪按二联匹不允许超过二处、三联匹及以上不允许超过三处。

5.4.3.3  假开剪和拼件率合计不允许超过20%，其中拼件率不得超过10%。

5.4.3.4  假开剪位置应作明显标记。

- 6  试验和检验方法

6.1  幅宽、长度测定按GB/T 4666的规定执行。

6.2  密度测定按GB/T 4668的规定执行。

6.3  纤维含量测定按GB/T29862标准规定执行。

6.4  单位面积无浆干燥质量的测定按附录B执行，单位面积无浆干燥质量偏差率按公式（2），按GB/T 8170修约至小数点后一位。

…………………………………（2）

式中：

G——单位面积无浆干燥质量偏差率，%；

m——棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布单位面积无浆干燥质量标称值，单位为克每平方米（g/m2）；

m1——棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布单位面积无浆干燥质量实测值，单位为克每平方米（g/m2）。

注：标称值为客户要求或面料设计目标值，按贸易双方协议商定。

6.5  断裂强力测定按GB/T 3923.1执行。

6.6  棉结疵点格率检验按FZ/T 10006执行

6.7  外观质量检验按GB/T 17759执行。

- 7  检验规则

按FZ/T 10004执行。

- 8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志和包装：按FZ/T 10009执行。

8.2  运输和贮存：产品在运输过程中应避免包装破损，产品受潮。产品应贮存在干燥、清洁的环境中，确保产品品质不发生霉变等变质现象。

- 9  其他

用户对产品有特殊要求者，可由供需双方另订协议。

附  录  A

（规范性）

技术条件制定规定

A.1  棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布技术条件的制定，除下列规定外，均按GB/T 406-2018附录A执行。

A.2  棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力本色布的原料代号为：精梳棉为JC、普梳棉为C、锦纶长丝为N、氨纶为Pu。混纺比的写法规定为：含量多的纤维/含量少的纤维。例如：棉含量73%，锦纶20%，氨纶含量7%，写为C/N/Pu 73/20/7。

A.3  棉的公定回潮率为8.5%，锦纶长丝的公定回潮率为4.5%,氨纶的公定回潮率1.3%。

A.4  锦纶长丝氨纶包覆纱的公定回潮率可按锦纶与氨纶干燥质量百分率计算，也可按锦纶与氨纶公定质量混纺比例计算，按式(A.1)和(A.2)计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。棉氨纶包芯本色纱线的公英制线密度按式(A.3)换算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

W=WN×AN+WPu×APu100 ……………………………(A.1)

W=BN×WN1+WN100+BPu×WPu1+WPu100BN1+WN100+BPu1+WPu100  ……………………………(A.2)

式中：

W——锦纶长丝氨纶包覆纱的公定回潮率，%；

WN——锦纶长丝的公定回潮率，%；

WPu——氨纶长丝的公定回潮率，%；

AN、APu——锦纶、氨纶的干燥质量百分比例，%；

BN、BPu——锦纶、氨纶的公定质量混纺百分比例，%。

…………………(A.3)

式中：

Tt——锦纶长丝氨纶包覆纱线密度，单位为特克斯(tex)；

Ne——锦纶长丝氨纶包覆纱的英制支数，单位为支(S)。

示例：

93/7锦纶氨纶包芯纱公定回潮率的计算：

W=93×4.51+4.5100+7×1.31+1.3100931+4.5100+71+1.3100=4.3%

附录B

（规范性附录）

单位面积无浆干燥质量测定方法

B.1  原理

测量试样烘前质量和实际面积，再裁剪布条进行退浆试验，根据布条退浆前质量及退浆后干燥质量，计算出试样单位面积无浆干燥质量。

B.2  设备和用具

B.2.1  天平: 分度值为0.01 g。

B.2.2  烘箱: 能保持温度105～110℃。

B.2.3  电炉；

B.2.4  玻璃烧杯: 容量50mL～2000 mL。

B.2.5  玻璃瓶: 125 mL～1000 mL。

B.2.6  量筒: 容量25 mL～1000 mL。

B.2.7  剪刀。

B.2.8  钢尺:分度值为1mm。

B.2.9  玻璃棒。

B.2.10  干燥器。

B.3  试剂准备

B.3.1  硫酸备用液：1.84g/mL。

B.3.2  蒸馏水：三级水。

B.3.3  碘：分析纯。

B.3.4  碘化钾：分析纯。

B.4  操作程序

B.4.1  取样

B.4.1.1  每次随机抽取3匹布样，每匹布样剪取宽度0.5 m的整幅试样，试样距布端1 m以上取样，要具有代表性，布面平整，不能有影响试验结果的疵点。

B.4.1.2  展开试样，置于GB/T 6529规定的标准状态下放置24 h及以上。

B.4.1.3  调湿后的试样两边剪去2 cm，四周修整平齐，置于平板上，量其长度与宽度。每块试样布测量中央及两边三处位置（距布边10 cm），精确至0.1 cm，取三个数字的算术平均值；然后，试样秤量，精确至0.01 g，作为试样的烘前质量。

B.4.2  试验用液的制备

B.4.2.1  在1000 mL玻璃烧杯中放置蒸馏水500 mL，用量筒取1.84 g/mL的硫酸备用液100 mL，缓缓注入玻璃烧杯中，用玻璃棒搅拌，待完全混合后，冷却至室温，然后移入1000 mL玻璃瓶中，制成浓度为26.4%硫酸工作液备用。

B.4.2.2  在50 mL烧杯中置碘1 g、碘化钾3 g、蒸馏水3 mL，温热之，使碘溶解，然后倒入1000 mL水中，搅匀，移入1000 mL玻璃瓶中，制成稀碘液备用。

B.4.3  退浆试验

B.4.3.1  沿试样幅宽方向，裁剪10 cm宽整幅的布条（四边各拉去数根纱以免脱落），称得布条的质量（布条的退浆前质量），精确至0.01 g。

B.4.3.2  将布条在沸水中预处理10 min。

B.4.3.3  按照配比（布条的退浆前质量：硫酸工作液：蒸馏水=1 g：0.7 mL：35 mL），在玻璃烧杯中依次加入蒸馏水和硫酸工作液，放在电炉上煮沸，然后放入布条继续煮沸40 min（可在煮沸15min时，补充适量沸水至原液面）。

B.4.3.4  滤纸过滤，取出布条及松散纱线和毛羽，用热水漂洗3～4次，除去余水，做退浆结果检查（滴稀碘液，若有蓝色或紫色产生，表示浆未退净，应继续退浆，方法同前），至退净为止。

B.4.3.5  将洗清的布条及松散纱线和毛羽除去余水移入烘箱烘至恒重，然后将其移入干燥器中冷却至室温，称得布条退浆后干燥质量，精确至0.01 g。

B.5  结果计算

按式（B.1）计算棉氨纶本色布单位面积无浆干燥质量，取3块试样的平均值，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

…………………………（B.1）

式中：

m1 ——单位面积无浆干燥质量，单位为克（g）；

m2——试样的烘前质量，单位为克（g）；

g1——布条退浆前质重，单位为克（g）；

g2——布条退浆后干燥质量，单位为克（g）；

Ws——试样的宽度，单位为毫米(mm)；

Ls ——试样的长度，单位纬毫米(mm)。