中国棉纺织行业协会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

四面弹色织牛仔布

Four sides elastic yarn-dyed denim

(征求意见稿)

T/CCTA××××-××××

CCTAA

中国棉纺织行业协会团体标准

ICS 59.080.30

W 13

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国棉纺织行业协会提出。

本文件由中国棉纺织行业协会团体文件化技术委员会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

- 四面弹色织牛仔布

- 1  范围

本文件规定了四面弹色织牛仔布的术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于机织生产四面弹色织牛仔布。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2910  纺织品 定量化学分析

GB/T 3917.1  纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921  纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 4669  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6529  纺织品的调湿和试验用文件大气

GB/T 8170  数值修约规则和极限数值的表示和判定

GB/T 8628  纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629  纺织品 试验用家庭洗涤及干燥程序

GB/T 8630  纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13772.2  纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法

GB/T 14801  机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21196.2  纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01101  纺织品 纤维含量的测定 物理法

- 3  术语和定义

3.1

四面弹色织牛仔布four sides elastic yarn-dyed denim

纱线染色，经纬纱均含有氨纶或其他弹性纤维的牛仔布。

3.2

弹性伸长率elasticelongationratio

织物在规定条件下拉伸，增加的长度与原长度的比。

3.3

弹性回复率elastic recovery ratio

织物急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

3.4

弹性增长率elasticincreaseratio

织物一定时间的缓弹性变形与原长度的比。

- 4  要求

4.1  项目

四面弹色织牛仔布要求分为内在质量和外观质量两个方面，内在质量包括密度偏差率、单位面积质量偏差率、纤维含量、断裂强力、弹性伸长率、弹性回复率、弹性增长率、撕破强力、水洗尺寸变化率、耐磨性能、缝线滑移、染色牢度，外观质量为幅宽偏差、纬斜、色差、布面疵点。

4.2  安全性能要求

产品的安全性能应符合GB 18401的规定。

4.3  分等规定

4.3.1  四面弹色织牛仔布的品等分为优等品、一等品和合格品，低于合格品的为等外品。

4.3.2  四面弹色织牛仔布的评等以匹为单位，以内在质量和外观质量综合评定，以其中最低一项品等为该匹布的品等。内在质量按批评等，外观质量按段（匹）评等。

4.4  内在质量

四面弹色织牛仔布的分等规定按表l。

表１内在质量的分等规定

| 项 目 |  |  |  | 优等品 | 一等品 |  | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度偏差率（经纬向）/% |  |  |  | ≤-2.0 | ≤-3.0 |  | ≤-3.0 |
| 单位面积质量偏差率/% |  |  |  | ≤-3.0 | ≤-3.0 |  | ≤-5.0 |
| 纤维含量允差 |  |  |  | 按GB/T 29862规定执行 |  |  |  |
| 断裂强力/N | 339g/m2以下 | 经向 |  | ≤550.0 |  | ≤350.0 | ≤330.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≤380.0 |  | ≤330.0 | ≤299.0 |
|  | 339g/m2以上 | 经向 |  | ≤650.0 |  | ≤600.0 | ≤580.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≤400.0 |  | ≤350.0 | ≤300.0 |
| 弹性伸长率/% |  | 经向 |  | ≥25 |  | ≥15 | ≥10 |
|  |  | 纬向 |  | ≥30 |  | ≥30 | ≥30 |
| 弹性回复率/% |  | 经向 |  | ≥80 |  | ≥75 | ≥75 |
|  |  | 纬向 |  | ≥92 |  | ≥87 | ≥85 |
| 弹性增长率/% |  | 经向 |  | ≤3 |  | ≤4 | ≤5 |
|  |  | 纬向 |  | ≤5 |  | ≤6 | ≤7 |
| 撕破强力/N | 339g/m2以下 | 经向 |  | ≥45.0 |  | ≥40.0 | ≥35.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≥25.0 |  | ≥22.0 | ≥18.0 |
|  | 339g/m2以上 | 经向 |  | ≥60.0 |  | ≥55.0 | ≥50.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≥40.0 |  | ≥35.0 | ≥30.0 |
| 项 目 |  |  |  | 优等品 |  | 一等品 | 合格品 |
| 水洗尺寸变化率/% |  | 经向 |  | -4.0～+1 |  | -5.0～-6.0 | -6.0～-7 |
|  |  | 纬向 |  | -5.0～0 |  | -5.0～-10.0 | -10.0～-12.0 |
| 耐磨性能/次 |  | 339g/m2以下 |  | ≥25000 |  | ≥20000 | ≥15000 |
|  |  | 339g/m2以上 |  | ≥30000 |  | ≥25000 | ≥20000 |
| 缝线滑移/mm |  |  |  | ≤5 |  | ≤5 | ≤6 |
| 染色牢度*/级 |  | 耐皂洗 | 变色 | ≥4-5 |  | ≥4 | ≥3-4 |
|  |  |  | 沾色 | ≥4 |  | ≥3-4 | ≥3 |
|  |  | 耐摩擦 | 干摩 | ≥4 |  | ≥3-4 | ≥3 |
|  |  |  | 湿摩 | 不考核 |  | 不考核 | 不考核 |
| * 耐湿摩擦色牢度，考虑此类产品后续需要进行再加工水洗，本文件不作考核或水洗褪色产品色牢度考核由供需双方另订协议 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  外观质量

产品的外观质量要求见表2。

表2外观质量要求

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽偏差/cm |  | ≥-2.0 | ≥-2.5 | ≥-2.5 |
| 色差/级 | 左、中、右色差 | ≥4-5 | ≥4 | ≥4 |
|  | 段（匹）前后色差 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
|  | 同包匹间色差 | ≥4 | ≥3-4 | ≥3-4 |
|  | 同批包间色差 | ≥3-4 | ≥3-4 | ≥3-4 |
| 纬斜/% |  | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 布面疵点/（分/100m2） |  | ≤12 | ≤22 | ≤24 |

5  布面疵点评分规定

5.1  布面疵点评分规定

表3  布面疵点评分数规定

| 疵点分类 |  | 评分数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 经向明显疵点 |  | 8cm及以下 | 8cm以上~16cm | 16cm以上~24cm | 24cm以上~100cm |
| 纬向明显疵点 |  | 8cm及以下 | 8cm以上~16cm | 16cm以上~半幅 | 半幅以上 |
| 横档疵点 |  |  |  |  | 严重 |
| 断丝 |  | 8cm及以下 | 8cm以上~16cm | 16cm以上~24cm | 24cm以上~100cm |
| 严重污渍 |  |  |  | 2.5cm及以下 | 2.5cm以上 |
| 破损性疵点（破洞、跳花） |  |  |  | 0.5cm及以下 | 0.5cm以上 |
| 边疵 | 破边、豁边、波浪边 | 经向每长8cm及以内 |  |  |  |
|  | 针眼边 （深入1.5cm以上） | 每100cm |  |  |  |
|  | 卷边 | 每100cm |  |  |  |
| 注1：棉结、棉点疵点由供需双方协定。 注2：无边组织的织物，边组织以0.5cm计。 |  |  |  |  |  |

5.2  布面疵点每100m2布总评分计算公式

每100m2布总评分按式（1）计算，计算结果按GB/T8170修约到整数

A=a×100L×W…………………………… (1)

式中：

A——100m2布总评分，单位为分每百平方米（分/100m2）；

a——段（匹）长疵点累计评分数，单位为分；

L——卷（匹）长，单位为米（m）；

W——幅宽，单位为米（m）。

5.3  布面疵点检测规定

检验布面疵点时，以布的正面为准，但破损性疵点以严重一面为准。正反面难以区别的织物以严重一面为准。有两种疵点重叠在一起时，以严重一项评分。

5.4  布面疵点的计量规定

5.4.1  疵点长度以经向或纬向最大长度计量。

5.4.2  条的计量方法：一个或几个经（纬）向疵点，宽度在1cm及以内的按一条评分；宽度超过1cm的每1cm为一条，其不足1cm的按一条计。

5.4.3  经向1m内累计评分最多4分。在经向一条内连续或断续发生的疵点，长度超过1m的，其超过部分按表3再行评分。

5.4.4  在一条内新断续发生的疵点，在经（纬）向8cm及以内有2个及以上的疵点，按连续长度测量评分。

- 6  试验和检验方法

6.1  密度测定按GB/T 4668的规定执行。

6.2  单位面积质量的测定按GB/T4669方法1执行。

6.3  纤维含量测定按GB/T29862文件规定执行。

6.4  断裂强力测定按GB/T 3923.1执行。

6.5  弹性伸长率、弹性回复率和弹性增长率的测定按附录A执行。

6.6  撕破强力的测定按GB/T 3917.1执行。

6.7  水洗尺寸变化率的测定按GB/T8628、GB/T8629（洗涤程序：5A,干燥：E）、GB/T8630执行。

6.8  织物耐磨性的测定按GB/T21196.2执行。

6.9  缝线滑移的测定按GB/T13772.2执行。试验条件：339g/m2及以下，定负荷100N;339g/m2以上，定负荷150N。

6.10  耐皂洗色牢度的测定按GB/T3921中方法C（3）执行。

6.11  耐摩擦色牢度的测定按GB/T3920执行。

6.12  幅宽的测定按GB/T 4666的规定执行。

6.13  纬斜的测定按GB/T14801执行。

6.14  色差的评定按GB/T250执行。

6.15  幅宽、长度测定按GB/T 4666的规定执行。

- 7  检验规则

- 7.1  检验条件和方法

7.1.1  用验布机检验时，采用日光型光源，光源与布面距离为1m-1.2m，照度不低于750lx。验布机上验布板的角度为45°。验布机速度一般为15m/min-20m/min。

7.1.2  用台板检验时，布段（匹）应平摊桌面上，检验人员的视线应正视布面，逐步展开，速度一般掌握在平均3m/min-5m/min。采用日光型光源，光源距桌面为80cm-90cm，照度不低于400lx。

- 7.2  抽样方法和检验结果的评定

7.2.1  外观质量检验按GB/T2828.1文件中正常检验一次抽样方案一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为2.5规定抽样，具体抽样方案见表3。

表3  外观质量检验抽样方案

| 批量N | 正常检验一般检验水平Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样本大小n | 接收数Ac | 拒收数Re |
| 1-15 | 3 | 0 | 1 |
| 16-25 | 5 | 0 | 1 |
| 26-50 | 8 | 0 | 1 |
| 51-90 | 13 | 1 | 2 |
| 91-150 | 20 | 1 | 2 |
| 151-280 | 32 | 2 | 3 |
| 281-500 | 50 | 3 | 4 |
| 501-1200 | 80 | 5 | 6 |
| 1201-3200 | 125 | 7 | 8 |
| 3201-10000 | 200 | 10 | 11 |
| 10001-35000 | 315 | 14 | 15 |
| 注：每匹=30m |  |  |  |

7.2.2  内在质量抽样以批为单位，以同一品种、规格、花型及生产工艺为一批，每批不少于三块（应包括全部色号），检验结果以全部抽验样品合格作为全批合格。如有试验结果不合格，可对该不合格项复验一次，以复验结果为准。

- 7.3  验收

交货时，收货方应依据本文件或双方协议、合同等规定进行验收。

- 7.4  复验

7.4.1  如供需双方对检验结果有异议时，可要求复验或委托专业检验机构进行检验。

7.4.2  任何一方对所检验的结果有异议时，在规定期限内对所有异议的项目，均可要求复验。

7.4.3  提请复验时，应保留提请复验数量的全部。

7.4.4  复验时检验数量为初验时的数量，复验的判定规则按7.1/7.2规定执行，判定以复验结果为准。

- 8  标志、包装、运输和贮存

- 8.1  标志

8.1.1  标志应符合GB5296.4规定。

8.1.2  每匹或每段成品上，应附有标签，标签应粘贴或悬挂在反面布角处。

8.1.3  包外标志：在外包装刷上唛头，确保标志清晰易辩、不褪色，外包两头所写内容一致，并注明合同号、名称、等级、色号、包号、数量、重量、地址及日期。

- 8.2  包装

产品包装应保证产品不破损、不散落、不沾污。

- 8.3  运输和贮存

8.3.1  产品在运输过程中应避免包装破损，产品受潮。

8.3.2  产品应贮存在干燥、清洁的环境中，确保产品品质不发生霉变等变质现象。

- 9  其他

用户对产品有特殊要求者，可由供需双方另订协议。

附  录  A

（规范性）

弹性伸长率、弹性回复率和弹性增长率的测试

A.1  试验环境

在温度为20℃±2℃，相对湿度65%±5%的文件状态下调湿样品至少4小时。

A.2  原理

试样经定负荷反复拉伸产生形变，经规定时间后释放去拉伸力，使其在规定时间回复后测量其残留伸长，据此计算弹性伸长率、弹性回复率和弹性增长率，以表征织物拉伸弹性。

A.3  测试装置

A.3.1  有固定上夹钳的板或框架。

A.3.2  有分开的夹子或已知重量的、可夹住织物底部的类似工具。

A.3.3  刻度直尺，精度1mm。

A.3.4  张力砝码，可悬挂，包括A.3.2所述的组合重量达到1.8kg的重锤。

A.3.5  张力测试仪。

A.4  试样准备

A.4.1  剪取同一弹力方向试样三块，长边与弹性方向一致，每块560mm×60mm。试样应具有代表性，距布边至少150mm，每块试样不应包含有相同的经纱或纬纱。

A.4.2  每块试样的有效宽度应为50mm±0.5mm（不包括毛边），试样长度方向平行于织物的经向或纬向，从条样的两侧拆去数量大致相等的纱线，直至符合A.4.2规定的要求。毛边的宽度应保证在试验过程中长度方向的纱线不从毛边中脱出。

A.4.3  确保试样没有折痕、褶皱等。处理样品时要避免布面试样沾水、油脂等。

A.4.4  在样品的中间作一对标记线，它们之间的长度为250mm。断电样品可取152mm。

A.4.5  将试样调湿到文件大气状态，并保证样品静置平台上至少30min。

A.5  步骤

A.5.1  测量标记线之间的长度L0。

A.5.2  用夹具夹住样品的上端，让样品垂直下垂。

A.5.3  在试样的下端挂上1.8kg的重锤。

A.5.4  对试样预拉伸，循环三次受力从0到指定的负荷过程，每个完整循环大约5s，三次预拉伸后，再一次将砝码的力施加在样品上，30min后量取两标记线之间的距离L1。

A.5.5  将另一块试样夹持在张力测试仪上，将试样拉伸至试样平均伸长的85%，保持30min后，测量标记间的距离，记录为L2。

A.5.6  完成A.5.5后释放夹持试样的下夹头，使其自由悬挂，试样经30min后量取两标记线之间的距离L3。

A.6  计算

A.6.1  弹性伸长率

A=L1-L0L0×100……………………………（A.1）

式中：

A——试样的弹性伸长率，%；

L0——试样未受负荷下的标记间距离，单位为毫米（mm）；

L1——试样撤去指定负荷，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）。

A.6.2  弹性回复率

B=L2-L3L2-L0×100……………………………（A.2）

式中：

B——试样的弹性回复率，%；

L0——试样未受负荷下的标记间距离，单位为毫米（mm）；

L2——试样拉伸85%后，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）；

L3——试样拉伸85%后撤去负荷，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）。

A.6.3  弹性增长率

C=L3-L0L0×100……………………………（A.3）

式中：

C——试样的弹性增长率，%；

L0——试样未受负荷下的标记间距离，单位为毫米（mm）；

L3——试样拉伸85%后撤去负荷，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）。