《莱赛尔纤维紧密赛络纺本色纱》团体标准编制说明

一  工作简况

# 1.1 任务来源

# 根据中棉行协专[2021]6号文的要求，《莱赛尔紧密赛络纺本色纱》团体标准列入2021年中国棉纺织行业协会团体标准制修订计划第五批（计划号：2021-304-03），按照计划进度，应于2022年完成报批。

# 1.2  主要工作过程

2021年9月，中国棉纺织行业协会下达了《莱赛尔紧密赛络纺本色纱》团体项目制定计划，项目由中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会归口，福建新华源纺织集团有限公司等单位组成标准起草小组。主起草单位收集整理了大量数据，并积极听取生产企业和检测机构的意见和建议，对技术指标进行数据收集整理、试套，完成草稿。起草小组根据提出的意见及试套情况对草稿进行修改，完成征求意见稿。

# 1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本文件起草单位：福建新华源纺织集团有限公司、……。

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《莱赛尔紧密赛络纺本色纱》草稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。根据征求意见回复，提出采纳、不采纳的理由，形成送审稿。

二  编制原则和主要内容

2.1  制定文件的原则

2.1.1编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2.1.2制定文件的目的是规范生产，因此标准必须适应市场的要求，满足生产发展需求。该标准应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

2.1.3文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求。

2.1.4测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  制定文件的主要内容

2.2.1  章节：按照产品术语和定义、分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装进行编排。

2.2.2  适用范围：适用于紧密赛络纺莱赛尔纤维（棉型短纤维）本色纱。

2.2.3  术语和定义：本文件没有需要界定的术语和定义。

2.2.4  产品分类、标记：莱赛尔纤维紧密赛络纺纱的原料代号为Ly，赛络紧密纺代号为AA JMF，在线密度前应标明原料代号。

2.2.5  技术要求：线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结(+200%)、十万米纱疵、毛羽指数H值八项指标。

2.2.6  试验方法：按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

2.2.7  试验规则、标志、包装：按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

三  主要试验（或验证）情况分析

3.1 范围

本产品为莱赛尔纤维紧密赛络纺本色纱品种，莱赛尔纤维是棉型纤维长度。

3.2  线密度规格划分

参照FZ/T 12013-2014《莱赛尔纤维本色纱线》及生产实际，线密度划分按照6.1 tex～7.0tex、7.1 tex～8.0 tex、8.1 tex～11.0 tex、11.1 tex～13.0 tex、13.1 tex～16.0 tex、16.1 tex～20.0 tex、20.1 tex～31.0 tex七档进行考核。

3.3  各检测项目的确定

考核指标参照FZ/T 12013-2014《莱赛尔纤维本色纱线》，结合企业生产数据以及贸易要求确定。

——线密度偏差率：既反映纱线长片段不匀的评等重要指标之一，又反映纱线直径差异的粗细不匀。控制线密度偏差率，可以提高织造工序的生产效率和布面的平整，消除布面的条影质量问题。考核指标优等品为±2.0%、一等品为±2.5%、二等品为±3.0%。数据试套后，以14.8tex 为例,其中纱优等占70.1%，一等占19.0%，二等占10.9%。

——线密度变异系数：线密度变异系数是其他不匀的基础，数值越大，说明纱线差异越大，直接影响布面平整。具体要求：优等品为≤2.0%、一等品为≤2.5%、二等品为≤3.5%。验证数据表明：以14.8tex为例,优等占35.9%，一等占57.6%，二等占6.5%。

——单纱断裂强度：反映了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况，直接影响纺纱及织造工序的生产效率。以14.8tex为例，优等品为26.0cN/tex、一等品为24.0cN/tex、二等品为22.0cN/tex，经验证：优等占81.5%，一等占18.5%，二等占0%。

——单纱断裂强力变异系数：是反映单锭、机台之间差异的重要指标。单纱断裂强力变异系数差异过大，直接影响织造工序的生产效率。考核指标以14.8tex为基准，优等品≤10.0%，一等品≤12.0%，二等品≤14.0%。经验证：优等占70.1%，一等占29.9%，二等占0%。

——条干均匀度变异系数：是反映纱线粗细不匀的重要指标，代表了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况。以14.8tex为例,优等品≤11.8%，一等品≤13.5%，二等品≤15%。经验证：优等占48.9%，一等占51.1%，二等占0%。

——千米棉结（+200%）：是反映纱线条干的重要指标，直接影响布面质量。随线密度减小，棉结数增加。以14.8tex为基准，优等品为60个/km、一等品为80个/km、二等品为100个/km；其中优等占54.3%，一等占45.7%，二等占0%。

——十万米纱疵：是衡量纱线质量的重要指标，直接影响布面质量。以14.8tex为基准，优等品≤10个/105m、一等品≤20个/105m；其中优等占45.7%，一等占54.3%。

——毛羽指数H值：纱线毛羽是继纱线强力、条干外越来越受到重视的纱线质量指标，纱线毛羽会直接影响布面质量，随线密度减小，纤维根数减少，赛络紧密纺集聚效果加强，毛羽相应减少。根据实际生产数据统计进行制定。以14.8tex为例，其中优等品≤3.7、一等品≤4.5；其中优等占44.6%，一等占55.4%。

具体要求按表1。

表1  莱赛尔纤维紧密赛络纺本色纱的技术要求

| 公称线密度/tex | 等级 | 线密度偏差率/% | 线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度/（cN/tex）≥ | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ | 条干均匀度变异系数/%≤ | 千米棉结(+200%)/（个/km）≤ | 十万米纱疵/（个/105m）≤ | 毛羽指数H值≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1～7.0 | 优 一 二 | 13.0 15.0 17.0 | 2.0 2.5 3.5 | 25.5 23.5 22.0 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 14.5 16.0 18.0 | 95 110 140 | 10 20 - | 2.5 3.0 - |
| 7.1～8.0 | 优 一 二 | 12.0 14.0 16.0 | 2.0 2.5 3.5 | 25.5 23.5 21.5 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 14.0 15.0 17.0 | 90 100 140 | 10 20 - | 2.7 3.2 - |
| 8.1～11.0 | 优 一 二 | 11.0 13.0 15.0 | 2.0 2.5 3.5 | 26.0 24.0 22.0 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 13.5 15.0 16.5 | 85 95 130 | 10 20 - | 3.2 4.0 - |
| 11.1～13.0 | 优 一 二 | 10.0 12.0 14.0 | 2.0 2.5 3.5 | 26.0 24.0 22.0 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 12.5 14.5 16.0 | 80 90 120 | 10 20 - | 3.5 4.3 - |
| 13.1～16.0 | 优 一 二 | 10.0 12.0 14.0 | 2.0 2.5 3.5 | 26.0 24.0 22.0 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 11.8 13.0 15.0 | 60 80 100 | 10 20 - | 3.9 4.7 - |
| 16.1～20.0 | 优 一 二 | 9.5 11.5 13.5 | 2.0 2.5 3.5 | 26.5 24.5 22.5 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 11.5 12.5 14.5 | 50 70 95 | 10 20 - | 4.3 5.0 - |
| 20.1～31.0 | 优 一 二 | 9.0 11.0 13.0 | 2.0 2.5 3.5 | 26.5 24.5 23.5 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 11.0 12.0 14.0 | 40 50 80 | 10 20 - | 4.8 5.5 - |

整理本企业所纺同类产品的试验数据，本着提高产品质量，符合实际生产水平，参考同类产品标准评等品率，对纱线各指标进行试套。莱赛尔纤维紧密赛络纺本色纱试套数据见表2。

表2 莱赛尔纤维紧密赛络纺本色纱指标验证数据

| 公称线密度tex | 等级 | 线密度偏差率/% | 线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度/（cN/tex）≥ | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ | 条干均匀度变异系数/%≤ | 千米棉结(+200%)/（个/km）≤ | 十万米纱疵/（个/105m）≤ | 毛羽指数H值≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1～7.0 (66批) 综合评等 优:36.4% 一:54.5% 二:9.1% | 最高 | 2.5 | 2.4 | 25.9 | 15.2 | 17.5 | 118 | 18 | 2.9 |
|  | 最低 | 0.3 | 0.8 | 22.7 | 9.5 | 13.7 | 65 | 5 | 2.1 |
|  | 平均 | 1.5 | 1.4 | 24.0 | 14.5 | 15.6 | 110 | 11 | 2.5 |
|  | 优 |  | 65.2% | 37.9% | 42.4% | 68.2% | 72.7% | 63.6% | 61.1% |
|  | 一 |  | 34.8% | 54.5% | 53.1% | 28.8% | 19.7% | 30.3% | 38.9% |
|  | 二 |  | - | 7.6% | 4.5% | 3.0% | 7.6% | 6.1% | - |
| 7.1～8.0 (78批) 综合评等 优:28.2% 一:64.1% 二:7.7 % | 最高 | 2.8 | 3.4 | 26.1 | 14.7 | 16.5 | 125 | 14 | 3.0 |
|  | 最低 | 0.6 | 0.8 | 22.3 | 10.9 | 13.2 | 78 | 5 | 2.5 |
|  | 平均 | 2.4 | 2.9 | 23.8 | 13.7 | 14.4 | 103 | 12 | 2.7 |
|  | 优 |  | 30.8% | 57.7% | 64.1% | 25.6% | 48.7% | 29.5% | 46.2% |
|  | 一 |  | 64.1% | 34.6% | 32.1% | 73.1% | 48.7% | 67.9% | 53.8% |
|  | 二 |  | 5.1% | 7.7% | 3.8% | 1.3% | 2.6% | 2.6% | - |
| 8.1～11.0 (164批) 综合评等 优:48.2% 一:39.6% 二:12.2% | 最高 | -0.2 | 2.5 | 29.6 | 13.6 | 14.1 | 130 | 8 | 3.3 |
|  | 最低 | -3.9 | 0.9 | 21.2 | 7.1 | 1.26 | 33 | 0 | 2.1 |
|  | 平均 | -2.0 | 1.4 | 24.5 | 11.9 | 11.4 | 51 | 4 | 2.7 |
|  | 优 |  | 59.4% | 64.6% | 57.9% | 67.7% | 48.2% | 100% | 90.2% |
|  | 一 |  | 49.6% | 27.5% | 39.7% | 32.3% | 46.3% | - | 9.8% |
|  | 二 |  | - | 7.9% | 2.4% | - | 5.5% | - | - |
| 11.1～13.0 (162批) 综合评等 优:54.3% 一:40.8% 二:4.9% | 最高 | -0.5 | 2.9 | 30.7 | 13.0 | 15.5 | 128 | 6 | 4.3 |
|  | 最低 | -2.8 | 1.0 | 23.3 | 6.8 | 10.6 | 30 | 0 | 3.0 |
|  | 平均 | -1.7 | 1.5 | 28.5 | 8.2 | 14.0 | 85 | 3 | 3.6 |
|  | 优 |  | 71.0% | 76.6% | 54.3% | 65.4% | 71.0% | 100% | 57.4% |
|  | 一 |  | 24.1% | 22.2% | 45.7% | 32.7% | 29.0% | - | 42.6% |
|  | 二 |  | 4.9% | 1.2% | - | 1.9% | - | - | - |
| 13.1～16.0 (184批) 综合评等 优:32.6% 一:56.5% 二:10.9% | 最高 | 0.2 | 3.3 | 31.5 | 10.9 | 12.5 | 87 | 18 | 4.3 |
|  | 最低 | -2.7 | 0.6 | 24.1 | 5.8 | 9.9 | 29 | 7 | 2.9 |
|  | 平均 | -1.7 | 2.2 | 29.6 | 8.6 | 11.4 | 53 | 14 | 3.4 |
|  | 优 |  | 35.9% | 81.5% | 70.1% | 48,9% | 54.3% | 45.7% | 44.6% |
|  | 一 |  | 57.6% | 18.3% | 29.9% | 51.1% | 45.7% | 54.3% | 55.4% |
|  | 二 |  | 6.5% | - | - | - | - | - | - |
| 16.1～20.0 (148批) 综合评等 优:33.8% 一:62.8% 二:3.4% | 最高 | -0.8 | 3.4 | 31.3 | 12.0 | 13.9 | 72 | 12 | 4.8 |
|  | 最低 | -2.1 | 0.8 | 25.0 | 5.5 | 9.7 | 47 | 6 | 2.1 |
|  | 平均 | -1.2 | 2.7 | 28.3 | 10.3 | 12.1 | 55 | 9 | 3.8 |
|  | 优 |  | 48.0% | 79.1% | 68.3% | 64.2% | 81.1% | 59.5% | 37.2% |
|  | 一 |  | 48.6% | 20.9% | 29.7% | 32.4% | 18.9% | 40.5% | 62.8% |
|  | 二 |  | 3.4% | - | 2.0% | 3.4% | - | - | - |
| 20.1～31.0 (179批) 综合评等 优:38.0%% 一:59.2% 二:2.8% | 最高 | 0 | 2.4 | 31.5 | 11.9 | 11.8 | 68 | 13 | 5.4 |
|  | 最低 | -2.6 | 1.2 | 24.9 | 5.0 | 9.0 | 39 | 4 | 3.9 |
|  | 平均 | -1.4 | 1.8 | 29.3 | 6.1 | 11.0 | 48 | 9 | 4.4 |
|  | 优 |  | 75.4% | 57.5% | 65.9% | 38.0% | 58.7% | 55.9% | 53.6% |
|  | 一 |  | 24.6% | 42.5% | 31.3% | 62.0% | 41.3% | 44.1% | 46.4% |
|  | 二 |  | - | - | 2.8% | - | - | - | - |

四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利。

五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

莱赛尔纤维是我国“十四五”重点发展的生物基产品，以其绿色环保、光泽自然、手感滑爽等优异性能受到广大消费者的青睐。其常规产品规格为19.7tex、14.8tex、11.8tex、9.8tex，产品广泛应用于服用、家纺以及非织布等领域。具有巨大的市场潜力。目前国内莱赛尔纤维纱线年产量大约12.5万吨，产值约30亿元左右，其中莱赛尔纤维紧密赛络纺纱年产量大约10万吨，产值约25亿元左右，市场效益可观。

本项目制定，能够更好地引导莱赛尔纤维紧密赛络纺纱产品和产业的健康发展，紧跟国际国内行业发展态势，规范指导企业生产，进一步提升产品质量，满足市场的需求。

六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

国际和国外无直接对应的产品标准可参考，现行关于莱赛尔纱的标准是FZ/T 12013-2014《莱赛尔纤维本色纱线》，本团体标准及其技术指标是根据近年来我国莱赛尔纱线加工技术水平和市场发展情况提出的，重点针对目前市场上需求大的莱赛尔赛络紧密纱而制定，其针对性更强，技术指标水平更高，在原有考核指标的基础上新增毛羽指标。

七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章要求。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九  标准性质的建议说明

本文件作为团体标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议2022年9月1日起贯彻此文件。

十一  废止现行相关标准的建议

为新制定项目。

十二  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2021年12月