《保暖牛仔布》编制说明

一  工作简况

1.1  任务来源

根据中国棉纺织行业协会专[2021]6号文下达的标准计划，《保暖牛仔布》团体标准列入中国棉纺织行业协会第五批团体标准制修订计划项目内。

1.2  主要工作过程

随着人们生活方式的改变，对服装的追求不仅仅局限于款式的设计，更多注重服装的功能性和舒适性。在寒冷的冬天，保暖类牛仔服饰受到消费者的青睐。由于牛仔面料的特殊性，仅通过保暖率效果难以界定面料的其它性能，保暖效果是否合格没有相关标准，因此，需要制定《保暖牛仔布》协会团体标准，可以更好的指导产品生产，规范市场销售，保障贸易双方的利益。

2.1  2021年7月，调研、收集和分析国内相关数据，为制定标准打下基础。

2.2  2021年7-8月，选取样品并进行试验，为确定试验参数和具体细节提供依据，形成标准草稿。

2.3  2021年9月，经起草小组讨论、修改后，形成征求意见稿。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本标准起草单位：

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《保暖牛仔布》草稿，标准起草小组对标准草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成标准征求意见稿。中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  编制原则和主要内容

1  制定标准的原则

——标准编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

——本标准的主要内容和技术要求等方面参照GB/T 406-2018《棉本色布》、FZ/T 13036—2016《色织弹力牛仔布》、FZ/T 13001—2013《色织牛仔布》标准并结合该品种的要求特点制定。

——制定标准的目的是适应市场的要求，为贸易双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

——标准的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求，力求纱、布、染标准前后衔接。

——测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2  制定文件的主要内容

2.1  标准章节：按照产品分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存进行编写。

2.2标准的范围:本文件适用于保温率达到27%的牛仔布。

2.3  规范性引用标准：均为现行的国家标准、行业标准。

2.4  产品分类：保暖牛仔布的产品品种、规格分类，根据用户需要。

2.5  产品标识应包括：经纱原料混纺比 经纱线密度（tex）/纬纱原料混纺比 纬纱线密度（tex），经密（根/10 cm）/纬密（根/10 cm），幅宽（cm），克重，织物组织。

2.6分等规定：保暖牛仔布的品等分为优等品、一等品、合格品。

2.7  本标准编制过程中，参照国家标准、行业标准，并结合收集的样品统计数据观质量二个方面，内在质量包括密度偏差率、纤维含量偏差、断裂强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、耐磨性能、保温率，外观质量包括幅宽偏差、扭骨、色差和布面疵点。

三主要试验（或验证）情况分析

本标准编制过程中，收集10大类产品，每个产品3-5批次，经检测分析汇总，结合贸易要求的基础上，确定考核指标。

3.1  范围

本文件规定了保暖牛仔布的术语和定义、要求、布面疵点评分规则、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

3.2  内在质量

参照GB/T406-2018《棉本色布》、FZ/T 13001—2013色织牛仔布标准的基础上，结合本产品特性以及贸易要求，来确定考核指标。

3.2.1  织物组织：织物组织不符合设计要求属严重不符合，现贸易中，用户无论如何也不可能接受，本标准要求优等品、一等品、合格品为符合设计要求，按照贸易要求，织物组织对照贸易双方确认样评定。

3.2.2  幅宽偏差率：贸易中客户对本色布的幅宽要求严格，幅宽不符，直接影响后整工序工艺及最终成品的裁剪数量、质量，客户一般拒绝接受幅宽不符的本色布，结合贸易要求，幅宽考核正负偏差，优等品：≥-2.0%，一等品：≥-2.5，合格品≥-2.5。验证数据见表2。

表2  幅宽验证数据

| 序号 | 设计 | 实测 |  |  |  | 序号 | 设计 | 实测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57~59 | 57.2 | 57.4 | 57.5 | 57.6 | 2 | 51~53 | 51.2 | 54.5 | 51 | 51 |
| 3 | 56~58 | 57.2 | 57.1 | 56.6 | 55.3 | 4 | 54~56 | 54.6 | 55.4 | 55.6 | 61.5 |
| 5 | 54~56 | 54.6 | 53.6 | 54.4 | 55.7 | 6 | 57~59 | 57.3 | 57.2 | 57.7 | 57.3 |
| 7 | 52~54 | 51.6 | 51.7 | 53.4 | 52.3 | 8 | 58~60 | 59 | 59 | 59.4 | 60.3 |
| 9 | 55~57 | 55.3 | 55.2 | 55.4 | 55.5 | 10 | 49~51 | 49.5 | 51 | 51.7 | 50.5 |

3.2.3  密度偏差率:按现贸易要求,在关注布面质量的同时,对经纬密度正负偏差过大造成的布面风格的差异,也认为是不合格品,因此，密度偏差率考核正负偏差。考核经密、纬密偏差率优等品≤-2.0%、一等品≤-3.0%、合格品≤-3.0，同时，按贸易要求，密度偏差率规定降到合格为止。验证数据见表3，经密偏差率优等品100%；纬密偏差率优等品100%，符合考核指标。

表3  密度偏差率验证表

| 序号 | 经/纬 | 密度（根/10 cm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 实测/偏差率% |  |  |  |
| 1 | 经 | 81~87 | 84 | 84 | 84 | 81 |
|  | 纬 | 52~56 | 54 | 55 | 55 | 54 |
| 2 | 经 | 138~144 | 140 | 142 | 141 | 141 |
|  | 纬 | 92~98 | 95 | 96 | 97 | 96 |
| 3 | 经 | 81~87 | 86 | 86 | 87 | 86 |
|  | 纬 | 52~58 | 57 | 57 | 56 | 57 |
| 4 | 经 | 73~77 | 77 | 76 | 77 | 75 |
|  | 纬 | 52~56 | 56 | 55 | 55 | 54 |
| 5 | 经 | 111~117 | 116 | 115 | 117 | 115 |
|  | 纬 | 85~91 | 90 | 88 | 91 | 90 |
| 6 | 经 | 111~117 | 117 | 116 | 115 | 115 |
|  | 纬 | 71~77 | 76 | 76 | 77 | 74 |
| 7 | 经 | 83~89 | 84 | 85 | 86 | 89 |
|  | 纬 | 45~51 | 48 | 50 | 51 | 51 |
| 8 | 经 | 86~92 | 92 | 87 | 88 | 90 |
|  | 纬 | 52~58 | 58 | 55 | 57 | 55 |
| 9 | 经 | 76~80 | 78 | 79 | 78 | 80 |
|  | 纬 | 54~56 | 53 | 56 | 55 | 56 |
| 10 | 经 | 103~109 | 109 | 107 | 107 | 108 |
|  | 纬 | 58~64 | 64 | 63 | 63 | 64 |

3.2.4  纤维含量偏差

纤维含量偏差：为维护贸易双方的利益，混纺产品考核纤维含量偏差。纤维含量偏差考核按照GB/T 29862 执行，结合贸易实际，优等品-2.0%～+2.0%、一等品-2.5%～+2.5%，二等品-3.0%～+3.0%。

3.2.4  断裂强力：保暖牛仔布的断裂强力的影响因素有织物经纬纱号数、混纺配比、织物组织、织物密度等，在贸易合同中通常会要求保暖牛仔布的经向、纬向断裂强力，考核要求如下表4所示，分为两档：339g/m2以下、339g/m2以上。偏差率验证数据如表5所示，

表4  断裂强力考核要求

| 断裂强力/N | 339g/m2以下 | 经向 | ≥550.0 | ≥350.0 | ≥330.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纬向 | ≥380.0 | ≥330.0 | ≥299.0 |
|  | 339g/m2以上 | 经向 | ≥650.0 | ≥600.0 | ≥580.0 |
|  |  | 纬向 | ≥450.0 | ≥430.0 | ≥400.0 |

表5  断裂强力试套表

| 序号 | 布重 | 项目 | 断裂强力/N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 实测/偏差率% |  |  |
| 1 | 273 | 经 | 852 | 861 | 868 | 843 |
|  |  | 纬 | 482 | 459 | 468 | 493 |
| 2 | 302 | 经 | 694 | 680 | 681 |  |
|  |  | 纬 | 664 | 596 | 586 |  |
| 3 | 379 | 经 | 923 | 926 | 936 | 854 |
|  |  | 纬 | 633 | 601 | 569 | 545 |
| 4 | 410 | 经 | 1161 | 1110 | 1063 | 999 |
|  |  | 纬 | 544 | 526 | 485 | 459 |
| 5 | 430 | 经 | 918 | 895 | 934 | 938 |
|  |  | 纬 | 402 | 550 | 385 | 561 |
| 6 | 423 | 经 | 819 | 822 | 823 | 880 |
|  |  | 纬 | 754 | 803 | 814 | 832 |
| 7 | 406 | 经 | 811 | 762 | 750 | 775 |
|  |  | 纬 | 544 | 527 | 474 | 457 |
| 8 | 353 | 经 | 944 | 1065 | 867 | 844 |
|  |  | 纬 | 317 | 342 | 307 | 282 |
| 9 | 401 | 经 | 894 | 839 | 951 | 788 |
|  |  | 纬 | 414 | 439 | 593 | 405 |
| 10 | 366 | 经 | 1394 | 1198 | 1359 | 1438 |
|  |  | 纬 | 609 | 586 | 548 | 636 |

3.2.5 撕破强力：

保暖牛仔布的撕破强力的影响因素有织物经纬纱号数、混纺配比、织物组织、织物密度等，在贸易合同中通常会要求保暖牛仔布的经向、纬向撕破强力，考核要求如下表6所示。验证数据如表7所示。

表6  撕破强力考核要求

| 撕破强力/N | 339g/m2以下 | 经向 | ≥40.0 | ≥35.0 | 30.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纬向 | ≥22.0 | ≥18.0 | ≥16.0 |
|  | 339g/m2以上 | 经向 | ≥55.0 | ≥50.0 | ≥45.0 |
|  |  | 纬向 | ≥30.0 | ≥28.0 | ≥24.0 |

表7  撕破强力试套表

| 撕破强力/N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 | 实测 |  |  |
| 40 | 55 | 55 | 58 |
| 31 | 40 | 34 | 34 |
| 40 | 54 | 50 | 52 |
| 40 | 43 | 43 | 44 |
| 40 | 54 | 56.8 | 57.2 |
| 31 | 47.3 | 55.4 | 55.8 |
| 50 | 55 | 53 | 56.4 |
| 40 | 40.4 | 40.9 | 42.3 |
| 50 | 52.9 | 55.5 | 53 |
| 40 | 64 | 64 | 64 |
| 50 | 64 | 60.8 | 57.9 |
| 32 | 36.6 | 48.2 | 48.6 |
| 50 | 62.4 | 59.3 |  |
| 40 | 40 | 31.7 |  |
| 60 | 64 | 64 | 64 |
| 60 | 64 | 64 | 62.3 |
| 55 | 64 | 64 | 64 |
| 45 | 61.9 | 61.9 | 64 |
| 40 | 55.7 | 54.2 | 56 |
| 28 | 36.7 | 34.5 | 31 |

3.2.6  保暖性能

纺织材料的保暖性很大程度上取决于纤维层中夹持的空气的状态和数量。在空气不流动的前提下，保持的空气越多，纤维层的保暖性越好。根据客户需求和贸易规定，优等品：保温率≥31%，一等品：保温率≥29%，合格品≥27%。如保温率设计设置30%，试套后保温率均可满足要求。

表8 保暖性能试套表

| 序号 | 保温率设计 | 保温率测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30% | 31.73% |
| 2 | 30% | 31.37% |
| 3 | 30% | 30.70% |
| 4 | 30% | 33.50% |
| 5 | 30% | 39.03% |
| 6 | 30% | 31.32% |
| 7 | 30% | 34.54% |
| 8 | 30% | 30.73% |
| 9 | 30% | 30.43% |
| 10 | 30% | 33.46% |

3.3  外观质量

3.3.1  布面疵点允许评分数

布面疵点评分限度，考虑到现出口贸易的需要，布面疵点允许评分数按分每百平方码执行，一等品指标为20分/100平方码，相当于24分/100m2，结合国内外贸易情况，优等品指标为≤10分/100m2，一等品指标为≤18分/100m2，合格品为≤20分/100m2，更加符合贸易的要求。

表9  布面疵点评分限度验证数据

| 序号 | 优/一/合格考核（分/100m2） | 试套数据 | 序号 | 优/一/合格考核（分/100m2） | 试套数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/18/20 | 8/10/16 | 2 | 10/18/20 | 10/16/20 |
| 3 | 10/18/20 | 10/16/20 | 4 | 10/18/20 | 10/16/20 |
| 5 | 10/18/20 | 10/16/20 | 6 | 10/18/20 | 10/14/20 |
| 7 | 10/18/20 | 8/10/14 | 8 | 10/18/20 | 8/12/16 |
| 9 | 10/18/20 | 10/16/20 | 10 | 10/18/20 | 10/16/20 |

3.3.2  布面疵点评分规定、布面疵点的量计、评分说明、加工坯中布面疵点的评分

为规范标准的计量统一性，本标准中外观疵点的评分规定，布面疵点的量计，评分说明、加工坯中布面疵点的评分引用现有标准FZ/T 13001—2013 色织牛仔布标准规定的内容。

3.3.3 扭骨、缩水率、弹力值数据汇总

| 扭骨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 0.8 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 缩水率测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 经 |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -0.9 |  |  | -1.3 |  |  | -1.3 |  |  | -10.8 |  |  | -12.8 |  | -12 |  |
| 2 | -2.4 |  |  | -3 |  |  | -2 |  |  | -5 |  |  | -7.5 |  | -6 |  |
| 3 | -1.9 |  |  | -0.4 |  |  | -1.1 |  |  | -4 |  |  | -3.7 |  | -2.8 |  |
| 4 | -1 |  |  | -1.6 |  |  | 0 |  |  | -11 |  |  | -10.4 |  | -9.5 |  |
| 5 | -3 |  |  | -1 |  |  | -2 |  |  | -8 |  |  | -6.2 |  | -7.3 |  |
| 6 | -1.4 |  |  | -1.1 |  |  | -2.6 |  |  | -9.2 |  |  | -7.7 |  | -9.3 |  |
| 7 | -3 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  | -10 |  |  | -10.2 |  | -9.5 |  |
| 8 | -3 |  |  | -1 |  |  | -1.3 |  |  | -10 |  |  | -7 |  | -6.5 |  |
| 9 | -2.4 |  |  | -0.4 |  |  | -1.1 |  |  | -6 |  |  | -6.7 |  | -6.5 |  |
| 10 | -7 |  |  | -6.5 |  |  | -7.6 |  |  | -9 |  |  | -12.2 |  | 8.7 |  |
| 弹力性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 伸长率 |  |  |  |  |  | 回复率 |  |  |  |  | 增长率 |  |  |  |
| 1 |  | 52.4 | 47.4 |  | 48.8 |  |  | 90.5 | 91.6 |  | 91.3 |  | 4.2 | 3.4 |  | 3.4 |
| 2 |  | 19.2 | 19.6 |  | 20 |  |  | 95.1 | 89.3 |  | 91.9 |  | 0.8 | 1.8 |  | 1.4 |
| 3 |  | 16 | 18.1 |  | 16.8 |  |  | 92.6 | 93.9 |  | 93.5 |  | 1 | 0.9 |  | 0.69 |
| 4 |  | 48 | 47.2 |  | 48.4 |  |  | 94.1 | 96 |  | 94.2 |  | 2.4 | 1.6 |  | 2.4 |
| 5 |  | 70 | 66.4 |  | 55.6 |  |  | 90 | 92.2 |  | 93.2 |  | 7 | 4.4 |  | 3.2 |
| 6 |  | 34 | 30.4 |  | 35.2 |  |  | 93.8 | 93.8 |  | 92.7 |  | 1.8 | 1.6 |  | 2.2 |
| 7 |  | 35 | 32 |  | 28.8 |  |  | 90 | 92.6 |  | 92.6 |  | 5 | 2 |  | 1.8 |
| 8 |  | 30 | 28 |  | 29.6 |  |  | 89 | 90.8 |  | 88.9 |  | 2.8 | 2.2 |  | 2.2 |
| 9 |  | 36.8 | 36 |  | 39.2 |  |  | 85.9 | 87.5 |  | 87.5 |  | 4.4 | 3.8 |  | 2.2 |
| 10-经 |  | 26.8 | 26.8 |  | 28 |  |  | 76.3 | 74.6 |  | 77.5 |  | 5.4 | 5.8 |  | 5.4 |
| 10-纬 |  | 39.2 | 39.6 |  | 39.6 |  |  | 89.8 | 83.9 |  | 91.7 |  | 3.4 | 5.2 |  | 2.8 |

3.4  试验方法

密度偏差率的测定按GB/T 4668执行。

断裂强力的测定按GB/T 3923.1执行。

脱缝程度的测定按GB/T 13772.2执行。试验条件：220g/m2及以下，定负荷60N；220g/m2以上，定负荷120N。

水洗尺寸变化率的测定按GB/T 8628、GB/T 8629-2017（洗涤程序：4N，干燥：F）、GB/T 8630执行。

撕破强力的测定按GB/T 3917.1执行。

织物耐磨性的测定按GB/T 21196.2执行。

单位面积质量的测定按GB/T 4669执行。

纤维含量的测定按GB/T 2910、FZ/T 01057执行。

纬斜尺寸变化和弓纬的测定按GB/T 14801执行。

耐皂洗色牢度的测定按GB/T 3921-2008方法C（3）执行。

耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。

幅宽的测定按GB/T 4666执行。

色差的评定按GB/T 250执行。

四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利。

五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

《保暖牛仔布》团体标准的制定，力求各项技术指标与后道加工及国际贸易技术需求接轨，对指导企业生产，提高产品质量起到积极的推进作用，同时积极引导国内企业参与国际市场的竞争，进一步推进纺织行业的健康发展。

六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

外观质量评定方法参考美标4分制，这是目前国际通用的纺织品外观质量检验方法。

七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九  标准性质的建议说明

本标准作为推荐性行业标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议2022年1月1日起贯彻此标准。

十一  废止现行相关标准的建议

为新标准项目，没有现行相关标准。

十二  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

标准起草小组

2021年9月