| ICS | 59.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | CCTA. W 13 |

中国棉纺织行业协会团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

保暖牛仔布

Thermal denim

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国棉纺织行业协会提出。

本文件由中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

保暖牛仔布

范围

本文件规定了保暖牛仔布的术语和定义、要求、布面疵点评分规则、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T 2910(所有部分)  纺织品  定量化学分析

GB/T 3917.1  纺织品 织物撕破性能  第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
    GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
    GB/T 3921—2008  纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1   纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4666  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 4669  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 5296.4  消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8628  纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2017纺织品 试验用家庭洗涤及干燥程序

GB/T 8630  纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 11048—1989  纺织品保温性能试验方法

GB/T 13772.2  纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21196.2  纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T 29862  纺织品 纤维含量标识

GB 31701  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T 01057  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 13001—2013  色织牛仔布

AATCC 179  经家庭洗涤后的织物纬斜和成衣扭曲性能

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

保暖牛仔布  warm denim

保温率达到27%的牛仔布。

经向明显疵点warp conspicuous defect

沿经向延伸的，在标准规定的检验条件下检验时，明显看得出影响外观的疵点。

纬向明显疵点  filling conspicuous defect

除横裆以外，沿纬向延伸的，在标准规定的检验条件下检验时，明显看得出影响外观的疵点。

横档疵点  bar

横跨织物全幅的，与正常纱线形成可见差异呈带状，并严重影响外观的单个疵点或密集型散布疵点，如稀纬、密路、拆痕、色档、皱条等。

破洞  hole

两根及以上经、纬纱共断或单断经、纬纱(包括隔开1根～2根好纱）。

跳花  float

三根及以上的经纬纱未按组织规律沉浮形成的组织错乱(包括间断1根～2根好纱)。

要求

质量要求

产品的质量要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括密度偏差率、单位面积质量偏差、

纤维含量允差、保暖性能、断裂强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、耐磨性能、弹力性能、缝线滑移（脱缝程度）、扭骨、染色牢度（耐皂洗、耐摩擦）、安全性能；外观质量包括幅宽偏差、色差和布面疵点。

安全性能要求

产品的安全性能应符合GB 18401、GB 31701的规定。

分等规定

产品的品等分为优等品、一等品、合格品。

产品的品等以内在质量和外观质量综合评定，按其中的最低等级定等；内在质量按批评等，外观质量按段（匹）评等。

产品的内在质量要求见表1。

内在质量要求

| 测试项目 |  |  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度偏差率（经纬向）/% |  | 经密 |  | ≤-2.0 | ≤-3.0 | ≤-3.0 |
|  |  | 纬密 |  | ≤-2.0 | ≤-3.0 | ≤-3.0 |
| 单位面积质量偏差率/% |  |  |  | -3.0 | -3.0 | -5.0 |
| 纤维含量允差/% |  |  |  | -2.0%～+2.0% | -2.5%～+2.5% | -3.0%～+3.0% |
| 保温率/%（保暖性能） |  |  |  | ≥31 | ≥29 | ≥27 |
| 断裂强力/N | 339g/m2以下 | 经向 |  | ≥550.0 | ≥350.0 | ≥330.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≥380.0 | ≥330.0 | ≥299.0 |
|  | 339g/m2以上 | 经向 |  | ≥650.0 | ≥600.0 | ≥580.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≥450.0 | ≥430.0 | ≥400.0 |
| 撕破强力/N | 339g/m2以下 | 经向 |  | ≥40.0 | ≥35.0 | 30.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≥22.0 | ≥18.0 | ≥16.0 |
|  | 339g/m2以上 | 经向 |  | ≥55.0 | ≥50.0 | ≥45.0 |
|  |  | 纬向 |  | ≥30.0 | ≥28.0 | ≥24.0 |
| 水洗尺寸变化率/% |  | 经向 |  | 0~-5 | -5.1~-5.9 | -6.0~-7.0 |
|  |  | 纬向 |  | 0~-5.0 | -5.1~-10.0 | -10.1~-12.0 |
| 耐磨性能/次 |  | 339g/m2以下 |  | 25000 | 20000 | 15000 |
|  |  | 339g/m2以上 |  | 30000 | 25000 | 20000 |
| 弹力性能-经向 |  | 伸长率 |  | ≥25% |  |  |
|  |  | 回复率 |  | ≥73% |  |  |
|  |  | 增长率 |  | ≤6% |  |  |
| 弹力性能-纬向 |  | 伸长率 |  | 高弹：≥35% 中弹：≥25% 低弹：≥15% |  |  |
|  |  | 回复率 |  | 高弹：≥93% 中弹：90% 低弹：≥85% |  |  |
|  |  | 增长率 |  | 高弹：≤8% 中弹：≤6% 低弹：≤4% |  |  |
| 缝线滑移/mm(脱缝程度） |  |  |  | ≤5 | ≤6 | ≤6 |
| 扭骨/% ≤ |  |  |  | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 染色牢度a/级≥ |  | 耐皂洗 | 变色 | 3-4 | 3 | 2-3 |
|  |  |  | 沾色 | 3-4 | 3 | 2-3 |
|  |  | 耐摩擦 | 干摩 | 3-4 | 3 | 3 |
|  |  |  | 湿摩b | - | - | - |
| a 考核原色产品的染色牢度,水洗后色牢度考核由供需双方商定。 b 耐湿摩擦色牢度，考虑此类产品后续需要进行再加工水洗，本文件不作考核或水洗褪色产品色牢度考核由供需双方另订协议 |  |  |  |  |  |  |

产品的外观质量要求见表2。

外观质量要求

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽偏差/cm |  | ≥-2.0 | ≥-2.5 | ≥-2.5 |
| 色差/级 | 左中右色差 | 4 | 4 | 4 |
|  | 段（匹）前后色差 | 4 | 4 | 4 |
|  | 同包匹间色差 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 同批包间色差 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 布面疵点（分/m2) |  | ≤10.0 | ≤18.0 | ≤20.0 |

一等品内不应存在一处评为4分的破损性疵点或横档疵点；若存在一处评为4分的破损性疵点

或横档疵点,应具有假开剪标志(30 m 及以内允许1处,60 m 及以内允许2 处,100 m 及以内允许3处)；布头两端3m 内不允许存在一处评为4分的明显疵点。假开剪疵点的分数应累计计分。

布面疵点评分数规定

布面疵点评分按照FZ/T 13001—2013 色织牛仔布标准规定，具体见表3。

布面疵点评分数规定

| 疵点分类 |  | 评分数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 经向明显疵点 |  | 8cm及以下 | 8cm及以上~16cm | 16cm以上~24cm | 24cm以上~100cm |
| 纬向明显疵点 |  | 8cm及以下 | 8cm及以上~16cm | 16cm以上~半幅 | 半幅以上 |
| 横档疵点 |  | - | - | - | 严重 |
| 严重污渍 |  | - | - | 2.5cm及以下 | 2.5cm及以上 |
| 破损性疵点(破洞、跳花） |  | - | - | 0.5cm及以下 | 0.5cm及以上 |
| 边疵 | 破边、豁边、波浪边 | 经向每长8cm 及以内 | - | - | - |
|  | 针眼边 (深入1.5cm 以上) | 每100cm | — | — | — |
|  | 卷边 | 每100cm | — | — | — |
| 棉结、棉点疵点由供需双方协定。 无边组织的织物,边组织以0.5cm 计。 |  |  |  |  |  |

每100m3 布总评分计算

按式(1)计算,计算结果按 GB/T 8170修约到个数位。

A=a×100L×W	()

式中：

A——100m2 布总评分,单位为分每百平方米(分/100m2)；
    a——段(匹)长疵点累计评分数,单位为分每段(匹)；

L——段(匹)长,单位为米(m)；

W——约定幅宽,单位为米(m)。

布面疵点的检验规定

检验布面疵点时,以布的正面为准,但破损性疵点以严重一面为准。正反面难以区别的织物以严重

一面为准。有两种疵点重叠在一起时,以严重一项评分。

布面疵点的计量规定

疵点长度以经向或纬向最大长度计量。

条的计量方法:一个或几个经(纬)向疵点，宽度在1cm 及以内的按一条评分；宽度超过1cm 的

- 每1cm 为一条，其不足1cm 的按一条计。

经向1m 内累计评分最多4分。在经向一条内连续或断续发生的疵点,长度超过1m 的,其超

- 过部分按表3再行评分。

在一条内断续发生的疵点,在经(纬)向8cm 及以内有2个及以上的疵点,按连续长度测量

- 评分。

试验和检验方法

密度偏差率的测定按GB/T 4668执行。

单位面积质量的测定按GB/T 4669执行。

纤维含量的测定按GB/T 2910、FZ/T 01057执行。

保温率测定按附录A执行。

断裂强力的测定按GB/T 3923.1执行。

撕破强力的测定按GB/T 3917.1执行。

水洗尺寸变化率的测定按GB/T 8628、GB/T 8629—2017（洗涤程序：4N，干燥：F）、GB/T 8630执行。

织物耐磨性的测定按GB/T 21196.2执行。

弹力性能（伸长率、回复率、增长率）按照附录B执行。

脱缝程度的测定按GB/T 13772.2执行。试验条件：220g/m2及以下，定负荷60N；220g/m2以上，定负荷120N。

耐皂洗色牢度的测定按GB/T 3921—2008方法C（3）执行。

耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。

幅宽的测定按 GB/T 4666执行。

扭骨测定按AATCC 179，方法1，对角线方法。

色差的评定按GB/T 250执行。

检验规则

检验条件和方法

采用验布机检验时，以40 W 加罩青光日光灯3~4支，光源与布面距离为1m~1.2m，照度不低于750lx。验布机上验布板的角度为45°。验布机速度一般为15m/min~20m/min。

采用台板检验时,布段(匹)应平摊桌面上，检验人员的视线应正视布面，逐幅展开，速度一般掌

- 握在平均3m/min~5m/min。采用灯光以40W 加罩青光日光灯2支，光源距桌面为80cm~90cm，照度不低于400lx。

抽样方法和检验结果的评定

- 外观质量检验按FZ/T 13001-2013中7.2.1来执行，具体抽样方案见表4。

外观质量检验抽样方案

| 批量N | 正常检验一般检验水平Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样本大小n | 接收数 Ac | 拒收数 Re |
| 1~15 | 3 | 0 | 1 |
| 16~25 | 5 | 0 | 1 |
| 26~50 | 8 | 0 | 1 |
| 51~90 | 13 | 1 | 2 |
| 91~150 | 20 | 1 | 2 |
| 151~280 | 32 | 2 | 3 |
| 281~500 | 50 | 3 | 4 |
| 501~1200 | 80 | 5 | 6 |
| 1201~3200 | 125 | 7 | 8 |
| 3201~10000 | 200 | 10 | 11 |
| 10001~35000 | 315 | 14 | 15 |
| 每匹=30m。 |  |  |  |

内在质量抽样以批为单位,以同一品种、规格、花型及生产工艺为一批,每批不少于三块(应包括

- 全部色号),检验结果以全部抽验样品合格作为全批合格。如有试验结果不合格,可对该不合格项复验

- 一次,以复验结果为准。

验收

交货时，收货方应依据本标准或双方协议、合同等规定进行验收

复验

如供需双方对检验结果有异议时，可要求复验或委托专业检验机构进行检验。

任何一方对所检验的结果有异议时，在规定期限内对所有异议的项目，均可要求复验。

提请复验时，必须保留提请复验数量的全部。

复验时检验数量为初验时的数量，复验的判定规则按本标准7.1、7.2规定执行，判定以复验结果为准。

标志、包装、运输和贮存

标志

标志应符合GB/T 5296.4规定。

每匹或每段成品上，均应附有标签，标签应粘贴或悬挂在反面布角处。

每匹或每段布的正面两端布角处5cm以内，应加盖清晰的厂梢印。拼匹时（拼匹应在客户允许的条件下方可进行，一般情况不得拼匹）应在两端布连接处加盖骑缝印。梢印不能渗透到布正面，并能经水洗净为宜。

包装

产品包装应保证产品不破损、不散落、不沾污。通常以塑料薄膜为内包装,以塑料编织袋、麻袋

- 或硬纸箱等为外包装。产品应捆扎牢固,便于运输。

应在布梢上系吊牌,应放在固定位置上,吊牌的内容应逐项填写清楚,字迹工整,不得涂改。

成包(件)规定:成包(件)时,应按产品等级分别成包,包(件)重量和长度按客户合同规定。

运输与贮存

产品运输应防潮、防火、防污染。

产品应放在阴凉、通风、干燥、清洁库房内，并防蛀、防霉。

其他

用户对产品有特殊要求的，由供需双方另订协议。

（规范性）
保温率检测操作

方法1

空白实验

设定试验板、保护板、底板温度为36℃。

仪器预热一定时间，等试验板、保护板、底板温度达到设定值，温度差异稳定在0.5℃以内时，即可开始试验。

试验板加热指示灯灭时，立即按下“启动”开关。

空白试验至少测定5个加热周期，等最后一个加热周期结束时，立即读取试验总时间和累计加热时间。

在试验过程中记录仪器的罩内空气温度。

每次开机只需做一次空白试验。

有试样试验

试样正面向上平铺在试验板上，并将试验板四周全部覆盖。

预热一定时间，对于不同厚度和回潮率的试样预热时间可不等，一般预热30min到60min。

当试验板加热后指示灯灭时，立即按下“启动”开关，开始试验。

至少测定5个加热周期，等最后一个加热周期结束时，立即读取试验总时间和累计加热时间。

在试验过程中记录仪器罩内空气温度。

计算

保温率

Q=（1-Q2Q1）×100	(A.1)

式中：

Q——保温率，%；

Q1——无试样散热量，W/℃；

Q2——有试样散热量，W/℃。

Q1=Nt1t2Tp-Ta	(A.2)

Q2=Nt1't2'Tp-Ta'	(A.3)

式中：

N——试验板电热功率，W；

t1、t1——无试样、有试样累计加热时间，s；

t2、t2——无试样、有试样试验总时间，s；

Tp——试验板平均温度，℃；

Ta、Ta——无试样、有试样罩内空气平均温度，℃。

热传系数

U2=Ubp∙U1Ubp-U1	(A.4)

式中：

U2——试样传热系数，W/m2·℃；

Ubp——无试样时试验板传热系数，W/m2•℃；

U1——有试样时试验板传热系数，W/m2•℃。

Ubp=PA（Tp-Ta）	(A.5)

U1=P'A(Tp-Ta')	(A.6)

式中：

A——试验板面积，m2；

P、Pt——无试样，有试样热量损失，W。

P=Nt1t2	(A.7)

P'=Nt1't2'	(A.8)

克罗值（CLO）

CLO=10.155U2	(A.9)

方法B

加热管预热

按下各程序键，使加热管预热1min。

空白试验

试验架上不放试样，盖上外罩，按下空白试验键，仪器开始工作，记录显示器自动显示起点数和空白数，用于检查有试样试验时加热管的初始状态，每次开机只需做一次空白试验，空白试验结束后，按下“回复”键，移去外罩，使加热管冷却。

有试样试验

按下“检查”键，等显示器显示数值恢复到空白试验的起点数时，即可开始有试样试验。

试验正面向里放在试样架上，试样宽度恰好完全覆盖住加热管，并用夹持器将试样固定。

盖上外罩，按下试验键，开始试验。

试验结束，显示器自动显示试验结果，依次记录保温率、传热系数和克罗值。

移去外罩，取下试样，使加热管散热，等显示器显示数值恢复到起点数时，即可进行下一块试样的测定。

试验结果

方法A：计算每块试样的保温率、传热系数、克罗值，以三块试样的算术平均值为最终结果。

方法B：保温率、传热系数和克罗值分别以四块试样的算术平均值为最终结果。

各指标均按GB 8170的规定取四位有效数字。

试验报告

阐明试验是按本标准进行的，所采取的方法；

样品的名称、规格、原料成分；

使用的仪器名称、型号；

试验结果；

偏离本方法的细节。

（规范性）
弹性伸长率、弹性回复率和弹性增长率的测试

试验环境

在温度为20℃±2℃，相对湿度65%±5%的文件状态下调湿样品至少4小时。

原理

试样经定负荷反复拉伸产生形变，经规定时间后释放去拉伸力，使其在规定时间回复后测量其残留伸长，据此计算弹性伸长率、弹性回复率和弹性增长率，以表征织物拉伸弹性。

测试装置

有固定上夹钳的板或框架。

有分开的夹子或已知重量的、可夹住织物底部的类似工具。

刻度直尺，精度1 mm 。

张力砝码，可悬挂，包括B.3.2所述的组合重量达到1.8kg的重锤。

张力测试仪。

试样准备

剪取同一弹力方向试样三块，长边与弹性方向一致，每块560mm×60mm。试样应具有代表性，距布边至少150mm，每块试样不应包含有相同的经纱或纬纱。

每块试样的有效宽度应为50mm±0.5mm（不包括毛边），试样长度方向平行于织物的经向或纬向，从条样的两侧拆去数量大致相等的纱线，直至符合B.4.2规定的要求。毛边的宽度应保证在试验过程中长度方向的纱线不从毛边中脱出。

确保试样没有折痕、褶皱等。处理样品时要避免布面试样沾水、油脂等。

在样品的中间作一对标记线，它们之间的长度为 250 mm。断电样品可取 152 mm。

将试样调湿到文件大气状态，并保证样品静置平台上至少 30 min。

步骤

测量标记线之间的长度L0。

用夹具夹住样品的上端，让样品垂直下垂。

在试样的下端挂上1.8kg的重锤。

对试样预拉伸，循环三次受力从0到指定的负荷过程，每个完整循环大约 5 s，三次预拉伸后，再一次将砝码的力施加在样品上，30 min 后量取两标记线之间的距离L1。

将另一块试样夹持在张力测试仪上，将试样拉伸至试样平均伸长的 85%，保持 30 min后，测量标记间的距离，记录为 L2。

完成B.5.5后释放夹持试样的下夹头，使其自由悬挂，试样经30 min 后量取两标记线之间的距离 L3。

计算

弹性伸长率

A=L1-L0L0×100	(B.1)

式中：

A——试样的弹性伸长率，%；

L0——试样未受负荷下的标记间距离，单位为毫米（mm）；

L1——试样撤去指定负荷，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）。

式中：

B——试样的弹性回复率，%；

L0——试样未受负荷下的标记间距离，单位为毫米（mm）；

L2——试样拉伸85%后，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）；

L3——试样拉伸85%后撤去负荷，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）。

B.6.3 弹性增长率

C=L3-L0L0×100………………………………………（B.3）

式中：

C——试样的弹性增长率，%；

L0——试样未受负荷下的标记间距离，单位为毫米（mm）；

L3——试样拉伸85%后撤去负荷，放置30min后标记间的距离，单位为毫米（mm）。