《棉粘胶锦纶包芯本色纱》团体标准编制说明

一  工作简况

# 1.1 任务来源

# 根据中棉行协专[2021]6号文的要求，《棉粘胶锦纶包芯本色纱》团体标准列入2021年中国棉纺织行业协会团体标准制修订计划第五批（计划号：2021-302-01），按照计划进度，应于2022年完成报批。

# 1.2  主要工作过程

2021年9月，中国棉纺织行业协会下达了《棉粘胶锦纶包芯本色纱》团体项目制定计划，项目由中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会归口，福建新华源纺织集团有限公司等单位组成标准起草小组。主起草单位收集整理了大量数据，并积极听取生产企业和检测机构的意见和建议，对技术指标进行数据收集整理、试套，完成草稿。起草小组根据提出的意见及试套情况对草稿进行修改，完成征求意见稿。

# 1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本文件起草单位：福建新华源纺织集团有限公司、……。

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《棉粘胶锦纶包芯本色纱》草稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。根据征求意见回复，提出采纳、不采纳的理由，形成送审稿。最后，按审稿会的决议，完成报批稿。中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据、收集反馈意见、召开审稿会、上报资料等工作。

二  编制原则和主要内容

2.1  制定文件的原则

2.1.1  编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2.1.2  制定文件的目的是规范生产，因此标准必须适应市场的要求，满足生产发展需求。该标准应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

2.1.3  文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求。

2.1.4  测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  制定文件的主要内容

2.2.1  章节：按照产品术语和定义、分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装进行编排。

2.2.2  适用范围：适用于锦纶长丝（20±10D）为芯纱，外包棉纤维和粘胶短纤维，经环锭纺加工的包芯本色纱，其他规格的锦纶长丝产品可参照本标准执行。

2.2.3  术语和定义：棉粘胶锦纶包芯本色纱，锦纶长丝为芯纱，外包棉纤维和粘胶短纤维的包芯纱。

2.2.4  产品分类、标记：

2.2.4.1 棉粘胶锦纶包芯本色纱以不同公称线密度分类。

2.2.4.2 棉粘胶锦纶包芯本色纱的原料代号为棉纤维为C、粘胶短纤维为 R、锦纶长丝为N。

2.2.4.3 棉粘胶锦纶包芯本色纱标记时,应在线密度前标明纱线的原料代号。

示例：棉粘胶锦纶包芯本色纱，其线密度为18.4tex，锦纶的规格为30D/1F，棉纤维、粘胶纤维与锦纶的混纺比例为43%、39%、18%，其品种代号为：C/R/N 43/39/18 18.4tex(30D/1F)。

2.2.5  技术要求：线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结(+200%)、纤维含量偏差、外观质量八项指标。

2.2.6  试验方法：按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

2.2.7  试验规则、标志、包装：按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

三  主要试验（或验证）情况分析

3.1  范围

本产品为棉粘胶锦纶包芯本色纱品种，锦纶长丝细度为20±10D。

3.2  线密度规格划分

参照FZ/T12061-2019《粘纤锦纶聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线》及生产实际，线密度划分按照8.1 tex～10.0 tex、10.1 tex～15.0 tex、15.1 tex～20.0 tex、20.1 tex～30.0 tex四档进行考核。

3.3  各检测项目的确定

考核指标参照FZ/T12061-2019《粘纤锦纶聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线》，结合企业生产数据以及贸易要求确定。

——线密度偏差率：既反映纱线长片段不匀的评等重要指标之一，又反映纱线直径差异的粗细不匀。控制线密度偏差率，可以提高织造工序的生产效率和布面的平整，消除布面的条影质量问题。考核指标优等品为±2.0%、一等品为±2.5%、二等品为±3.0%。数据试套后，以18.4tex 为例,其中纱优等占85.2%，一等占11.8%，二等占0%。

——线密度变异系数：线密度变异系数是其他不匀的基础，数值越大，说明纱线差异越大，直接影响布面平，整控制好线密度变异系数CV%指标，可提高布面质量。具体要求：优等品为≤2.0%、一等品为≤3.0%、二等品为≤3.5%。验证数据表明：以18.4tex为例,优等占75.0%，一等占25.0%，二等占0%。

——单纱断裂强度：反映了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况，直接影响纺纱及织造工序的生产效率。以18.4tex为例，优等品为13.5cN/tex、一等品为11.5cN/tex、二等品为9.5cN/tex，经验证：优等占53.9%，一等占46.1%，二等占0%。

——单纱断裂强力变异系数：是反映单锭、机台之间差异的重要指标。单纱断裂强力变异系数差异过大，直接影响织造工序的生产效率、生产工人的劳动强度和织物产品耐用性。考核指标以18.4tex为基准，优等品≤8.5%，一等品≤9.5%，二等品≤10.5%。经验证：优等占97.4%，一等占2.6%，二等占0%。

——条干均匀度变异系数：是反映纱线粗细不匀的重要指标，代表了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况。以18.4tex为例,指标要求不大于12.5%。经验证：优等占100%，一等占0%，二等占0%。

——千米棉结（+200%）：是反映纱线条干的重要指标，直接影响布面质量。随线密度减小，棉结数增加。以18.4tex为基准，优等品为60个/km、一等品为80个/km、二等品为100个/km；其中优等占69.8%，一等占27.6%，二等占2.6%。以上指标具体要求按表1。

——纤维含量偏差：是衡量纱线混纺比例的重要指标，直接影响纱线的指标、布面的风格。棉粘胶锦纶包芯本色纱的芯纱和外包纤维含量允许偏差为1.5%。

——外观质量：包芯效果的好坏在很大程度上会影响布面效果和染色效果，经讨论外观质量的检验方法参考FZ/T 12010-2001 棉氨纶包芯本色纱中的试验方法，经起草单位试验后能够符合要求，具体数据见表2。

表1  棉粘胶锦纶包芯本色纱的技术要求

| 公称线密度/tex | 等级 | 线密度偏差率/% | 线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度/（cN/tex）≥ | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ | 条干均匀度变异系数/%≤ | 千米棉结(+200%)/（个/km）≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.110.0 | 优 一 二 | 2.0 2.5 3.0 | 2.0 3.0 3.5 | 13.0 11.0 9.0 | 10.0 11.0 12.0 | 13.5 | 100 120 150 |
| 10.115 | 优 一 二 | 2.0 2.5 3.0 | 2.0 3.0 3.5 | 13.0 11.0 9.0 | 9.0 10.0 11.0 | 13.0 | 80 100 130 |
| 15.120 | 优 一 二 | 2.0 2.5 3.0 | 2.0 3.0 3.5 | 13.5 11.5 9.5 | 8.5 9.5 10.5 | 12.5 | 60 80 100 |
| 20.130 | 优 一 二 | 2.0 2.5 3.0 | 2.0 3.0 3.5 | 14.0 12.0 10.0 | 8.0 9.0 10.0 | 11.5 | 50 70 90 |

表2棉粘胶锦纶包芯本色纱外观质量要求

| 项目 | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空芯纱疵（个/3000米） | 0 | 3 | 5 |
| 包覆不良纱疵（个/3000米） | 1 | 5 | 10 |
| 露芯纱疵（个/3000米） | 0 | 3 | 5 |

整理本企业所纺同类产品的试验数据，本着提高产品质量，符合实际生产水平，参考同类产品标准评等品率，对纱线各指标进行试套。棉粘胶锦纶包芯本色纱试套数据见表3、表4、表5。

表3   棉粘胶锦纶包芯本色纱指标验证数据

| 公称线密度tex | 等级 | 线密度偏差率/% | 线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度/（cN/tex）≥ | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ | 条干均匀度变异系数/%≤ | 千米棉结(+200%)/（个/km）≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.110.0 (86批) 综合评等 优:67.4% 一:32.6% 二:0% | 最高 | 2.4 | 2.2 | 16.2 | 10.1 | 13.4 | 113 |
|  | 最低 | 0.5 | 1.5 | 11.9 | 9.3 | 10.3 | 59 |
|  | 平均 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 9.0 | 11.4 | 75 |
|  | 优 | 90.7% | 80.2% | 67.4% | 89.5% | 100% | 84.9% |
|  | 一 | 9.3% | 19.8% | 32.6% | 10.5% | - | 15.1% |
|  | 二 | - | - | - | - | - | - |
| 10.115 (100批) 综合评等 优:63.0% 一:36.0% 二: 1.0 % | 最高 | 0 | 2.3 | 15.5 | 10.0 | 12.4 | 104 |
|  | 最低 | -2.6 | 0.7 | 12.3 | 5.7 | 11.5 | 34 |
|  | 平均 | -1.0 | 1.2 | 13.4 | 7.2 | 12.0 | 65 |
|  | 优 | 89.0% | 66.0% | 92.0% | 93.0% | 100% | 98.0% |
|  | 一 | 10.0% | 34.0% | 8.0% | 7.0% | - | 2.0% |
|  | 二 | 1.0% | - | 0 | - | - | - |
| 15.130 (76批) 综合评等 优:53.9% 一:43.5% 二:2.6% | 最高 | 0 | 3.2 | 14.5 | 10.0 | 10.6 | 102 |
|  | 最低 | -2.6 | 0.7 | 12.8 | 4.2 | 9.8 | 11 |
|  | 平均 | -0.6 | 1.7 | 13.5 | 6.2 | 10.2 | 39 |
|  | 优 | 85.2% | 75.0% | 53.9% | 97.4% | 100% | 69.8% |
|  | 一 | 11.8% | 25.0% | 46.1% | 2.6% | - | 27.6% |
|  | 二 | - | - | - | - | - | 2.6% |
| 20.130 (59批) 综合评等 优:44.1% 一:55.9% 二:0% | 最高 | 0.4 | 1.3 | 15.2 | 8.7 | 11.2 | 54 |
|  | 最低 | -2.8 | 2.4 | 12.4 | 7.6 | 9.6 | 23 |
|  | 平均 | -0.5 | 1.7 | 14.0 | 7.7 | 10.1 | 38 |
|  | 优 | 67.8% | 55.9% | 45.8% | 93.2% | 100% | 66.1% |
|  | 一 | 32.2% | 44.1% | 54.2% | 6.8% | - | 33.9% |
|  | 二 | - | - | - | - | - | - |

表4  棉粘胶锦纶包芯本色纱纤维比例验证数据

| 品种 | 实际比例 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| C/R/N 41.0/41.0/18.0 18.4tex(30D/1F) | C/R/N 40.1/41.3/18.6 | 合格 |
| C/R/N 38.8/38.8/22.4 14.8tex(30D/1F) | C/R/N 37.2/39.2/23.6 | 合格 |
| C/R/N 44.0/44.0/12.0 18.4tex(20D/1F) | C/R/N 43.5/43.2/13.3 | 合格 |
| C/R/N 42.5/42.5/15.0 14.8tex(20D/1F) | C/R/N 41.7/43.2/15.1 | 合格 |

表5  棉粘胶锦纶包芯本色纱外观质量验证数据

| 项目 |  | 11.8tex(86批) | 14.8tex（100批） | 18.4tex（76批） | 28.1tex（59批） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空芯纱疵 （个/3000m） | 最高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最低 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包覆不良纱疵 （个/3000m） | 最高 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | 最低 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 露芯纱疵 （个/3000m） | 最高 | 4 | 4 | 3 | 5 |
|  | 最低 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 平均 | 3 | 3 | 3 | 2 |

四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利。

五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

包芯纱兼具长丝芯纱和外包短纤维的优良性能，广泛应用于各类针织和机织面料中。近年来，随着我国锦纶纤维产业的发展，锦纶长丝在包芯纱中的应用比例不断提高，其包芯纱产品具有高强质轻、抗皱易护理等特点，有望成为继氨纶包芯纱和涤纶包芯纱之后的又一类包芯纱大类产品。其中棉粘胶锦纶包芯本色纱综合了天然纤维素纤维、再生纤维素纤维和锦纶长丝的特性，面料风格独特、服用性能好，产品市场需求逐年增长。其常规产品规格为11.8tex、14.8tex、18.4tex，产品广泛应用于服用、家纺以及非织布等领域，具有巨大的市场潜力。目前棉粘胶锦纶包芯本色纱年产量大约1万吨，产值约3.5亿元左右，市场效益可观。

六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

国际和国外无直接对应的产品标准可参考，主要根据我国生产实际以及国外客户的要求制定。

七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章要求。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九  标准性质的建议说明

本文件作为团体标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议2022年9月1日起贯彻此文件。

十一  废止现行相关标准的建议

为新制定项目。

十二  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2021年12月