《喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》团体标准编制说明

一  工作简况

1.1 任务来源

根据中棉行协专[2021]7号文要求，《喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》团体标准列入中国棉纺织行业协会2021年第六批团体标准制定计划（计划号：2021-305-05），按照计划进度，应于2022年完成。

1.2  主要工作过程

喷气涡流纺涤纶和莱赛尔纤维混纺本色纱，自2013年开始国内已经达产，随着国产莱赛尔纤维产能的逐步增大，涤纶和莱赛尔纤维混纺本色纱产量也逐步增大，特别是2018年以来在行业内已经形成规模化生产，但尚无标准可循，不利于生产企业内部质量控制以及贸易商签。为此，针对涤纶和赛尔纤维在喷气涡流纺机生产的混纺纱，提出项目制定计划。

2021年11月，中国棉纺织行业协会下达了《喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》团体标准制定计划，项目由中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会归口，由高密市元信纺织有限公司牵头组成标准起草小组。

2021年11月-2022年1月，主起草单位收集整理了大量数据，完成文件草稿。

2022年2月-2022年3月，起草小组根据提出的意见及试套情况对文件草稿进行修改，完成征求意见稿。

1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本文件起草单位：

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，对试验数据进行了收集、整理和论证，起草《喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》草稿，起草小组对草稿进行了多次讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  编制原则和主要内容

2.1  制定文件的原则

2.1.1  文件编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2.1.2  制定文件的目的是规范生产，因此标准必须能够满足生产质量控制要求，适应市场的要求。该文件应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

2.1.3  文件的内容力求准确、有参考性，从实际应用出发，尽可能符合用户及最终成品使用的要求。

2.1.4  测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  制定文件的主要内容

2.2.1  章节：按照产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装进行编排。

2.2.2  适用范围：本文件规定了涤纶莱赛尔纤维（棉型短纤维）混纺本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。适用于喷气涡流纺涤纶（50%≤含量≤80%）与莱赛尔纤维混纺本色纱。

2.2.3  产品分类、标记：以不同线密度及混纺比分类；生产工艺过程和原料代号用英文字母表示：喷气涡流纺代号为JV，涤纶为T，莱赛尔纤维为Ly；产品混纺比以公定质量比表示，具体表示为：涤纶含量/莱赛尔纤维含量；产品标记时，在线密度前标明纱的生产工艺过程（或代号），原料名称（或代号）及其混纺比。

示例：线密度为19.7 tex喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色,涤纶含量65%，莱赛尔纤维含量35%，可写为：JV T/Ly 65/35 19.7 tex。

2.2.4  技术要求：喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱技术要求包括线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结(+200%)、十万米纱疵以及纤维含量偏差八项指标。

2.2.5  试验方法：按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

2.2.6  试验规则、标志、包装：按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

三  主要试验（或验证）情况分析

3.1  范围

随着国产莱赛尔纤维产能的逐步增大，涤纶和莱赛尔纤维混纺本色纱产量也逐步增大，在行业内已经形成规模化生产。本文件针对涤纶和莱赛尔纤维在喷气涡流纺机生产的纱，所使用纤维原料为棉型短纤维。

经过起草小组调研，涤纶和莱赛尔纤维混纺纱，涤纶占比大部分在50%～80%之间，也有少量涤纶比例为80%～90%间。本文件针对规模化生产的50%～80%涤纶与莱赛尔纤维混纺纱产品制定技术指标。

因此，本文件适用于喷气涡流纺涤纶（50%≤含量≤80%）与莱赛尔纤维混纺本色纱。

3.2  产品分类、标记

在产品的贸易过程中，用户根据对产品的实际需求采购不同线密度、不同混纺比的纱线，因此，喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱以不同混纺比及线密度分类。根据FZ/T 10008-2018《棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装》中纱线品种代号的规定，喷气涡流纺代号为JV，涤纶代号为T, 莱赛尔纤维代号为Ly。根据GB/T 29862-2013《纺织品  纤维含量的标识》6.2条的规定，一般按纤维含量递减顺序列出该纤维含量的百分比，因此产品混纺比以公定质量比表示，具体表示为：涤纶含量/莱赛尔纤维含量。

统一的产品标记使用户能够准确、便捷地显示产品规格，也便于检测机构对该产品进行检测评定。与其他混纺纱一致，将纱线产品标记内容确定为：在线密度前标明纱的生产工艺过程（或代号）、原料名称（或代号）及其混纺比。

3.3  线密度规格划分

喷气涡流纺适合纺制的品种在9.8tex～37.0tex,根据实际调研情况以及常规品种的分布，将线密度划分按照9.8tex～13.0tex、13.1tex～16.0tex、16.1tex～23.0tex、23.1tex～32.0tex、32.1tex～40.0tex五档进行考核。

3.4  各检测项目的确定

考虑到莱赛尔纤维、喷气涡流纺技术，在制定喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺纱各项技术要求时，参考了以下下标准：

FZ/T 12013-2014《莱赛尔纤维本色纱线》（适用于环锭纺莱赛尔纤维）；

C/CCTA 30402-2021《喷气涡流纺莱赛尔纤维本色纱》；

FZ/T 12046-2013《喷气涡流纺涤粘混纺色纺纱》；

FZ/T 12039-2013《喷气涡流纺粘纤纯纺及涤粘混纺本色纱》；

FZ/T 12065-2020《莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱》；

检测项目确定为：线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结(+200%)、十万米纱疵以及纤维含量偏差八项指标。

3.4.1  线密度偏差率

线密度偏差率既反映纱线长片段不匀的评等重要指标之一，又反映纱线直径差异的粗细不匀。控制线密度偏差率，可以提高织造工序的生产效率和布面的平整，消除布面的条影质量问题。技术指标参考相似标准《喷气涡流纺粘纤纯纺及涤粘混纺本色纱线》，即优等品为±1.5%、一等品为±2.0%、二等品为±2.5%。验证结果为：优等品68.7%，一等品31.3%。

3.4.2  线密度变异系数

线密度变异系数是其他不匀的基础，数值越大，说明纱线差异越大，直接影响布面平整。参考相似标准《喷气涡流纺粘纤纯纺及涤粘混纺本色纱》与《莱赛尔纤维本色纱线》，并结合本产品检测数据确定优等品为≤1.5%、一等品为≤2.0%、二等品为≤2.5%。验证结果为：优等占52.5%，一等占46.0%，二等占1.5%。

3.4.3  单纱断裂强度

单纱断裂强度反映了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况，直接影响涡流纺及织造工序的生产效率。考核指标参照企业生产数据结合贸易要求确定。

因为涤纶和莱赛尔纤维配比存在差异，莱赛尔纤维单纤维断裂强度低于涤纶单纤维强度，所以制定单纱断裂强度这项指标时，以T/Ly50/50配比为主。指标值随线密度的增加而增大（捻系数相同）。经试套，其中优等占74.2%，一等占25.8%。

3.4.4  单纱断裂强力变异系数

单纱断裂强力变异系数是反应单锭、机台之间差异性的重要指标。一批纱，在单纱断裂强度相对一定的前提下，单纱断裂强力变异系数的大小，会在后道工序例如整经、织造工序等环节表现出来，直接影响后道工序的生产效率。如果单纱断裂强力变异系数过大，整经和织造断头会增加，从而降低生产效率。参照企业实际生产及贸易需求确定该指标，指标值随线密度的增加而减小。经试套，其中优等占53.0%，一等占45.5%，二等1.5%。

3.4.5  条干均匀度变异系数

条干均匀度变异系数是反应纱线粗细不匀的重要指标，是生产企业的设备、工艺、操作水平、原料使用、温湿度控制等生产技术管理水平的综合体现，是纺纱企业都要关注的主要纱线质量指标之一，条干均匀度变异系数直接反映坯布（面料）的外观质量情况。参照企业生产数据及贸易需求确定该指标，指标值随线密度的增加而减小。经试套，其中优等占43.9%，一等占53.1%，二等3.0%。

3.4.6  千米棉结（+200%）

千米棉结是反映纱线疵点的重要指标，是体现企业生产管理水平的重要指标之一，特别是纺纱原料选配中要结合千米棉结的控制，合理选配纺纱纤维，关注生产过程中回花含量的控制。该指标直接影响布面外观质量以及布面触感，在实际市场经营过程中，也是质量反馈的常见问题。结合企业生产数据进行制定该指标，指标值随线密度的增加而减小。经试套，其中优等占39.4%，一等占59.1%，二等占1.5%。

3.4.7  十万米纱疵

十万米纱疵是综合衡量纱线质量的重要指标，可以比较全面的反映纺纱企业的综合管理水平。十万米纱疵由常发性纱疵和偶发性纱疵组成，是由于设备管理不善、操作不良、工艺设计不合理、原料及回花利用不当等原因所造成，对后工序和织物的布面质量影响显著,所以必须在后道工序（例如电子清纱）清除。在生产过程中，在工艺、设备、原料、回花管理、操作技术等方面要加以控制，以有效降低有害纱疵的产生。根据实际生产数据并参照相关标准，9.8tex～13.0tex范围优等品≤10个/105m、一等品≤20个/105m；13.1tex～32.0tex范围优等品≤5个/105m、一等品≤15个/105m；32.1tex～40.0tex范围优等品≤5个/105m、一等品≤15个/105m，指标值随线密度的增加而减小。该指标是基于纺纱过程中，回花率不大于2%的条件下，对实验数据进行综合分析后确定的。经试套，其中优等占78.3%，一等占21.7%。

各指标具体要求按表1规定。

表1  喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱技术要求

| 公称线密度/tex | 等级 | 线密度偏差率 /% ≤ | 线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度/ (cN/tex) ≥ | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ | 条干均匀度变异系数/% ≤ | 千米棉结(+200%) /(个/km) ≤ | 十万米纱疵/(个/105m) ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8～13.0 | 优 一 二 | ±1.5 ±2.0 ±2.5 | 1.5 2.0 2.5 | 20.0 19.0 17.0 | 10.5 12.0 13.5 | 16.5 17.5 20.0 | 60 75 80 | 10 20 - |
| 13.1～16.0 | 优 一 二 | ±1.5 ±2.0 ±2.5 | 1.5 2.0 2.5 | 21.0 20.0 18.0 | 10 11.5 13.0 | 15.0 16.5 19.0 | 45 60 75 | 5 15 - |
| 16.1～23.0 | 优 一 二 | ±1.5 ±2.0 ±2.5 | 1.5 2.0 2.5 | 22.0 21.0 19.0 | 9.5 11.0 12.5 | 13.5 15.0 17.5 | 30 45 60 | 5 15 - |
| 23.1～32.0 | 优 一 二 | ±1.5 ±2.0 ±2.5 | 1.5 2.0 2.5 | 23.0 22.0 20.0 | 8.5 10.0 12.0 | 12.0 13.5 16.0 | 15 30 45 | 5 15 - |
| 32.1～40.0 | 优 一 二 | ±1.5 ±2.0 ±2.5 | 1.5 2.0 2.5 | 24.0 23.0 21.0 | 8.0 9.5 11.5 | 10.5 12.0 14.5 | 5 15 30 | 2 10 - |

3.4.8  纤维含量偏差

纤维含量偏差直接反映纤维的含量的变化程度。

对于涤纶和莱赛尔纤维混纺纱而言，从成本角度分析，价格低的纤维含量如果偏高，成本降低，反之成本提高。从质量角度分析，偏差过大直接影响染色质量，布面出现色差等，一般的，如果两组分纤维纺纱，在纤维含量±2.0%并且偏向一方向，不会影响后道工序质量问题。在正常生产过程中，根据混纺配比，按照配比±0%进行控制，纤维含量偏差可以控制在±1.5%。因此本文件规定纤维含量允许偏差为±1.5%。

3.5  验证数据

3.5.1  整理本企业所纺同类产品的试验数据，结合国内涡流纺生产企业生产数据，本着提高产品质量，符合实际生产水平，参考同类产品标准评等品率，对纱线各指标按照表1进行试套。分品种统计11-58批（共198批）产品检测、验证数据（见表2）。

表2  喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱验证数据

| 公称线密度/tex | 等级 | 线密度偏差率/% | 线密度变异系数/% | 单纱断裂强度/(CN/tex) | 单纱断裂强力变异系数/% | 条干均匀度变异系数/% | 千米棉结 (+200%) /(个/km) | 十万米纱疵/（个/105m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分档验证9.8-13.0 （23批） | 平均 | 0.90 | 1.2 | 19.9 | 9.6 | 16.8 | 55 | 9 |
|  | 最高 | 1.94 | 2.2 | 23.3 | 12.0 | 19.3 | 77 | 19 |
|  | 最低 | -0.83 | 0.3 | 18.1 | 6.3 | 14.9 | 32 | 4 |
|  | 优 | 14/23 60.9% | 13/23 56.5% | 17/23 73.91% | 11/23 47.8% | 9/23 39.1% | 8/23 34.8% | 17/23 73.9% |
|  | 一 | 9/23 39.1% | 10/23 43.5% | 6/23 26.09% | 11/23 47.8% | 13/23 56.5% | 14/23 60.9% | 6/23 26.1% |
|  | 二 | 0 | 0 | 0 | 1/23 4.3% | 1/23 4.3% | 1/23 4.3% | 0 |
| 分档验证13.1-16.0 （49批） | 平均 | 0.93 | 0.3 | 24.1 | 8.9 | 15.1 | 37 | 6 |
|  | 最高 | 2.1 | 2.4 | 25.8 | 11.4 | 18.6 | 68 | 15 |
|  | 最低 | -1.8 | 0.5 | 19.4 | 6.6 | 13.8 | 29 | 1 |
|  | 优 | 25/49 51.0% | 26/49 53.1% | 38/49 77.5% | 23/49 46.9% | 22/49 44.9% | 13/49 26.53% | 31/49 63.3% |
|  | 一 | 24/49 49.0% | 22/49 44.9% | 11/49 22.4% | 26/49 53.1% | 26/49 53.1% | 35/49 71.43% | 18/49 36.7% |
|  | 二 | 0 | 1/49 2.0% | 0 | 0 | 1/49 2.0% | 1/49 2.0% | 0 |
| 分档验证16.1-23.0 （57批） | 平均 | 0.8 | 0.7 | 24.9 | 8.5 | 13.6 | 33 | 3 |
|  | 最高 | 1.88 | 2.2 | 26.9 | 10.8 | 16.3 | 57 | 11 |
|  | 最低 | -0.60 | 0.8 | 20.2 | 6.3 | 12.2 | 18 | 0 |
|  | 优 | 43/57 75.4% | 29/57 50.8% | 43/57 75.4% | 32/57 56.1% | 30/57 52.6% | 21/57 36.8% | 53/57 83.0% |
|  | 一 | 14/57 24.6% | 27/57 47.4% | 14/57 24.6% | 25/57 43.9% | 25/57 43.9% | 35/57 61.4% | 4/57 7.0% |
|  | 二 | 0 | 1/57 1.8% | 0 | 0 | 2/57 3.5% | 1/57 1.8% | 0 |
| 分档验证23.1-32.0 （58批） | 平均 | 0.68 | 0.55 | 25.7 | 8.2 | 11.2 | 14 | 2 |
|  | 最高 | 1.93 | 2.3 | 27.9 | 10.5 | 14.2 | 25 | 9 |
|  | 最低 | -0.54 | 0.7 | 21.9 | 6.1 | 9.9 | 3 | 0 |
|  | 优 | 44/58 75.9% | 29/58 50.0% | 41/58 70.7% | 33/58 56.9% | 21/58 36.2% | 32/58 55.2% | 46/58 79.3% |
|  | 一 | 14/58 24.1% | 28/58 48.3% | 17/58 29.3% | 23/58 39.7% | 36/58 62.1% | 26/58 44.8% | 12/58 20.7% |
|  | 二 | 0 | 1/58 1.7% | 0 | 2/58 3.4% | 1/58 1.7% | 0 | 0 |
| 分档验证32.1-40.0 (11批） | 平均 | 0.55 | 0.8 | 26.6 | 7.5 | 10.5 | 4 | 2 |
|  | 最高 | 1.82 | 1.8 | 28.5 | 9.5 | 12.7 | 13 | 7 |
|  | 最低 | -0.33 | 0.3 | 22.2 | 5.3 | 8.3 | 2 | 0 |
|  | 优 | 9/11 81.8% | 7/11 66.6% | 8/11 72.7% | 6/11 54.5% | 5/11 45.5% | 4/11 36.4% | 8/11 72.7% |
|  | 一 | 2/11 18.2% | 4/11 36.4% | 3/11 27.3% | 5/11 45.5% | 5/11 45.5% | 7/11 63.6% | 3/11 27.3% |
|  | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/11 9.1% | 0 | 0 |
| 全挡验9.8-40.0 （198批） | 优 | 135/198 68.7% | 104/198 52.5% | 147/198 74.2% | 105/198 53.0% | 87/198 43.9% | 78/198 39.4% | 155/198 78.3% |
|  | 一 | 63/198 31.8% | 91/198 46.0% | 51/198 25.8% | 90/198 45.5% | 105/198 53.1% | 117/198 59.1% | 43/198 21.7% |
|  | 二 | 0 | 3/198 1.5% | 0 | 3/198 1.5% | 6/198 3.0% | 3/198 1.5% | 0 |

按照表1技术要求，综合表2验证数据进行评定，优等品率34.3%，一等品率62.6%，优一等品率合计96.9%，二等品率为3.1%。

3.5.2  涤纶和莱赛尔纤维混纺纱纤维含量测试见表3。

表3  涤纶与莱赛尔纤维混纺本色纱纤维含量验证数据

| 品种/tex | 批数/批 | 纤维 | 考核要求 | 纤维含量/% |  | 优等品数 /批 | 合格品率/% | 不合格品率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高/最低 | 平均 |  |  |  |
| T/Ly80/20 9.8-13.0 | 19 | 涤纶 | ±1.5% | 81.7/79.8 | 81.1 | 18 | 94.7% | 5.2% |
|  |  | 莱赛尔 |  | 20.2/18.3 | 18.9 |  |  |  |
| T/Ly80/20 13.1-16.0 | 5 | 涤纶 |  | 81.5/79.9 | 80.9 | 5 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 20.1/18.5 | 19.1 |  |  |  |
| T/Ly80/20 16.1-23.0 | 7 | 涤纶 |  | 81.3/79.2 | 80.5 | 7 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 19.8/18.7 | 19.5 |  |  |  |
| T/Ly65/35 13.1-16.0 | 14 | 涤纶 |  | 66.8/64.6 | 65.8 | 13 | 92.9% | 7.1% |
|  |  | 莱赛尔 |  | 35.4/33.2 | 34.2 |  |  |  |
| T/Ly65/35 16.1-23.0 | 5 | 涤纶 |  | 66.5/65.1 | 66.2 | 5 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 34.9/33.5 | 33.8 |  |  |  |
| T/Ly65/35 23.1-35.0 | 14 | 涤纶 |  | 66.4/64.8 | 65.7 | 14 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 35.2/33.6 | 34.3 |  |  |  |
| T/Ly50/50 13.1-16.0 | 6 | 涤纶 |  | 51.5/49.6 | 50.9 | 6 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 50.4/48.5 | 49.1 |  |  |  |
| T/Ly50/50 16.1-23.0 | 14 | 涤纶 |  | 51.3/49.7 | 50.8 | 14 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 50.3/48.7 | 49.2 |  |  |  |
| T/Ly50/50 23.1-35.0 | 10 | 涤纶 |  | 51.3/48.5 | 50.8 | 10 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 50.5/48.7 | 49.2 |  |  |  |
| T/Ly50/50 35.1-60 | 4 | 涤纶 |  | 51.3/48.5 | 50.5 | 4 | 100% |  |
|  |  | 莱赛尔 |  | 51.5/48.7 | 49.5 |  |  |  |
|  | 合计98批 |  |  |  |  | 96/98 | 97.96% | 2.04% |

表3共测试98批产品纤维含量偏差数据，出现2批超出范围±1.5%，合格品率为97.96%；不合格品率为2.04%。

3.5.3  结合表2、表3数据，最终评定优一等品率为96.9%，二等品率2.09%，不合格品率1.01%。

四  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱生产工艺流程短，生产效率高，并且可以充分发挥莱赛尔纤维与涤纶两种纤维的优良性能，具有高吸湿、抗起毛起球、耐磨损、高温低收缩等优良的效果，广泛应用于服装、家纺、产业用纺织等领域，目前已经有的品种JV T/Ly65/35 16s(36.9tex)；JV T/Ly65/35 21s(28tex)；JV T/Ly65/35 32s(18.5tex);JV T/Ly65/35 36S(16.4tex)；JV T/Ly65/35 40s(14.8tex)，JV T/Ly65/35 50s(11.8tex)其中21s、30s、40S居多。上述纱支也有JV T/Ly70/30，JV T/Ly80/20以及JV T/Ly50/50等配比。由于棉花价格持续在高位，莱赛尔纤维湿强高，强力接近棉纤维而有棉感，而且国产莱赛尔纤维价格比棉纤维有优势，部分企业也在尝试在涤棉纱中，用莱赛尔纤维替代棉纤维，逐步将涤棉纱改为涤纶来赛尔混纺纱，同时因为莱赛尔纤维生产过程的低低污染和纤维的可降解性，符合国家十四五“双碳”产业政策，市场前景广阔，由此，喷气涡流纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱产量也将持续放大，目前生产企业主要分布在在山东、江苏、河北、浙江等区域。

本次文件制定是结合实际生产的相关配比和支数，力争切合实际，达到能够规范指导企业生产，进一步提升产品质量，满足市场的需求的目的。

五  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

国际和国外无直接对应的产品标准可参考，主要根据我国生产实际以及国外客户的要求制定。

六  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章要求。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八  标准性质的建议说明

本文件作为推荐性团体标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议2022年9月1日起贯彻此文件。

十  废止现行相关标准的建议

为新制定项目。

十一  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2022年4月