《本色布理化性能的检验方法》标准编制说明

一  工作简况

1.1  任务来源

根据中棉行协专（2021）7号文，《本色布理化性能的检验方法》项目列入中国棉纺织行业协会2021年团体标准第六批项目计划（项目计划号：2021-202-02），按照计划进度，应于2022年完成报批。

1.2  主要工作过程

《本色布理化性能的检验方法》团体标准是有关本色布产品质量要求方面的准则，它全面描述了本色布的各项理化性能及相应的检验方法，明确了产品生产与研发以及贸易中，针对理化性能检验所必须包括的内容。

2021年10月提出项目制定计划；

2021年11月项目制定计划正式下达；

2021年11月～2022年3月，成立了项目起草小组。项目主要起草单位通过前期的准备工作完成了文件草稿。经项目起草小组讨论修改，试套后，形成征求意见稿。

1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本标准起草单位：。

主起草单位通过调研，分析目前企业贸易交往的需求，起草《本色布理化性能的检验方法》的修订稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成数据论证，形成标准征求意见稿。中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  文件编制原则和主要内容

1  制定文件的原则

——文件编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

——制定文件的目的是满足市场的要求，为贸易双方签订合同指标提供指导，为企业产品质量要求的把控提供了准则。

——文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户的要求，

——测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  制定文件的主要内容

2.2.1  章节：按照范围，规范性引用文件，术语和定义，织物规格的测试，织物理化性能的测试章节编写。

2.2.2  范围:本文件适用于以棉、化纤纯纺或混纺，棉、化纤与其他纤维混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。

2.2.3  主要技术内容： 17项术语和定义，织物规格的测试方法共6项内容、织物理化性能的检验方法共7项内容。

三  主要试验（或验证）情况

本次文件的制定，从织物规格、织物理化性能二方面所涉及的术语和定义，理化性能的检验方方进行汇集，具体内容选取了本色布标准中相关的内容并参考了以下文件：

中国纺织出版社《棉纺手册》、《棉织手册》、《织物结构与设计》

GB/T 3291.1～3-1997《纺织  纺织材料性能和试验术语》

GB/T 3917.1-2009《纺织品  织物撕破性能  第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定》

GB/T 3923.1-2013《纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》

GB/T 4666-2009《纺织品  织物长度和幅宽的测定》

GB/T 4743-2009《纺织品  卷装纱  绞纱法线密度的测定》

GB/T 8683-2009《纺织品  机织物一般术语和基本组织的定义》

GB/T 9995-1997《纺织材料含水率和回潮率得测定  烘箱干燥法》

GB/T 24250-2009《机织物  疵点的描述  术语》

GB/T 29256.3《纺织品  机织物结构分析方法  第3部分:织物中纱线织缩的测定》

GB/T29862-2013《纺织品  纤维含量的标识》

FZ/T10006-2017《本色布棉结杂质疵点格率检验方法》

FZ/T10026-2022《本色布单位面积无浆干燥质量试验方法》

3.1  范围

能够适用于棉纺织工艺生产的原料以棉、化纤以及其他纤维为主，因此，本文件范围：适用于以棉、化纤纯纺或混纺，棉、化纤与其他纤维混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。

3.2  术语和定义

本色布织物规格和理化性能方面相关的知识点在以前的各类标准中都没有具体的定义，因此对相关知识点的论述和引用带来一定的不便，本文件在查询相关资料和标准后，对本文件所涉及的织物规格和理化性能方面相关的知识点统一进行了定义，共定义了织物组织、经（或纬）向织缩率、纱线的捻度、纱线的捻向、纱线线密度、织物密度、织物长度、织物幅宽、单位面积无浆干燥质量、上浆率、回潮率、纤维含量、断裂强力、撕破强力、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率、布面疵点等17项内容，主要来源与内容如下。

3.2.1  织物组织  weave

机织物是由经纱和纬纱在织机上相互交织而制成。参照GB/T 8683-2009 2.8条，织物组织是指经纱和纬纱相互交织的规律。

3.2.2  经（或纬）向织缩率  take-up in lenth or width

在织机上，经纱曲折穿绕于纬纱上下，纬纱也曲折穿绕于经纱上下。以致织成布后，经纬纱的长度都要缩短。参照GB/T 29256.3-2012 3.1条，经（或纬）向织缩率是指机织物中所用经 (或纬)纱线的伸直长度与织物中该段纱线两端距离的差对后者的百分比。

3.2.3  纱线的捻度  twist of yarn

参照GB/T3291.1-1997 2.40 条，纱线的捻度是指纱线在退捻前的规定长度内的捻回数，一般以每米捻回数或每10厘米捻回数表示。

3.2.4  纱线的捻向  twist direction of yarn

参照GB/T3291.1-1997 2.42 条，纱线的捻向是指当纱线处于垂直位置时，组成纱线的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。在纺纱生产过程中需要按一定方向加捻。捻向分反手（N捻）和顺手（S捻）两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后由下而上，其方向自右至左的称S捻，自左至右的称Z捻。

3.2.5  纱线线密度  linear density of yarn

参照GB/T 4743-2009 3.1条，纱线线密度是纱线单位长度的质量，以特克斯（tex）表示。

特克斯（tex）为1000m长的纱线，在公定回潮率时的质量克数。

3.2.6  织物密度  fabric coun

织物为体现不同品种的特色，工艺设计时会综合各种因素的影响设计织物密度是织物规格的重要标识。参照GB/T3291.2-1997 2.3条、2.4条、2.5条，织物密度是指在零张力且无折叠和折皱的状态下，机织物中单位长度内纱线根数；经密是指机织物纬向单位长度内所含的经纱根数；纬密是指机织物经向单位长度内所含的纬纱根数。

机织物的密度以根每10厘米（根/10cm）表示。

3.2.7  织物长度  fabric lengt

织物长度是产品生产和贸易中很重要的数据。参照GB/T3291.2-1997 2.1 条，织物长度是指在零张力且无折叠和折皱的状态下，平行于织物侧边测得的织物纵向两端之间的距离。

3.2.8  织物幅宽  fabric width

织物幅宽是产品生产和后加工处理时的重要数据，是织物规格的重要标识，织物幅宽分为织物全幅宽和织物有效幅宽。参照GB/T4666-2009 3.2条、3.3条，织物全幅宽是指在零张力且无折叠和折皱的状态下，与织物长度方向垂直的织物最靠外两边间的距离；织物有效幅宽是指在零张力且无折叠和折皱的状态下，除去布边、针孔或其他非同类区域后的织物宽度。

3.2.9  单位面积无浆干燥质量  drying mass without size per unit area

单位面积无浆干燥重量是近几年客户关注的坯布的一个重要物理指标，单位面积无浆干燥重量它综合考核了生产厂家对坯布纱支和经纬密的管控能力。通过对单位面积无浆干燥质量的控制，满足后道客户对成品布布面风格的要求，特别在出口纺织品贸易中满足客户对成品布的克重要求。

参照《棉织手册》、FZ/T10026《本色布单位面积无浆干燥质量试验方法》原料条款，单位面积无浆干燥质量是指本色布在无折皱和无张力下，每单位面积内的无浆干燥质量，以g/m2表示。

3.2.10  上浆率  sizing rate

参照《棉织手册》、FZ/T10026《本色布单位面积无浆干燥质量试验方法》10.2条款，上浆率是指本色布上浆后的干浆质量对本色布上浆前的干燥质量的百分比。

3.2.11  回潮率  regain

参照GB/T9995-1997 3.5条，回潮率是指规定条件下测得的纺织材料中水的量，以试样烘前质量与烘干质量得差数对烘干质量的百分率表示。

3.2.12  纤维含量  fiber content

参照GB/T29862-2013 5.1条，纤维含量是指组成织物的某种纤维的量占织物纤维总量的百分比。

3.2.13  断裂强力  breaking tenacity

参照GB/T3923.1-2013 3.11条，断裂强力是指在规定条件下进行的拉伸试验过程中，试样被拉断记录的最大力。

3.2.14  撕破强力  tear force

参照GB/T3917.1-2009 3.1条，撕破强力是指在规定条件下，使试样上初始切口扩展所需的力。

3.2.15  棉结杂质疵点格率  the percentage of neps and trashes defect squares

参照FZ/T10006-2017第8章，棉结杂质疵点格率是指本色布表面在规定面积中棉结杂质疵点格数与取样总格数的比率。

3.2.16  棉结疵点格率  the percentage of neps defect squares

参照FZ/T10006-2017第8章，棉结疵点格率是指本色布表面在规定面积中棉结疵点格数与取样总格数的比率。

3.2.17  布面疵点  defect on the surface of the grey fabric

参照GB/T24250-2009 2.2条，布面疵点是指本色布表面呈现的可能消弱其预期性能并影响制成品外观的缺陷。

3.3  织物规格的测试

织物规格的测试包括织物组织、织物经纬向织缩率、经纬纱捻度和捻向、经纬纱线线密度、经纬纱线密度、长度和幅宽等6项内容。

3.3.1  织物组织

织物组织的测定按GB/T 29256.1执行。连续从织物中逐次地拨出纱线，观察记录每根纱线的交织情况，直至获得一个完全组织，确定基布的组织。基布组织由供需双方商定。

3.3.2  经纬向织缩率

织物经纬向织缩率的测定按GB/T 29256.3执行。织物在GB/T6529规定的标准大气调湿后，将织物中纱线拨出，在规定的张力下测量纱线伸直长度，以纱线伸直长度与纱线在织物中的长度来计算出织缩率。

3.3.3  纱线捻度和捻向

经纬纱线捻度和捻向的测定按GB/T 29256.4执行。织物在GB/T6529规定的标准大气调湿后，从织物中抽出一根纱线，观察纱线捻回的倾斜方向，与字母“S”中间部分一致的为S捻；与字母“Z”中间部分一致的为Z捻。在规定的张力下把纱线捻回退尽，记录旋转夹具的回转数，计算出纱线的捻度（捻/m）。

纱线捻度关系到织物的强力、手感、光泽和加工性能。在临界捻度范围内，随捻度增加，纱线强力及断裂伸长率呈增大趋势。捻度大(在临界值以内)，织物手感发硬，但强力较大，光泽较弱；捻度小，织物手感柔软，光泽较佳，但强力较小。捻度小的纱线易使服装表面起毛起球。纱线的捻向对织物的表面光泽、织物纹路的清晰度及织物的手感与厚度都有影响。纱线的捻度和捻向由供需双方商定。

3.3.4  纱线线密度

纱线线密度的测定按GB/T 29256.5执行。织物在GB/T6529规定的标准大气调湿后，从每一试样中拆下至少40根纱线，并在规定伸直张力下测试纱线伸直长度，10根为一组，按照要求称量测试纱线线密度。

纱线的线密度对服装衬布的单位面积质量及厚度均有影响，纱线线密度供需双方商定。

3.3.5  织物密度

织物密度的测定按GB/T 4668执行。在规定的尺寸中计数纱线的根数，折算至10cm长度内纱线的根数。

织物密度决定了织物的风格、单位面积质量及厚度，织物密度由供需双方商定。

3.3.6  织物长度、幅宽

织物长度、幅宽检验方法按GB/T 4666执行。将松弛状态下的织物在标准大气条件下置于光滑平面上，使用钢尺测定织物的长度和幅宽，长度一般以m计，幅宽一般以cm计。

3.4  织物理化性能的测试

织物理化性能的测试包括单位面积无浆干燥质量和上浆率、回潮率、纤维含量、断裂强力、撕破强力、棉结杂质疵点格率和棉结疵点格率、布面疵点等7项内容。

3.4.1  单位面积无浆干燥质量、上浆率

单位面积无浆干燥质量、上浆率试验方法按FZ/T ××××执行。采用化学试剂和水处理，使试样上的浆料溶胀或分解、洗涤去除，烘干获取试样的无浆干燥质量，计算其单位面积无浆干燥质量、上浆率。

3.3.2  回潮率

回潮率的测定按GB/T 9995执行。试样在烘箱中暴露于流动的加热至规定温度的空气中，直至达到恒重，测得回潮率。

3.3.3  纤维含量

纤维含量试验方法按GB/T 2910（所有部分）、GB/T 16988、FZ/T 01026、FZ/T 01057（所有部分）、FZ/T 01095、FZ/T 01101、FZ/T 30003执行。其中，根据纤维含量的标识，选择合理的试样方法，测得纤维含量。

3.3.4  断裂强力

断裂强力试验方法按GB/T 3923（所有部分）执行。对规定尺寸得织物试样，以恒定伸长速度拉伸直至断脱，记录断裂强力。

3.3.5  撕破强力

撕破强力试验方法按GB/T3917（所有部分）执行。将试样切开一个切口，使试样沿切口方向被撕裂，把撕破织物一定长度所做得功换算成撕破力。

3.3.6  棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率

棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率检验方法按FZ/T 10006执行。采用尺寸为15 cm×15 cm的玻璃板，玻璃板下面刻有225个方格，在玻璃板上清点布样表面的棉结、杂质所占格数，计算棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率。

3.3.7  布面疵点

布面疵点检验方法按GB/T 17759执行。以分数值的大小来评定布面疵点的多少、轻重程度，并规定一定长度内允许疵点最大的评分值的方法。

四  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

《本色布理化性能的检验方法》是后道客户检验供应商所供坯布质量的重要依据，同时也是仲裁机构判断所受委托检验的坯布是否合格的检验依据。近年来，新产品升级换代、贸易快速发展以及后道客户对本色布质量要求越来越高等因素，急需制定《本色布理化性能的检验方法》文件，为企业新产品开发以及贸易交往提供评判产品质量的方法和依据。

《本色布理化性能的检验方法》的制定，符合新产品研发以及现贸易需求，满足产品标准检验的需要，可以规范、全面提供本色布产品的检验方法，为规范市场、助推行业产品升级换代、健康有序发展提供技术保障，同时，为本色布标准体系的形成与完善和科学发展奠定扎实的基础。

五  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本基础标准，按贸易要求制定。

六  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八  文件性质的建议说明

本文件作为推荐性行业标准。

九  贯彻文件的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议发布后六个月贯彻此文件。

十  废止现行相关标准的建议

无。

十一  其它应予说明的事项

无其它应予说明的事项。

起草小组

2022年03月