中国棉纺织行业协会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

# 本色布理化性能的检验方法

Testing methods of physical and chemical performance for grey

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

T/CCTA××××-××××

CCTAA

中国棉纺织行业协会团体标准

ICS 59.080.01

CCS W 10

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国棉纺织行业协会提出。

本文件由中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本色布理化性能的检验方法

- 1  范围

本文件规定了本色布理化性能检验的测试方法。

本文件适用于以棉、化纤纯纺或混纺，棉、化纤与其他纤维混纺的本色纱线为原料，机织制成的织物性能的检验。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2910  纺织品  定量化学分析（所有部分）

GB/T 3917  纺织品  织物撕破性能（所有部分）

GB/T 3923  纺织品  织物拉伸性能（所有部分）

GB/T 4666  纺织品  织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 9995  纺织材料含水率和回潮率的测定  烘箱干燥法

GB/T 16988  特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

GB/T 17759  本色布布面疵点检验方法

GB/T 29256.1  纺织品  机织物结构分析方法  第1部分：织物组织图与穿综、穿筘及提综图的表示方法

GB/T 29256.3  纺织品  机织物结构分析方法  第3部分：织物中纱线织缩的测定

GB/T 29256.4  纺织品  机织物结构分析方法  第4部分：织物中拆下纱线捻度的测定

GB/T 29256.5  纺织品  机织物结构分析方法  第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定

FZ/T 01026  纺织品  定量化学分析  四组分纤维混合物

FZ/T 01057  纺织纤维鉴别试验方法（所有部分）

FZ/T 01095  纺织品  氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 01101  纺织品  纤维含量的测定  物理法

FZ/T 10004  棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10006  本色布棉结杂质疵点格率检验方法

FZ/T 10009  棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

FZ/T 30003  麻棉混纺产品定量分析方法  显微投影法

FZ/T ××××  本色布单位面积无浆干燥质量试验方法

- 3  术语和定义

3.1

织物组织  weave

经纱和纬纱相互交织的规律。

3.2

经（或纬）向织缩率  crimp of yarn in lenth or width

机织物中所用经 (或纬)纱线的伸直长度与织物中该段纱线两端距离的差对后者的百分比。

3.3

纱线的捻度  twist of yarn

纱线在退捻前的规定长度内的捻回数，一般以每米捻回数或每10厘米捻回数表示。

3.4

纱线的捻向  twist direction of yarn

当纱线处于垂直位置时，组成纱线的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。捻向分反手（N捻）和顺手（S捻）两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后由下而上，其方向自右至左的称S捻，自左至右的称Z捻。

3.5

纱线线密度  linear density of yarn

纱线单位长度的质量，以特克斯（tex）表示。

特克斯（tex）为1000 m长的纱线，在公定回潮率时的质量克数。

3.6

织物密度  fabric coun

在零张力且无折叠和折皱的状态下，机织物中单位长度内纱线根数，以根每10厘米（根/10cm）表示。

经密是指机织物纬向单位长度内所含的经纱根数，纬密是指机织物经向单位长度内所含的纬纱根数。

3.7

织物长度  fabric length

在零张力且无折叠和折皱的状态下，平行于织物侧边测得的织物纵向两端之间的距离。

3.8

织物幅宽  fabric width

分为全幅宽和有效幅宽。织物全幅宽是指在零张力且无折叠和折皱的状态下，与织物长度方向垂直的织物最靠外两边间的距离；织物有效幅宽是指在零张力且无折叠和折皱的状态下，除去布边、针孔或其他非同类区域后的织物宽度。

3.9

单位面积无浆干燥质量  drying mass without size per unit area

本色布在无折皱和无张力下，每单位面积内的无浆干燥质量，以g/ m2表示。

3.10

上浆率  sizing rate

本色布上浆后的干浆质量对本色布上浆前的干燥质量的百分比。

3.11

回潮率  regain

规定条件下测得的纺织材料中水的量，以试样烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。

3.12

纤维含量  fiber content

组成织物的某种纤维的量占织物纤维总量的百分比。

3.13

断裂强力  maximum force

在规定条件下进行的拉伸试验过程中，试样被拉断记录的最大力。

3.14

撕破强力  tear force

在规定条件下，使试样上初始切口扩展所需的力。

3.15

棉结杂质疵点格率  the percentage of neps and trashes defect squares

本色布表面在规定面积中棉结杂质疵点格数与取样总格数的比率。

3.16

棉结疵点格率  the percentage of neps defect squares

本色布表面在规定面积中棉结疵点格数与取样总格数的比率。

3.17

布面疵点  defect on the surface of the grey fabric

本色布表面呈现的可能消弱其预期性能并影响制成品外观的缺陷。

4  织物规格的测试

4.1  织物组织

织物组织的测定按GB/T 29256.1执行。

4.2  经纬向织缩率

织物经纬向织缩率的测定按GB/T 29256.3执行。

4.3  纱线捻度和捻向

经纬纱线捻度和捻向的测定按GB/T 29256.4执行。

4.4  纱线线密度

纱线线密度的测定按GB/T 29256.5执行。

4.5  织物密度

织物密度的测定按GB/T 4668执行。

4.6  织物长度、幅宽

织物长度、幅宽的检验按GB/T 4666执行。

5  织物理化性能的测试

5.1  单位面积无浆干燥质量、上浆率

单位面积无浆干燥质量、上浆率的测定按FZ/T ××××执行。

5.2  回潮率

回潮率的测定按GB/T 9995执行。

5.3  纤维含量

纤维含量的测定方法按GB/T 2910（所有部分）、GB/T 16988、FZ/T 01026、FZ/T 01057（所有部分）、FZ/T 01095、FZ/T 01101、FZ/T 30003执行。

5.4  断裂强力

断裂强力的测定按GB/T 3923（所有部分）执行。

5.5  撕破强力

撕破强力的测定按GB/T 3917（所有部分）执行。

5.6  棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率

棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率的检验按FZ/T 10006执行。

5.7  布面疵点

布面疵点的检验按GB/T 17759执行。