《色织凉感牛仔布》团体标准编制说明

一  工作简况

1.1  任务来源

根据中国棉纺织行业协会专[2021]6号文下达的标准计划，《凉感牛仔布》（计划号：2021-408-04）团体标准列入中国棉纺织行业协会第五批团体标准制修订计划项目内。按照计划进度，应于2022年完成报批。

1.2  主要工作过程

随着人们生活方式的改变，对服装的追求不仅仅局限于款式的设计，更多注重服装的功能性和舒适性。在炎热的夏天，凉感类牛仔服饰受到消费者的青睐。由于牛仔面料的特殊性，凉感效果是否合格没有相关标准，而且仅通过凉感效果难以界定面料的其它性能，因此，需要制定《凉感牛仔布》协会团体标准，可以更好的指导产品生产，规范市场销售，保障贸易双方的利益。

2021年9月下达项目计划，随后，组成了起草小组。

2021年10月～11月，调研、收集和分析国内相关数据，为制定文件打下基础。

2021年12月～2022年2月，选取样品并进行试验，为确定试验参数和具体细节提供依据，形成草稿。

2022年3月～4月，经起草小组讨论、修改后，形成征求意见稿。

产品采用纱线染色，色织工艺生产的牛仔布，按照色织布的命名规则，项目名称调整为《色织凉感牛仔布》。

1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本文件起草单位：。

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《色织凉感牛仔布》草稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  文件编制原则和主要内容

2.1  制定文件的原则

——文件编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

——本文件的主要内容和技术要求等方面参照FZ/T 13036-2016《色织弹力牛仔布》、FZ/T 13001-2013《色织牛仔布》标准并结合该品种的要求特点制定。

——制定文件的目的是适应市场的要求，为贸易双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

——文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求，力求纱、布、染标准前后衔接。

——测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  制定文件的主要内容

2.2.1  章节：按照范围、规范性引用文件、术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存进行编写。

2.2.2  范围: 本文件适用于经向为棉，纬向为纺丝过程中加入具有凉感的天然矿物质得到的改性涤纶短纤或长丝、改性锦纶66长丝、粘胶短纤的纱线，机织生产的色织牛仔布。其他原料可参照执行。

2.2.3  产品分类：色织凉感牛仔布的产品品种、规格分类，根据用户需要。

2.2.4  分等规定：色织凉感牛仔布的品等分为优等品、一等品、合格品。

2.2.5  产品的要求分为内在质量和外观质量二个方面。内在质量包括密度偏差率、单位面积质量偏差率、纤维含量允差、凉感性能、断裂强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、耐磨性能、弹性伸长率、塑性变形率、脱缝程度、染色牢度、安全性能；外观质量包括幅宽偏差、色差、纬斜和布面疵点。

三  主要试验（或验证）情况分析

本文件编制过程中，收集22大类产品，见表1，每个产品3批次，经检测分析汇总，结合贸易要求的基础上，确定考核指标。

表1  验证产品规格

| 序号 | 产品规格 |
| --- | --- |
| 1 | (Ly/CSB48tex+ Ly/C41tex)/(T/Mod28tex/Pu40D+N66150D/Pu40D) 370.0/433.0 139.5cm 295 g/m2低弹 |
| 2 | (CSB53tex+C48tex)/(T/R29tex/Pu40D+C29tex/Pu40D) 378.0/236.0 127.5cm 305 g/m2中弹 |
| 3 | C65tex/(C58tex+T/R48tex/Pu40D) 295.0/200.0 142.0cm 332 g/m2低弹 |
| 4 | (CSB36tex+C36tex)/(C36tex+N66300D) 453.0/220.0 150.0cm 241 g/m2无弹 |
| 5 | (CSB53tex+C48tex)/(C32tex/Pu40D+N66300D/Pu70D) 362.0/244.0 142.0cm 298 g/m2中弹 |
| 6 | CSB65tex/(C58tex+T/R48tex/Pu40D) 303.0/201.0 142.0cm 312 g/m2低弹 |
| 7 | (CSB48tex+C48tex)/(N66300D/Pu40D+C36tex/Pu40D) 334.0/228.0 155.0cm 288 g/m2低弹 |
| 8 | (CSB65tex+C58tex)/(N66150D/Pu40D+C29tex) 303.0/406.0 146.0cm 326 g/m2低弹 |
| 9 | (Ly/CSB41tex+Ly/C36tex)/(T/C29tex/Pu40D) 433.0/248.0 137.0cm 285 g/m2高弹 |
| 10 | (CSB41tex+C36tex)/(N66150D+C28tex/Pu40D) 386.0/284.0 140.0cm 234 g/m2中弹 |
| 11 | Ly/CSB83tex/（Ly/R58tex） 291.0/220.0 155.0cm 397 g/m2无弹 |
| 12 | C58tex/(T/C/R48tex/Pu150D) 339.0/217.0 142.0cm 315 g/m2无弹 |
| 13 | (CSB48tex+C48tex)/(T/C58tex/T150D) 330.0/201.0 145.0cm 339 g/m2无弹 |
| 14 | C48tex/(T/C48tex/Pu150D+Ly/C48tex/Pu40D) 343.0/209.0 139.5cm 295 g/m2低弹 |
| 15 | (CSB41tex+C36tex)/(T/C48tex/Pu150C) 390.0/205.0 150.0cm 275 g/m2无弹 |
| 16 | (Ly/CSB41tex+Ly/C41tex)/(T/Ly29tex/Pu75D+Pu40D) 433.0/232.0 129.5cm 298 g/m2 |
| 17 | (CSB53tex+C48tex)/(R/T/N66150D/Pu40D) 386.0/268.0 160.0cm 302 g/m2中弹 |
| 18 | (CSB65tex+C58tex)/(N66150D/Pu40D+C29tex) 315.0/197.0 152.5cm 336 g/m2中弹 |
| 19 | (CSB41tex+C36tex)/(T/R29tex/Pu75D+Pu40D) 484.0/228.0 145.0cm 298 g/m2高弹 |
| 20 | (CSB41tex+C36tex)/(T200D/Pu70D) 469.0/268.0 124.5cm 285 g/m2高弹 |
| 21 | (CSB29tex+C29tex)/(T/R29tex/Pu40D) 484.0/260.0 132.0cm 261 g/m2中弹 |
| 22 | (CSB32tex+C28tex)/(C37tex+N66200D) 450.0/220.0 150.0 cm 235 g/m2无弹 |
| C—棉、Mod—莫代尔、N66—锦纶66长丝、Ly—莱赛尔、T—涤纶短纤或长丝、R—粘胶、Pu—氨纶、SB—竹节纱。 |  |

3.1  范围

目前，大类产品经向采用棉，纬向为含有纺丝过程中加入具有凉感的天然矿物质得到的改性涤纶短纤或长丝、改性锦纶66长丝、粘胶短纤的纱线，使产品具有凉感效果。部分产品同时还包覆氨纶，产生纬弹效果。因此，本文件的范围为：本文件适用于经向为棉，纬向为纺丝过程中加入具有凉感的天然矿物质得到的改性涤纶短纤或长丝、改性锦纶66长丝、粘胶短纤的纱线，机织生产的色织牛仔布。其他原料可参照执行。

3.2  术语和定义

接触凉感系数qmax：将温度高于试样规定温差的热检测板以一定压力与试样接触，热检测板与试样接触后热量传递过程中热流密度的最大值。

注：qmax单位为焦耳每平方厘米秒[J/cm2·s]。

[GB/T 35263-2017，定义3.2]

色织凉感牛仔布：纱线染色，纬向采用含改性粘胶纤维、改性涤纶短纤或长丝、改性锦纶长丝的纱线，制成接触凉感系数大于或等于0.15（J/(cm2•s)的色织牛仔布。

弹性伸长率：织物在规定条件下拉伸，增加的长度与原长度的比。

塑性变形率：织物去除拉伸负荷后经过规定时间的回复，不能回缩的长度与原长度的比。

3.3  内在质量

参照FZ/T 13036-2016《色织弹力牛仔布》、FZ/T 13001-2013《色织牛仔布》标准的基础上，结合本产品特性以及贸易要求，来确定考核指标。内在质量常规指标包括密度偏差率、单位面积质量偏差率、纤维含量允差、弹力性能、水洗尺寸变化率、断裂强力、撕破强力、耐磨性能、脱缝程度、染色牢度和安全性能。除常规指标外，特性指标包括接触凉感系数。

3.3.1  接触凉感系数

本产品纬向采用含有纺丝过程中加入具有凉感的天然矿物质得到的改性涤纶短纤或长丝、改性锦纶66长丝、粘胶短纤的纱线，使产品具有凉感效果，其凉感效果通过接触凉感系数来表征。按照贸易要求，考核指标以GB/T35263-2017《纺织品  接触瞬间凉感性能的检测和评价》表1规定的接触凉感系数≥0.15（J/(cm2•s)，作为合格品的考核指标；因面料纬向采用具有瞬间凉感的改性粘胶、涤纶短纤或长丝、锦纶66长丝，故优等品、一等品的考核指标参照FZ/T73067-2020《接触凉感针织服装》[优等品≥0.25J/(cm2•s)，一等品≥0.20J/(cm2•s)]，结合客户需求和贸易规定，确定优等品≥0.23（J/(cm2•s)，一等品≥0.17（J/(cm2•s)。验证数据见表2。其中：优等品27.3%，一等品60.6%，合格品12.1%。

表2  接触凉感系数试套表

| 序号 | 实测数据（J/(cm2•s) | 序号 | 实测数据（J/(cm2•s) | 序号 | 实测数据（J/(cm2•s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.21 0.21 0.20 | 9 | 0.20 0.19 0.22 | 17 | 0.26 0.23 0.22 |
| 2 | 0.24 0.23 0.21 | 10 | 0.17 0.17 0.17 | 18 | 0.18 0.19 0.18 |
| 3 | 0.24 0.26 0.26 | 11 | 0.20 0.21 0.22 | 19 | 0.15 0.16 0.17 |
| 4 | 0.25 0.25 0.26 | 12 | 0.17 0.20 0.19 | 20 | 0.16 0.15 0.16 |
| 5 | 0.23 0.28 0.26 | 13 | 0.20 0.20 0.21 | 21 | 0.19 0.18 0.21 |
| 6 | 0.24 0.23 0.23 | 14 | 0.19 0.17 0.17 | 22 | 0.22 0.19 0.15 |
| 7 | 0.22 0.23 0.22 | 15 | 0.17 0.17 0.17 |  |  |
| 8 | 0.25 0.19 0.18 | 16 | 0.19 0.16 0.15 |  |  |

3.3.2  密度偏差率

按现贸易要求,在关注布面质量的同时,对经纬密度正负偏差过大造成的布面风格的差异,也认为是不合格品,但考虑到纬纱使用含氨纶等具备弹力性能的纱，密度不宜控制。因此，按照贸易要求，密度偏差率考核负偏差。考核经密、纬密偏差率优等品≥-2.0%、一等品≥-3.0%，同时，按贸易要求，密度偏差率规定降到合格为止。验证数据见表3，经密偏差率优等品率87.9%，一等品率12.1%；纬密偏差率优等品84.8%，一等品率15.2%。

表3  密度偏差率试套表

| 序号 | 经向设计/cm | 经向实测/cm | 经向偏差率/% | 纬向设计/cm | 纬向实测/cm | 纬向偏差率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370.0 | 362.0 363.0 370.0 | -2.2 -1.9 0.0 | 433.0 | 433.0 434.0 425.0 | +0.0 +0.2 -1.8 |
| 2 | 378.0 | 370.0 368.0 378.0 | -2.1 -2.6 0.0 | 236.0 | 236.0 238.0 230.0 | 0.0 +0.8 -2.5 |
| 3 | 295.0 | 295.0 295.0 295.0 | 0.0 0.0 0.0 | 200.0 | 201.0 202.0 201.0 | +0.5 +1.0 +0.5 |
| 4 | 453.0 | 461.0 441.0 453.0 | 1.8 -2.6 0.0 | 220.0 | 220.0 218.0 220.0 | 0.0 -0.9 0.0 |
| 5 | 362.0 | 362.0 362.0 362.0 | 0.0 0.0 0.0 | 244.0 | 244.0 240.0 240.0 | 0.0 -1.6 -1.6 |
| 6 | 303.0 | 303.0 303.0 299.0 | 0.0 0.0 -1.3 | 201.0 | 201.0 203.0 202.0 | 0.0 +1.0 +0.5 |
| 7 | 334.0 | 334.0 334.0 334.0 | 0.0 0.0 0.0 | 228.0 | 224.0 224.0 228.0 | -1.8 -1.8 0.0 |
| 8 | 303.0 | 303.0 303.0 303.0 | 0.0 0.0 0.0 | 406.0 | 394.0 394.0 394.0 | -3.0 -3.0 -3.0 |
| 9 | 433.0 | 433.0 433.0 433.0 | 0.0 0.0 0.0 | 248.0 | 248.0 246.0 244.0 | 0.0-0.8 -1.6 |
| 10 | 386.0 | 386.0 386.0 386.0 | 0.0 0.0 0.0 | 284.0 | 276.0 276.0 276.0 | -2.8 -2.8 -2.8 |
| 11 | 291.0 | 291.0 291.0 291.0 | 0.0 0.0 0.0 | 220.0 | 226.0 221.0 220.0 | +2.7 +0.5 0.0 |
| 12 | 339.0 | 329.0 330.0 331.0 | -2.9 -2.7 -2.4 | 217.0 | 212.0 213.0 213.0 | -2.3 -1.8 -1.8 |
| 13 | 330.0 | 331.0 331.0 330.0 | +0.3 +0.3 0.0 | 201.0 | 202.0 197.0 197.0 | 0.5 -2.0 -2.0 |
| 14 | 343.0 | 343.0 343.0 343.0 | 0.0 0.0 0.0 | 209.0 | 209.0 210.0 210.0 | 0.0 +0.5 +0.5 |
| 15 | 390.0 | 390.0 390.0 390.0 | 0.0 0.0 0.0 | 205.0 | 210.0 208.0 207.0 | +2.4 +1.5 +1.0 |
| 16 | 433.0 | 433.0 433.0 433.0 | 0.0 0.0 0.0 | 232.0 | 231.0 234.0 235.0 | -0.4 +0.9 +1.3 |
| 17 | 386.0 | 386.0 386.0 386.0 | 0.0 0.0 0.0 | 268.0 | 272.0 270.0 272.0 | +1.5 +0.7 +1.5 |
| 18 | 315.0 | 311.0 311.0310.0 | -1.3 -1.3 -1.6 | 197.0 | 194.0 193.0 194.0 | -1.5 -2.0 -1.5 |
| 19 | 484.0 | 484.0 484.0 484.0 | 0.0 0.00.0 | 228.0 | 228.0 224.0224.0 | 0.0 -1.8 -1.8 |
| 20 | 469.0 | 476.0 476.0 476.0 | +1.5 +1.5 +1.5 | 268.0 | 272.0 268.0 272.0 | +1.5 0.0 +1.5 |
| 21 | 484.0 | 484.0 484.0484.0 | 0.0 0.0 0.0 | 260.0 | 264.0 260.0 260.0 | +1.5 0.0 0.0 |
| 22 | 450.0 | 440.0 445.0 448.0 | -2.2 -1.1 -0.4 | 220.0 | 220.0 217.0 217.0 | 0.0 -1.4 -1.4 |

3.3.3  单位面积质量偏差率

单位面积质量的大小与用料，密度，厚度等有着密切的关系，按照贸易双方的规定，很多客户都对织物的单位面积质量偏差率有具体要求。结合客户一般要求及后道染厂实际加工情况进行综合考虑，优等品≥-3.0%，一等品≥-3.0%，合格品≥-5.0%。验证数据见表4，其中：优等品93.9%，合格品6.1%。

表4  单位面积质量偏差率试套表

| 序号 | 设计值g/m2 | 实测数据g/m2 | 序号 | 设计值g/m2 | 实测数据g/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295.0 | 295.0/ 0.0 298.0/+1.0 292.0/-1.0 | 12 | 315.0 | 315.0/ 0.0 322.0/+2.2 319.0/+1.3 |
| 2 | 305.0 | 309.0/+1.3 305.0/ 0.0 302.0/-1.0 | 13 | 339.0 | 332.0/-2.1 329.0/-2.9 329.0/-2.9 |
| 3 | 332.0 | 333.0/+0.3 333.0/+0.3 342.0/+3.0 | 14 | 295.0 | 298.0/+1.0 302.0/+2.4 295.0/ 0.0 |
| 4 | 241.0 | 241.0/ 0.0 234.0/-2.9 241.0/ 0.0 | 15 | 275.0 | 271.0/-1.5 271.0/-1.5 271.0/-1.5 |
| 5 | 298.0 | 295.0/-1.0 295.0/-1.0 298.0/ 0.0 | 16 | 298.0 | 309.0/+3.7 295.0/-1.0 288.0/-3.4 |
| 6 | 312.0 | 319.0/+2.2 315.0/+1.0 309.0/-1.0 | 17 | 302.0 | 298.0/-1.3 298.0/-1.3 298.0/-1.3 |
| 7 | 288.0 | 284.0/-1.4 284.0/-1.4 281.0/-2.4 | 18 | 336.0 | 332.0/-1.2 332.0/-1.2 339.0/+0.9 |
| 8 | 326.0 | 322.0/-1.1 319.0/-2.0 325.0/-0.2 | 19 | 298.0 | 305.0/+2.3 298.0/ 0.0 305.0/+2.3 |
| 9 | 285.0 | 284.0/-0.4 284.0/-0.4 275.0/-3.5 | 20 | 285.0 | 288.0/+1.1 285.0/ 0.0 281.0/-1.4 |
| 10 | 234.0 | 237.0/+1.3 234.0/ 0.0 234.0/ 0.0 | 21 | 261.0 | 258.0/-1.1 268.0/+2.7 268.0/+2.7 |
| 11 | 397.0 | 407.0/+2.5 400.0/+0.8 387.0/-2.5 | 22 | 235.0 | 227.0/-3.4 227.0/-3.4 227.0/-3.4 |

3.3.4  纤维含量允差

纤维成分含量是决定产品使用性能的重要指标，也是消费者在购买服装时的重要选择依据和国内外纺织品交易估价的重要依据，同时还是消费者合理选择洗涤维护方式的重要参考。因此，为维护贸易双方的利益，混纺产品考核纤维含量允差。纤维含量允差考核按照GB/T 29862。验证数据见表5，100%符合。

表5  纤维含量允差验证数据

| 序号 | 成分/% | 纤维含量%/偏差% |
| --- | --- | --- |
| 1 | C46.0 Ly12.0 T 16.0 N 15.0 Mod 8.0 Pu 3.0 | C46.8/+0.8 N15.5/+0.5 T13.6/-2.4 Ly12.0/ 0.0 Mod9.0/+1.0 Pu3.1/+0.1 |
|  |  | C46.0/ 0.0 N15.5/+0.5 T13.6/-2.4 Ly12.0/ 0.0 Mod8.7/+0.7 Pu4.2/+1.2 |
|  |  | C47.0/+1.0 Ly14.9+2.9 N14.1/-0.9 T13.2/-2.8 Mod7.4/-0.6 Pu3.4/+0.4 |
| 2 | C75.0 T15.0 R8.0 Pu2.0 | C76.4/+1.4 T14.1/-0.9 R8.3/+0.3 Pu1.2/-0.8; C76.7/+1.7 T14.5/-0.5 R7.5/-0.5 Pu1.3/-0.7; C76.6/+1.6 T14.6/-0.4 R7.5/-0.5 Pu1.3/-0.7 |
| 3 | C84.0 T9.0 R6.0 Pu1.0 | C83.1/-0.9 T9.6/+0.6 R6.3/+0.3 Pu1.0/ 0.0 |
|  |  | C82.4/-1.6 T9.9/+0.9 R6.6/+0.6 Pu1.1/+0.1 |
|  |  | C82.6/-1.4 T9.7/+0.7 R6.7/+0.7 Pu1.0/ 0.0 |
| 4 | C85.0 N15.0 | C84.3/-0.7 N15.7/+0.7; C84.2/-0.8 N15.8/+0.8; C84.4/-0.6 N15.6/+0.6 |
| 5 | C79.0 N18.0 Pu3.0 | C78.8/-0.2 N18.1/+0.1 Pu3.1/+0.1; C78.7/-0.3 N18.3/+0.3 Pu/3.0/ 0.0; C78.9/-0.1 N18.1/+0.1 Pu3.0/ 0.0 |
| 6 | C84.0 T9.0 R6.0 Pu1.0 | C84.3/+0.3 T8.7/-0.3 R6.3/+0.3 Pu0.7/-0.3; C84.1/+0.1 T8.7/-0.3 R6.3/+0.3 Pu0.9/-0.1; C84.2/+0.2 T8.8/-0.2 R6.2/+0.2 Pu0.8/-0.2 |
| 7 | C83.0 N16.0 Pu1.0 | C83.6/+0.6 N15.4/-0.6 Pu1.0/ 0.0; C83.4/+0.4 N15.2/-0.8 Pu1.4/+0.4; C83.1/+0.1 N15.7/-0.3 Pu1.2/+0.2 |
| 8 | C84.0 N15.0 Pu1.0 | C85.5/+1.5 N13.4/-1.6 Pu1.1/+0.1; C85.1/+1.1 N13.9/-1.1 Pu1.0/ 0.0; C84.5/+0.5 N14.4/-0.6 Pu1.1/+0.1 |
| 9 | C65.0 Ly12.0 T21.0 Pu2.0 | C64.0/-1.0 Ly12.3/+0.3 T21.7/+0.7 Pu2.0/ 0.0; C64.2/-0.8 Ly12.3/+0.3 T21.5/+0.5 Pu2.0/ 0.0; C64.4/-0.6 Ly12.1/+0.1 T21.6/+0.6 Pu1.9/-0.1 |
| 10 | C87.0 N12.0 Pu1.0 | C86.3/-0.7 N12.6/+0.6 Pu1.1/+0.1; C86.3/-0.7 N12.7/+0.7 Pu1.0/ 0.0; C86.8/-0.2 N12.2/+0.2 Pu1.0/ 0.0 |
| 11 | R63.0 C27.0 Ly10.0 | R63.6/+0.6 C25.5/-1.5 Ly10.9/+0.9; R64.0/+1.0 C25.2/-1.8 Ly10.8/+0.8; R63.2/+0.2 C26.0/-1.0 Ly10.8/+0.8 |
| 12 | C70.0 T24.0 R6.0 | C72.8/+2.8 T20.9/-3.1 R6.3/+0.3; C71.8/+1.8 T21.9/-2.1 R6.3/+0.3; C72.2/+2.2 T21.5/-2.5 R6.3/+0.3 |
| 13 | C79.0 T21.0 | C78.0/-1.0 T22.0/+1.0; C77.8/-1.2 T22.2/+1.2; C76.7/-2.3 T23.3/+2.3 |
| 14 | C71.0 T26.0 Ly2.5 Pu0.5 | C71.0/ 0.0 T26.0/ 0.0 Ly2.5/ 0.0 Pu0.5/ 0.0; C71.3/+0.3 T25.8/-0.2 Ly2.4/-0.1 Pu0.5/ 0.0; C71.5/+0.5 T25.5/-0.5 Ly2.5/ 0.0 Pu0.5/ 0.0 |
| 15 | C68.0 T32.0 | C69.9/+1.9 T30.1/-1.9; C69.6/+1.6 T30.4/-1.6; C69.8/+1.8 T30.2/-1.8 |
| 16 | C43.0 Ly29.0 T26.0 Pu2.0 | C43.0/ 0.0 Ly29.0/ 0.0 T26.0/ 0.0 Pu2.0/ 0.0; C43.0/ 0.0 Ly29.0/ 0.0 T26.0/ 0.0 Pu2.0/ 0.0; C43.0/ 0.0 Ly29.0/ 0.0 T26.0/ 0.0 Pu2.0/ 0.0 |
| 17 | C77.0 R11.0 N4.0 T6.0 Pu2.0 | C78.0/+1.0 R10.3/-0.7 N3.9/-0.1 T5.8/-0.2 Pu2.0/ 0.0; C77.3/+0.3 R10.7/-0.3 N3.9/-0.1 T6.0/ 0.0 Pu2.1/+0.1; C77.5/+0.5 R10.7/-0.3 N3.9/-0.1 T5.9/-0.1 Pu2.0/ 0.0 |
| 18 | C84.0 N15.0 Pu1.0 | C84.2/+0.2 N14.7/-0.3 Pu1.1/+0.1; C84.2/+0.2 N14.8/-0.2 Pu1.0/ 0.0; C83.9/-0.1 N15.1/+0.1 Pu1.0/ 0.0 |
| 19 | C84.0 T9.0 R6.0 Pu1.0 | C84.1/+0.1 T8.8/-0.2 R6.1/+0.1 Pu1.0/ 0.0; C84.4/+0.4 T8.7/-0.3 R5.9/-0.1 Pu1.0/ 0.0; C84.1/+0.1 T9.1/+0.1 R5.8/-0.2 Pu1.0/ 0.0 |
| 20 | C65.0 T32.0 Pu3.0 | C65.9/+0.9 T31.1/-0.9 Pu3.0/ 0.0; C65.0/ 0.0 T31.8/-0.2 Pu3.2/+0.2; C64.9/-0.1 T32.2/+0.2 Pu2.9/-0.1 |
| 21 | C59.0 T23.0 R16.0 Pu2.0 | C59.0/ 0.0 T23.0/ 0.0 R16.0/ 0.0 Pu2.0/ 0.0; C59.0/ 0.0 T23.0/ 0.0 R16.0/ 0.0 Pu2.0/ 0.0; C59.0/ 0.0 T23.0/ 0.0 R16.0/ 0.0 Pu2.0/ 0.0 |
| 22 | C85.0 N15.0 | C84.8/-0.2 N15.2/+0.2; C84.5/-0.5 N15.5/+0.5; C84.9/-0.1 N15.1/+0.1 |

3.3.5  断裂强力、撕破强力

按现贸易要求，作为牛仔服装专用面料，色织凉感牛仔布需考核断裂强力、撕破强力，影响因素有织物经纬纱号数、混纺配比、织物组织、织物密度等，在贸易合同中通常会要求色织凉感牛仔布的经向、纬向断裂强力、撕破强力，考核要求如下表6所示，分为二档： 339g/m2以下、339g/m2及以上。270g/m2以下的断裂强力、撕破强力由供需双方协议商定。偏差率验证数据如表7所示，100%符合。

表6  断裂强力、撕破强力考核要求

| 产 品 |  | 断裂强力/N |  |  | 撕破强力/N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339g/m2以下 | 经向 | ≥510 | ≥480 | ≥450 | ≥24.0 | ≥22.0 | ≥20.0 |
|  | 纬向 | ≥350 | ≥310 | ≥280 | ≥19.0 | ≥17.0 | ≥15.0 |
| 339g/m2及以上 | 经向 | ≥560 | ≥530 | ≥500 | ≥30.0 | ≥27.0 | ≥24.0 |
|  | 纬向 | ≥390 | ≥350 | ≥320 | ≥24.0 | ≥21.0 | ≥18.0 |

表7  断裂强力、撕破强力试套表

| 序号 | 布重g/m2 | 断裂强力实测/N |  | 撕破强力实测/N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 |
| 1 | 295 | 846 919 870 | 713 654 800 | 51.4 56.7 48.7 | 61.2 62.6 63.4 |
| 2 | 295 | 820 787 829 | 431 426 411 | 56.0 50.4 48.2 | 48.9 49.2 47.1 |
| 3 | 332 | 931 915 977 | 459 474 431 | 56.4 59.3 55.9 | 51.1 53.3 54.7 |
| 4 | 241 | 777 788 828 | 820 770 765 | 27.8 37.4 35.3 | 64.0 64.1 64.3 |
| 5 | 298 | 869 875 873 | 924 920 915 | 52.1 51.2 53.0 | 65.7 64.8 64.7 |
| 6 | 312 | 954 949 922 | 378 440 402 | 60.6 57.9 54.0 | 60.9 54.8 54.8 |
| 7 | 288 | 791 828 806 | 687 658 712 | 47.6 44.1 41.8 | 65.2 64.3 65.5 |
| 8 | 326 | 830 890 917 | 379 365 410 | 59.6 61.1 61.7 | 31.5 30.4 31.3 |
| 9 | 285 | 909 709 788 | 494 464 470 | 49.9 46.1 50.0 | 46.2 44.3 53.6 |
| 10 | 234 | 693 717 680 | 493 505 504 | 47.6 44.8 46.4 | 57.3 59.3 60.3 |
| 11 | 397 | 1051 1040 1044 | 644 682 649 | 64.3 64.0 64.6 | 64.8 64.5 64.0 |
| 12 | 315 | 939 987 994 | 694 689 625 | 50.1 47.2 52.6 | 57.6 52.9 50.0 |
| 13 | 339 | 860 812 822 | 783 735 726 | 47.4 47.8 43.9 | 63.8 64.1 64.3 |
| 14 | 295 | 718 745 770 | 514 533 557 | 48.3 50.8 46.3 | 58.4 64.5 61.5 |
| 15 | 275 | 716 699 715 | 680 621 752 | 36.1 33.9 35.0 | 62.5 59.8 58.6 |
| 16 | 298 | 887 858 950 | 463 438 462 | 54.9 55.1 54.8 | 37.2 39.7 37.4 |
| 17 | 302 | 935 933 922 | 446 440 447 | 53.2 52.2 52.5 | 32.4 31.5 30.5 |
| 18 | 336 | 960 796 871 | 382 352 355 | 64.6 65.1 64.5 | 31.8 33.6 38.6 |
| 19 | 298 | 796751 752 | 382 305 329 | 47.3 43.9 44.9 | 42.0 38.1 42.0 |
| 20 | 285 | 765 694 764 | 653 673 627 | 45.5 42.4 43.6 | 49.0 51.0 45.0 |
| 21 | 261 | 758 738 790 | 515 530 515 | 34.8 33.2 30.3 | 44.9 50.9 47.5 |
| 22 | 235 | 820 793 820 | 746 715 739 | 32.1 37.6 34.1 | 64.9 64.6 64.4 |

3.3.6  水洗尺寸变化率、弹性伸长率、塑性变形率

产品经向为棉纱线；纬向采用含有改性粘胶短纤、涤纶短纤或长丝、锦纶66长丝，部分产品包覆氨纶。因此，水洗尺寸变化率、弹力性能按照非弹性方向、弹性方向分开考核。

水洗尺寸变化率：水洗尺寸率过大，影响产品尺寸稳定性，水洗尺寸变化率作为重要的考核指标。考核指标参照FZ/T13036《色织弹力牛仔布》结合贸易要求，按照非弹性方向、弹性方向分开考虑，具体要求表8所示。验证数据如表9所示，经向优等品率100%；纬向优等品率34.9%，一等品54.5%，合格品10.6%。

弹性伸长率、塑性变形率：弹性的牛仔受到人们的青睐，该弹性面料主要是纬纱采用具有弹力性能纱线，使其纬向具有优异的延展性能。根据客户需要、贸易结合 FZ/T01034《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，弹力性能测试包含弹性伸长率、塑性变形率，只考核弹性面。具体要求见表8，验证数据如表9所示，100%符合。其中“-”参与验证产品不含弹力纤维，不需要考核，故无相关数据验证。

表8  经、纬向水洗尺寸变化率考核要求

| 考核项目 |  | 优等品% | 一等品% | 合格品% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水洗尺寸变化率/% | 非弹性方向 | -3.0～+1.0 | -3.0～+1.0 | -4.0～+1.5 |
|  | 弹性方向 | -5.0～0.0 | -10.0～-5.1 | -12.0～-10.1 |
| 弹性伸长率/% |  | 高弹≥35.0%,中弹20.0%～35.0%,低弹≤20.0% |  |  |
| 塑性变形率/% | 低弹 | ≤4.0% | ≤6.0% | ≤8.0% |
|  | 中弹、高弹 | ≤6.0% | ≤8.0% | ≤10.0% |

表9  弹性伸长率、塑性变形率、水洗尺寸变化率试套表

| 序号 | 伸长率/% | 增长率/% | 回复率/% | 水洗尺寸变化率/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经向 | 纬向 |
| 1 | 25.0 22.2 23.2 | 2.4 2.4 3.0 | 88.7 87.2 84.7 | 0 -0.8 -1.3 | -7.8 -4.0 -6.1 |
| 2 | 44.8 46.4 47.2 | 2.4 2.8 2.4 | 93.7 92.9 94.0 | 0 -1.0 -1.4 | -9.3 -7.7 -9.5 |
| 3 | 14.8 17.2 18.0 | 1.2 2.8 1.4 | 90.3 81.1 90.8 | -2.4 -1.8 -1.8 | -5.8 -7.0 -5.0 |
| 4 | - | - | - | -1.1 -1.0 -1.6 | -1.7 -2.5 -1.7 |
| 5 | 30.8 31.0 30.6 | 2.4 2.0 2.4 | 90.8 92.4 90.8 | -2.3 -2.1 -2.0 | -9.5 -9.0 -9.6 |
| 6 | 19.6 18.8 19.2 | 2.4 2.0 2.2 | 85.7 87.5 86.6 | -0.4 -0.4 -0.5 | -5.5 -5.5 -5.8 |
| 7 | 20.4 20.0 20.8 | 1.6 2.0 1.2 | 90.7 88.4 93.2 | -2.6 -3.0 -1.1 | -9.7 -9.7 -9.0 |
| 8 | 21.6 20.0 23.6 | 1.2 2.6 2.4 | 87.0 84.9 88.0 | -1.8 -1.9 -1.3 | -6.7 -6.4 -6.2 |
| 9 | 40.8 41.2 40.0 | 2.4 2.0 1.8 | 93.1 94.3 94.7 | -1.4 -1.8 -1.8 | -10.0 -10.2 -10.0 |
| 10 | 31.6 28.8 29.6 | 2.4 2.0 4.2 | 91.0 91.8 83.3 | -0.3 0.0 -0.1 | -11.2 -11.5 -11.0 |
| 11 | - | - | - | -3.0 -1.8 -1.3 | -2.4 -3.2 -2.2 |
| 12 | - | - | - | -0.8 -2.4 -2.0 | -4.0 -4.2 -4.3 |
| 13 | - | - | - | -1.0 -2.0 -2.0 | -3.1 -3.2 -3.5 |
| 14 | 21.6 20.0 21.2 | 1.8 1.0 1.2 | 90.2 94.2 93.3 | -1.4 -1.0 -1.5 | -4.0 -4.0 -4.5 |
| 15 | - | - | - | -0.7 0 -1.0 | -3.0-3.0 -3.0 |
| 16 | 51.2 47.6 51.2 | 1.8 2.4 2.3 | 95.9 94.1 93.6 | 0 -1.7 -1.8 | -9.0 -10.7 -10.6 |
| 17 | 27.8 28.0 27.5 | 1.4 1.5 1.5 | 94.1 93.7 93.8 | -0.1 -0.5-0.5 | -7.8 -8.0 -8.1 |
| 18 | 25.2 27.2 26.4 | 2.0 1.6 3.6 | 90.7 93.1 83.9 | -1.8 -2.1 -0.4 | -12.0 -12.0 -11.7 |
| 19 | 54.8 56.0 55.6 | 3.2 2.8 5.2 | 93.1 94.1 89.0 | 0 -2.0 -1.3 | -7.5 -7.7 -7.2 |
| 20 | 50.4 49.6 49.5 | 1.6 2.5 2.1 | 96.3 94.6 94.9 | -2.2 -1.2 -1.9 | -8.3 -8.2 -9.3 |
| 21 | 26.6 29.4 29.6 | 2.2 2.2 2.2 | 90.4 91.1 91.3 | -1.0 -2.1 -1.4 | -8.0 -8.2 -8.5 |
| 22 | - | - | - | -1.0 -2.0 -3.0 | -2.7 -1.0 -1.5 |

3.3.7  耐磨性能、脱缝程度

耐磨性能：牛仔面料的抗耐磨性对产品的使用时间和使用效果有直接的影响，纺织品在反复机械摩擦作用下表现的磨损现象主要有破损等，在日常生活中纺织品会在各种环境中遭遇摩擦的情况，据贸易双方协定，耐磨性能按照339g/m2以下、339g/m2及以上分二挡考核，考核要求见表10 所示，验证数据如表11所示,优等品占比98.5%，合格品率为1.5%。

脱缝程度：按照贸易要求，脱缝程度优等品≤5.0mm，一等品≤于6.0mm，合格品≤6.0mm。验证数据如表11所示，经向优等品率 95.5%,一等品4.5%，纬向优等品98.5%,一等品1.5%。

表10  耐磨性能考核要求

| 考核要求 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐磨性能/次 | 339g/m2以下 | ≥25000 | ≥20000 | ≥15000 |
|  | 339g/m2及以上 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 |

表11  耐磨性能、脱缝程度试套表

| 序号 | 布重g/m2 | 耐磨性能/次 | 脱缝程度/mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经向 | 纬向 |
| 1 | 295 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 2.9 3.4 3.3 | 3.0 3.1 2.0 |
| 2 | 295 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.3 4.0 4.2 | 3.2 3.0 2.5 |
| 3 | 332 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 4.8 5.6 5.2 | 3.6 2.9 2.8 |
| 4 | 241 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 4.8 2.8 4.6 | 2.4 3.1 2.7 |
| 5 | 298 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.1 3.7 3.4 | 2.3 2.0 2.1 |
| 6 | 312 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.3 3.7 3.8 | 3.7 2.8 3.0 |
| 7 | 288 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 4.5 4.0 3.8 | 2.6 2.8 3.0 |
| 8 | 326 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.7 3.1 4.6 | 2.5 2.0 2.0 |
| 9 | 285 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.3 3.1 3.7 | 2.2 2.0 2.4 |
| 10 | 234 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.8 4.3 3.9 | 2.8 2.7 2.7 |
| 11 | 397 | ≥25000 ≥30000 ≥30000 | 3.3 3.3 3.0 | 2.0 2.2 2.9 |
| 12 | 315 | ≥25000 ≥25001 ≥25002 | 4.7 4.5 3.8 | 5.8 3.1 2.5 |
| 13 | 339 | ≥30000 ≥30001 ≥30002 | 4.1 4.4 3.9 | 3.3 3.1 2.7 |
| 14 | 295 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 4.1 1.3 3.8 | 2.8 2.7 2.6 |
| 15 | 275 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.4 4.1 4.2 | 3.0 2.9 3.0 |
| 16 | 298 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.4 3.5 3.9 | 3.0 2.8 2.1 |
| 17 | 302 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.0 3.0 2.9 | 1.9 2.0 2.1 |
| 18 | 336 | ≥25000 ≥25000 ≥30000 | 4.0 4.5 5.4 | 2.3 2.3 1.7 |
| 19 | 298 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 4.4 3.7 3.8 | 3.2 2.3 3.3 |
| 20 | 285 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.2 3.6 2.6 | 3.3 3.3 2.3 |
| 21 | 261 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 2.7 2.7 2.9 | 3.3 2.0 2.3 |
| 22 | 235 | ≥25000 ≥25000 ≥25000 | 3.3 3.7 4.2 | 2.9 3.1 3.5 |

3.3.8  染色牢度

色织物在穿着和保管中会因洗涤、摩擦等原因发生变色或沾色现象，从而影响织物或服装的外观美感。因此，按照贸易要求，需要考核色牢度，考核项目有耐皂洗色牢度与耐摩擦色牢度，因牛仔布产品在后期的服装工业水洗中需要做千变万化的颜色洗退工艺,故湿摩擦不作强制规定,由贸易买卖双方协议。色牢度要求见表12示，试套据验证见表13。

经验证，耐皂洗变色优等品100%。沾色优等品80.3%，一等品19.7%。耐摩擦干摩擦优等品81.8%，一等品18.2%。

表12  染色牢度要求

| 染色牢度a/级≥ | 项目名称 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐皂洗 | 变色 | 3-4 | 3 | 2-3 |
|  |  | 沾色 | 3-4 | 3 | 2-3 |
|  | 耐摩擦 | 干摩 | 3-4 | 3 | 3 |
|  |  | 湿摩 | - | - | - |

表13  染色牢度试套表

| 序号 | 耐皂洗/级 |  | 耐干摩/级 | 耐湿摩/级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变色 | 沾色 |  |  |
| 1 | 4-5 4-5 4 | 4 4 3-4 | 3-4 4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 2 | 4 4 4 | 3-4 4 3-4 | 4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 3 | 4-5 4-5 4-5 | 3-4 3-4 3-4 | 4 4 4 | 贸易买卖双方协议 |
| 4 | 4 4-5 4-5 | 4 3-4 4 | 3-4 3-4 3 | 贸易买卖双方协议 |
| 5 | 4-5 4 4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 贸易买卖双方协议 |
| 6 | 4-5 4-5 4 | 3-4 3-4 3-4 | 4-5 4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 7 | 4 4 4 | 3-4 3-4 3-4 | 4 4 4 | 贸易买卖双方协议 |
| 8 | 4 4 4 | 3-4 3-4 3-4 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 9 | 3-4 4 4 | 4-5 4-5 4 | 4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 10 | 4 4 4 | 3-4 3-4 3-4 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 11 | 3-4 4 4 | 3-4 3-4 3-4 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 12 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 13 | 4 4 4 | 3 3 3-4 | 4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 14 | 4 4-5 4 | 3-4 3-4 3 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 15 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 | 贸易买卖双方协议 |
| 16 | 4 4-5 4 | 3-4 3-4 3-4 | 4 4 4 | 贸易买卖双方协议 |
| 17 | 4 4 4 | 3-4 3-4 3-4 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 18 | 4 3-4 4 | 3-4 3-4 3 | 4 3-4 4-5 | 贸易买卖双方协议 |
| 19 | 3-4 3-4 3-4 | 3 3 3 | 3 3 3 | 贸易买卖双方协议 |
| 20 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 3 3 3 | 贸易买卖双方协议 |
| 21 | 4-5 4 4 | 4-5 3-4 3-4 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |
| 22 | 3-4 4 4 | 3-4 3-4 4 | 3-4 3-4 3-4 | 贸易买卖双方协议 |

3.4  外观质量

按照幅宽偏差、色差、纬斜、布面疵点章节编写。

3.4.1  幅宽偏差

贸易中客户对牛仔布的幅宽要求严格，幅宽不符，直接影响后整工序工艺及最终成品的裁剪数量、质量，客户一般拒绝接受幅宽不符的牛仔布，贸易中客户对的幅宽负偏差要求严格。目前，面料幅宽在124cm～155m之间，结合贸易要求，幅宽考核负偏差，优等品：≥-2.0，一等品：≥-2.5，合格品≥-3.0。验证数据见表15，优等品100%。

3.4.2  色差

面料色差影响裁剪排料以及成衣外观，色差需要严格控制。按照贸易要求，样品外观的相关色差要求见表14，根据色差试套数据表15，左中右色差优等品27.3%，一等品率为72.7%；段（匹）前后色差优等品100%；同包匹间色差，优等品率为77.2%，一等品率为22.8%；同批包间色差，优等品率为100%。

表14  色差要求

| 考核要求 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色差/级 | 左中右色差 | 4-5 | 4 | 4 |
|  | 段（匹）前后色差 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 同包匹间色差 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 同批包间色差 | 3-4 | 3 | 3 |

表15   幅宽、色差试套表

| 序号 | 幅宽/cm | 色差/级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测/偏差 | 左中右 | 段（匹）前后 | 同包匹间 | 同批包间 |
| 1 | 140.0/+0.4 139.5/0.0 140.0/+0.4 | 4 4 4 | 4-5 4-5 4-5 | 3-4 4 4 | 3-4 3-4 4 |
| 2 | 125.0/-2.0 125.5/-1.2 126.0/-0.8 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 3-4 4 | 3-4 3-4 3-4 |
| 3 | 142.0/ 0.0 142.5/+0.4 142/ 0.0 | 4 4-5 4 | 4-5 4 4 | 3-4 3-4 4 | 4 3-4 3-4 |
| 4 | 150.0/ 0.0 150.0/ 0.0 150.0/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 3-4 3-4 | 3-4 3-4 3-4 |
| 5 | 140.0/-1.4 141.5/-1.1 142.0/0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 3-4 3-4 3-4 |
| 6 | 140.0/-1.4 141.5/-1.1 142.0/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 3-4 3-4 3-4 |
| 7 | 155.0/ 0.0 155.0/ 0.0 155.0/ 0.0 | 4-5 4 4 | 4 4-5 4 | 4 4 4 | 3-4 4 4 |
| 8 | 145.0/-0.7 145.5/-0.3 145.0/-0.7 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 3-4 4 4 | 4 3-4 3-4 |
| 9 | 136.0/-0.7 135.0/-1.5 135.0/-1.5 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 3-4 4 |
| 10 | 139.5/-0.4 140.0/ 0.0 140.0/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 3-4 4 | 4 3-4 3-4 |
| 11 | 155.0/ 0.0 155.0/ 0.0 155.0/ 0.0 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 3-4 3-4 |
| 12 | 142.0/ 0.0 141.5/-0.4 141.5/-0.4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| 13 | 145.0/ 0.0 145.0/ 0.0 145.0/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| 14 | 142.0/+1.8 140.0/+0.4 140.0/+0.4 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 3-4 3-4 4 | 4 3-4 4 |
| 15 | 153.0/+2.0 150.0/ 0.0 150.0/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 3-4 3-4 4 | 4 4 4 |
| 16 | 130.0/ 0.0 130.0/ 0.0 130.0/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| 17 | 160.0/ 0.0 160.0/ 0.0 160.0/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 3-4 4 4 |
| 18 | 153.0/+0.3 153.0/+0.3 153.0/+0.3 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 3-4 4 4 | 4 3-4 4 |
| 19 | 145.0/ 0.0 145.0/ 0.0 144.5/-0.3 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 3-4 4 | 4 4 4 |
| 20 | 125.0/+0.4 125.0/+0.4 124.5/ 0.0 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 3-4 | 4 4 4 |
| 21 | 130.0/-1.5 135.0/ 0.0 135.0/ 0.0 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| 22 | 151.0/+0.7 150.0/ 0.0 150.0/+0.3 | 4-5 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |

3.4.3  纬斜

在生产过程的处理不当，存在较大的内应力，面料就会产生纬斜,将严重影响成衣外观。纬斜作为一项重要指标，按照贸易要求，优等品为≤2.0%，一等品≤2.5%，合格品≤3.0%。纬斜试套据验证见表16，优等品86.4%，一等品13.6%。

表 16  纬斜试套表

| 序号 | 实测/% | 序号 | 实测/% | 序号 | 实测/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 2.2 1.7 | 9 | 1.3 1.3 0.7 | 17 | 2.0 2.2 2.2 |
| 2 | 1.2 1.5 1.5 | 10 | 2.0 0.5 1.5 | 18 | 1.5 0.8 0.8 |
| 3 | 2.4 2.5 1.5 | 11 | 0 0.8 1.3 | 19 | 0.9 0.8 0.3 |
| 4 | 0.7 0.9 1.1 | 12 | 0.6 0.8 0.9 | 20 | 2.5 1.2 1.3 |
| 5 | 0.9 0.9 0.9 | 13 | 1.2 1.0 0.7 | 21 | 1.5 1.4 1.6 |
| 6 | 1.9 1.9 1.6 | 14 | 0.3 1.9 1.5 | 22 | 1.5 1.3 0.9 |
| 7 | 2.3 2.1 1.5 | 15 | 1.2 0.6 0.8 |  |  |
| 8 | 0.5 0.9 0.5 | 16 | 0.7 0.8 0.5 |  |  |

3.4.4  布面疵点

布面疵点评分限度，考虑到现出口贸易的需要，布面疵点允许评分数按分每百平方码执行，一等品指标为20分/100平方码，相当于24分/100m2，结合国内外贸易情况，参照FZ/T 13036-2016《色织弹力牛仔布》、FZ/T 13001-2013《色织牛仔布》,优等品指标为≤24分/100m2，一等品指标为≤28分/100m2，合格品为≤40分/100m2，更加符合贸易的要求。数据验证见表17，优等品100%。

表17  布面疵点评分限度试套表

| 序号 | 实测/（分/100m2） | 序号 | 实测/（分/100m2） | 序号 | 实测/（分/100m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8/10/16 | 9 | 10/16/20 | 17 | 8/10/16 |
| 2 | 10/16/20 | 10 | 10/16/20 | 18 | 8/10/16 |
| 3 | 10/16/20 | 11 | 8/10/16 | 19 | 8/12/16 |
| 4 | 10/16/20 | 12 | 8/10/16 | 20 | 8/12/16 |
| 5 | 10/16/20 | 13 | 10/16/20 | 21 | 10/16/20 |
| 6 | 10/14/20 | 14 | 8/12/16 | 22 | 10/16/20 |
| 7 | 8/12/16 | 15 | 10/16/20 |  |  |
| 8 | 8/12/16 | 16 | 10/16/20 |  |  |

3.4.5  布面疵点评分规定、布面疵点每100m2布总评分计算公式、布面疵点的检验规定、布面疵点的计量规定

为规范标准的计量统一性，本文件中布面疵点评分规定、布面疵点每100m2布总评分计算公式、布面疵点的检验规定、布面疵点的计量规定引用现有标准FZ/T 13001—2013 《色织牛仔布》标准规定的内容。

3.5  试验与检验方法

密度偏差率的测定按GB/T 4668执行。

单位面积质量的测定按GB/T 4669-2008方法6执行。

纤维含量的测定按GB/T 2910、FZ/T 01057执行。

弹性伸长率、塑性变形率的测定按FZ/T 01034执行。

凉感性能测定按GB/T 35263-2017执行。中的8.2执行。热检板温度为（35±0.5）℃，与载样台的温差（△T）为15℃。

水洗尺寸变化率的测定按GB/T 8628、GB/T 8629-2017（洗涤程序：4N，干燥：F）、GB/T 8630执行。

断裂强力的测定按GB/T 3923.1执行。

撕破强力的测定按GB/T 3917.1执行。

耐磨性能的测定按GB/T 21196.2执行。

脱缝程度的测定按GB/T 13772.2执行。试验条件：220g/m2及以下，定负荷60N；220g/m2以上，定负荷120N。

耐皂洗色牢度的测定按GB/T 3921-2008方法C（3）执行。

耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。

幅宽的测定按GB/T 4666执行。

色差的评定按GB/T 250执行。

纬斜的测定按GB/T 14801执行。

3.6  检验规则、标志、包装、运输和贮存

参照FZ/T 13036-2016《色织弹力牛仔布》编写，内容包括检验条件和方法、抽样方法和检验结果的评定、验收、复验，都是色织产品在贸易中执行的相关条款。

四  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

色织凉感牛仔布，由于其纬纱包含纺丝过程中加入具有凉感的天然矿物质得到的改性粘胶短纤、涤纶短纤或长丝和改性锦纶66长丝等，其牛仔面料具有优良的凉感性能、持久耐磨，并且牛仔面料经过洗水工序能够赋予其千变万化的褪色“仿旧”风格，其手感舒适，主要用于牛仔服装的生产、装饰品等。常规产品规格：(CSB48tex+C41tex)/(T/Mod28tex/40D+N66150D/Pu40D) 370.0/433.0 139.5cm 295 g/m2、(C41SBtex+C36tex)/(N66150D+C28tex/Pu40D) 386.0/284.0 140.0cm 234 g/m2、(CSB41tex+C36tex)/T200D/Pu70D 469.0/268.0 124.5cm 285 g/m2等。生产企业遍及广东、江浙、福建、山东一带，年销售量为5000-6000码，销售收入为13亿左右。

《色织凉感牛仔布》的制定，力求各项技术指标与后道加工及国际贸易技术需求接轨，对指导企业生产，提高产品质量起到积极的推进作用，同时积极引导国内企业参与国际市场的竞争，进一步推进纺织行业的健康发展。

五  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

外观质量评定方法参考美标4分制，这是目前国际通用的纺织品外观质量检验方法。

六  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八  文件性质的建议说明

本文件作为推荐性行业标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议发布后六个月起贯彻此文件。

十  废止现行相关标准的建议

为新标准项目，没有现行相关标准。

十一  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2022年4月