中国棉纺织行业协会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

色织凉感牛仔布

Yarn-dyed cool feeling denim

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

T/CCTA××××-××××

CCTAA

中国棉纺织行业协会团体标准

ICS 59.080.30

CCS W 13

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国棉纺织行业协会提出。

本文件由中国棉纺织行业协会团体文件化技术委员会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

- 色织凉感牛仔布

- 1  范围

本文件规定了色织凉感牛仔布的术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于经向为棉，纬向为纺丝过程中加入具有凉感的天然矿物质得到的改性涤纶短纤或长丝、改性锦纶66长丝、粘胶短纤的纱线，机织生产的色织牛仔布。其他原料可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2910  纺织品  定量化学分析（所有部分）

GB/T 3917.1  纺织品  织物撕破性能  第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921-2008  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666  纺织品  织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 4669-2008  纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 5296.4  消费品使用说明  第4部分：纺织品和服装

GB/T 6529  纺织品的  调湿和试验用标准大气

GB/T 8170  数值修约规则和极限数值的表示和判定

GB/T 8628  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629-2017  纺织品  试验用家庭洗涤及干燥程序

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13772.2  纺织品  机织物接缝处纱线抗滑移的测定  第2部分：定负荷法

GB/T 14801  机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21196.2  纺织品  马丁代尔法织物耐磨性的测定  第2部分：试样破损的测定

GB 24250  机织物  疵点的描述  术语

GB/T 29862  纺织品  纤维含量的标识

GB 31701  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 35263-2017  纺织品  接触瞬间凉感性能的检测和评价

FZ/T 01034  纺织品  机织物拉伸弹性试验方法

FZ/T 01057  纺织纤维鉴别试验方法（所有部分）

FZ/T 01101  纺织品  纤维含量的测定  物理法

- 3  术语和定义

GB/T 24250界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

色织凉感牛仔布  yarn-dyed cool feeling denim

纱线染色，纬向采用含改性粘胶纤维、改性涤纶短纤或长丝、改性锦纶长丝的纱线，制成接触凉感系数大于或等于0.15（J/(cm2•s)的色织牛仔布。

3.2

弹性伸长率  elastic elongation rate

织物在规定条件下拉伸，增加的长度与原长度的比。

3.3

塑性变形率  plastic deformation rate

织物去除拉伸负荷后经过规定时间的回复，不能回缩的长度与原长度的比。

3.4

接触凉感系数  contact cool feeling coefficient

将温度高于试样规定温差的热检测板以一定压力与试样接触，热检测板与试样接触后热量传递过程中热流密度的最大值。

注：qmax单位为焦耳每平方厘米秒[J/cm2·s]。

[GB/T 35263-2017，定义3.2]

- 4  要求

4.1  质量要求

产品的质量要求分为内在质量和外观质量两个方面，内在质量包括密度偏差率、单位面积质量偏差率、纤维含量偏差、弹性伸长率、塑性变形率、接触凉感系数、水洗尺寸变化率、断裂强力、撕破强力、耐磨性能、脱缝程度、染色牢度和安全性能，外观质量为幅宽偏差、色差、纬斜、布面疵点。

4.2  安全性能要求

产品的安全性能应符合GB/T 18401或GB 31701的规定。

4.3  分等规定

4.3.1  产品的品等分为优等品、一等品和合格品，低于合格品的为等外品。

4.3.2  产品的评等以匹为单位，以内在质量和外观质量综合评定，以其中最低一项品等为该匹布的品等。内在质量按批评等，外观质量按段（匹）评等。

4.3.3  产品的内在质量要求按表l。

表１  内在质量要求

| 项 目 |  |  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度偏差率（经纬向）/% ≤ |  |  |  | -2.0 | -3.0 | - |
| 单位面积质量偏差率/% ≥ |  |  |  | -3.0 | -3.0 | -5.0 |
| 纤维含量偏差/% |  |  |  | 按GB/T 29862规定执行 |  |  |
| 弹性伸长率/% | 低弹 |  |  | ≤20.0 |  |  |
|  | 中弹 |  |  | 20.0～35.0 |  |  |
|  | 高弹 |  |  | ≥35.0 |  |  |
| 塑性变形率/% | 低弹 |  |  | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 |
|  | 中弹 |  |  | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10.0 |
|  | 高弹 |  |  | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10.0 |
| 接触凉感系数[J/cm2·s] ≥ |  |  |  | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| 水洗尺寸变化率/% |  | 经向 |  | -3.0～+1.0 | -3.0～+1.0 | -4.0～+1.5 |
|  |  | 纬向 |  | -5.0～0.0 | -10.0～-5.1 | -12.0～-10.1 |
| 断裂强力/N ≥ | 339 g/m2以下 | 经向 |  | 510 | 480 | 450 |
|  |  | 纬向 |  | 350 | 310 | 280 |
|  | 339 g/m2及以上 | 经向 |  | 560 | 530 | 500 |
|  |  | 纬向 |  | 390 | 350 | 320 |
| 撕破强力/N ≥ | 339 g/m2以下 | 经向 |  | 24.0 | 22.0 | 20.0 |
|  |  | 纬向 |  | 19.0 | 17.0 | 15.0 |
|  | 339 g/m2及以上 | 经向 |  | 30.0 | 27.0 | 24.0 |
|  |  | 纬向 |  | 24.0 | 21.0 | 18.0 |
| 耐磨性能/次 ≥ |  | 339 g/m2以下 |  | 25000 | 20000 | 15000 |
|  |  | 339 g/m2及以上 |  | 30000 | 25000 | 20000 |
| 缝线滑移/mm ≤ |  |  |  | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 染色牢度/级 ≥ |  | 耐皂洗 | 变色 | 3-4 | 3 | 2-3 |
|  |  |  | 沾色 | 3-4 | 3 | 2-3 |
|  |  | 耐摩擦 | 干摩 | 3-4 | 3 | 3 |
|  |  |  | 湿摩 | 不考核 | 不考核 | 不考核 |
| 注1：弹性伸长率、塑性变形率仅针对具有弹力性能的产品。 注2：单位面积质量在270 g/m2以下的织物其断裂强力、撕破强力按客户协议要求。 注3：耐湿摩擦色牢度，考虑此类产品后续需要进行再加工水洗，耐湿摩察色牢度考核由供需双方另订协议。 |  |  |  |  |  |  |

4.3.4  产品的外观质量要求按表2。

表2  外观质量要求

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽偏差/cm ≥ |  | -2.0 | -2.5 | -3.0 |
| 色差/级 ≥ | 左、中、右色差 | 4-5 | 4 | 4 |
|  | 段（匹）前后色差 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 同包匹间色差 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 同批包间色差 | 3-4 | 3 | 3 |
| 纬斜/% ≤ |  | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 布面疵点/（分/100 m2） ≤ |  | 24 | 28 | 40 |

4.3.5  优等品、一等品内不应存在一处评为4分的破损性疵点或严重横档疵点；若存在一处评为4分的破损性疵点或严重横档疵点，必须具有假开剪标志（30 m及以内允许1处，60 m及以内允许2处，100 m及以内允许3处）；布头两端内不允许一处评为4分的明显疵点，假开剪疵点的分数应累计计分。

5  布面疵点

5.1  布面疵点评分规定

布面疵点评分规定按表3。

表3  布面疵点评分数规定

| 疵点分类 |  | 评分数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 经向明显疵点 |  | 8 cm及以下 | 8 cm以上~16 cm | 16 cm以上~24 cm | 24 cm以上~100 cm |
| 纬向明显疵点 |  | 8 cm及以下 | 8 cm以上~16cm | 16 cm以上~半幅 | 半幅以上 |
| 横档疵点 |  | — | — | — | 严重 |
| 断丝 |  | 8 cm及以下 | 8 cm以上~16 cm | 16 cm以上~24 cm | 24 cm以上~100 cm |
| 严重污渍 |  | — | — | 2.5cm及以下 | 2.5cm以上 |
| 破损性疵点（破洞、跳花） |  | — | — | 0.5cm及以下 | 0.5cm以上 |
| 边疵 | 破边、豁边、波浪边 | 经向每长8 cm及以内 | — | — | — |
|  | 针眼边 （深入1.5 cm以上） | 每100 cm | — | — | — |
|  | 卷边 | 每100 cm | — | — | — |
| 注1：棉结、棉点疵点由供需双方协定。 注2：无边组织的织物，边组织以0.5 cm计。 |  |  |  |  |  |

5.2  布面疵点每匹布允许总评分计算公式

每匹布允许总评分按式（1）计算，计算结果按GB/T 8170修约到整数。

A=a×100L×W    …………………………………… (1)

式中：

A——每匹布总评分，单位为分每百平方米（分/100 m2）；

a——段（匹）长疵点累计评分数，单位为分；

L——卷（匹）长，单位为米（m）；

W——幅宽，单位为米（m）。

5.3  布面疵点检验规定

检验布面疵点时，以布的正面为准，但破损性疵点以严重一面为准。正反面难以区别的织物以严重一面为准。有两种疵点重叠在一起时，以严重一项评分。

5.4  布面疵点的计量规定

5.4.1  疵点长度以经向或纬向最大长度计量。

5.4.2  条的计量方法：一个或几个经（纬）向疵点，宽度在1 cm及以内的按一条评分；宽度超过1 cm的每1 cm为一条，其不足1 cm的按一条计。

5.4.3  经向1 m内累计评分最多4分。在经向一条内连续或断续发生的疵点，长度超过1 m的，其超过部分按表3再行评分。

5.4.4  在一条内新断续发生的疵点，在经（纬）向8 cm及以内有2个及以上的疵点，按连续长度测量评分。

- 6  试验和检验方法

6.1  密度的测定按GB/T 4668执行。

6.2  单位面积质量的测定按GB/T 4669-2008方法1执行。

6.3  纤维含量的测定按GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分）执行。

6.4  弹性伸长率、塑性变形率的测定按FZ/T 01034执行。

6.5  接触凉感系数按GB/T 35263-2017中8.2规定测试，热检板温度为（35±0.5）℃，与载样台的温差（△T）为15℃。

6.6  水洗尺寸变化率的测定按GB/T8628、GB/T8629-2017（采用A型洗衣机，洗涤程序4N，干燥程序F）、GB/T 8630执行。

6.7  断裂强力测定按GB/T 3923.1执行。

6.8  撕破强力的测定按GB/T 3917.1执行。

6.9  耐磨性能的测定按GB/T 21196.2执行。

6.10  脱缝程度的测定按GB/T 13772.2执行。试验条件：339g/m2及以下，定负荷100 N；339g/m2及以上，定负荷150 N。

6.11  耐皂洗色牢度的测定按GB/T 3921-2008中方法C（3）执行。

6.12  耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。

6.13  幅宽的测定按GB/T 4666执行。

6.14  色差的评定按GB/T 250执行。

6.15  纬斜的测定按GB/T 14801执行。

- 7  检验规则

- 7.1  检验条件和方法

7.1.1  用验布机检验时，采用日光型光源，光源与布面距离为1.0 m～1.2 m，照度不低于750 lx。验布机上验布板的角度为45°。验布机速度一般为15 m/min～20 m/min。

7.1.2  用台板检验时，布段（匹）应平摊桌面上，检验人员的视线应正视布面，逐步展开，速度一般掌握在平均3 m/min～5 m/min。采用日光型光源，光源距桌面为80 cm～90 cm，照度不低于400 lx。

- 7.2  抽样方法和检验结果的评定

7.2.1  外观质量的检验抽样数量按GB/T 2828.1-2012文件中正常检验一次抽样方案一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为2.5的规定抽样，具体抽样方案按表4规定。

表4  外观质量检验抽样方案

| 批量N/匹 | 正常检验一般检验水平Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样本大小n | 接收数Ac | 拒收数Re |
| 1-15 | 3 | 0 | 1 |
| 16-25 | 5 | 0 | 1 |
| 26-50 | 8 | 0 | 1 |
| 51-90 | 13 | 1 | 2 |
| 91-150 | 20 | 1 | 2 |
| 151-280 | 32 | 2 | 3 |
| 281-500 | 50 | 3 | 4 |
| 501-1200 | 80 | 5 | 6 |
| 1201-3200 | 125 | 7 | 8 |
| 3201-10000 | 200 | 10 | 11 |
| 10001-35000 | 315 | 14 | 15 |
| 注：1匹=30 m |  |  |  |

7.2.2  内在质量抽样以批为单位，以同一品种、规格、花型及生产工艺为一批，每批不少于三块（应包括全部色号），检验结果以全部抽验样品合格作为全批合格。如有试验结果不合格，可对该不合格项复验一次，以复验结果为准。

- 7.3  验收

交货时，收货方应依据本文件或双方协议、合同等规定进行验收。

- 7.4  复验

7.4.1  如供需双方对检验结果有异议时，可要求复验或委托专业检验机构进行检验。

7.4.2  任何一方对所检验的结果有异议时，在规定期限内对所有异议的项目，均可要求复验。

7.4.3  提请复验时，应保留提请复验数量的全部。

7.4.4  复验时检验数量为初验时的数量，复验的判定规则按7.1、7.2规定执行，判定以复验结果为准。

- 8  标志、包装、运输和贮存

- 8.1  标志

8.1.1  标志应符合GB/T 5296.4规定。

8.1.2  每匹或每段成品上，应附有标签，标签应粘贴或悬挂在反面布角处。

8.1.3  包外标志：在外包装刷上唛头，确保标志清晰易辩、不褪色，外包两头所写内容一致，并注明合同号、名称、等级、色号、包号、数量、重量、地址及日期。

- 8.2  包装

产品包装应保证产品不破损、不散落、不沾污。

- 8.3  运输和贮存

8.3.1  产品在运输过程中应避免包装破损，产品受潮。

8.3.2  产品应贮存在干燥、清洁的环境中，确保产品品质不发生霉变等变质现象。

- 9  其他

用户对产品有特殊要求者，可由供需双方另订协议。