《涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》团体标准编制说明

一  工作简况

# 1.1 任务来源

根据中棉行协专[2022]2号的要求，《涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》列入2022年第二批团体标准项目计划(计划号：2022-305-07)，按照计划进度，应于2022年完成报批。

# 1.2  主要工作过程

2022年1月，中国棉纺织行业协会下达了《涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》团体项目制定计划，项目由中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会归口，山东联润新材料科技有限公司等单位组成标准起草小组。主起草单位收集整理了大量数据，并积极听取生产企业和检测机构的意见和建议，对技术指标进行数据收集整理、试套，完成草稿。起草小组根据提出的意见及试套情况对草稿进行修改，完成征求意见稿。

# 1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本文件起草单位：山东联润新材料科技有限公司、 。

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱》草稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿，根据征求意见回复，提出采纳、不采纳的理由，形成送审稿。中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据、收集反馈意见、召开审稿会、上报资料等工作。

二  编制原则和主要内容

2.1  制定文件的原则

2.1.1  编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2.1.2  制定文件的目的是规范生产，因此标准必须适应市场的要求，满足生产发展需求。该标准应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

2.1.3  文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求。

2.1.4  测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  制定文件的主要内容

2.2.1  章节：按照产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装进行编排。

2.2.2  适用范围：适用于赛络紧密纺涤纶纤维（50%≤涤纶纤维含量≤90%）与莱赛尔纤维混纺本色纱。

2.2.3  产品分类、标记：

2.2.3.1  涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱以不同混纺比及线密度分类。

2.2.3.2  涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱生产工艺过程和原料代号用英文字母表示：紧密赛络纺代号为AA JM；涤纶纤维原料代号为T，莱赛尔纤维原料代号为Ly。

2.2.3.3  产品混纺比以公定质量比表示，具体表示为：涤纶纤维含量/莱赛尔纤维含量。

2.2.3.4  涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱标记时，应在线密度前标明纱的原料名称（或代号）及其混纺比，具体表示见示例:

示例: 赛络紧密纺涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱线密度为19.7 tex，涤纶纤维含量为70%，莱赛尔纤维含量为30%，可写为:AA JM T/Ly 70/30 19.7 tex。

2.2.4  技术要求：线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结(+200%)、十万米纱疵、毛羽指数H值或2 mm毛羽数、纤维含量偏差九项指标。

2.2.5  试验方法：按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

2.2.6  试验规则、标志、包装：本文件的检验规则、标志、包装按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

三  主要试验（或验证）情况分析

3.1  范围

本产品为涤纶纤维与莱赛尔纤维混纺环锭纺品种，涤纶纤维和莱赛尔纤维都是棉型纤维长度。

本文件适用于赛络紧密纺涤纶纤维（50%≤涤纶纤维含量≤90%）与莱赛尔纤维混纺本色纱。

3.2  线密度规格划分

参照市场需求及生产实际，线密度划分按照9.1~11.0 tex、11.1~13.0 tex、13.1~16.0 tex、16.1~20.0 tex、20.1~31.0 tex五档进行考核。

3.3  各检测项目的确定

3.3.1 线密度偏差率

线密度偏差率既是反映纱线长片段不匀的评等重要指标之一，又可以反映纱线直径差异的粗细不匀。控制线密度偏差率，可以提高织造工序的生产效率和布面的平整，消除布面的条影质量问题。考核指标优等品为±2.0%、一等品为±2.5%、二等品为±3.0%。其中优等占86.49%，一等占10.13%，二等占3.38%。

3.3.2  线密度变异系数

线密度变异系数是其他不匀的基础，数值越大，说明纱线差异越大，直接影响布面平整。结合本产品检测数据确定具体要求，考核指标优等品为±1.5%、一等品为±2.0%、二等品为±2.5%。验证数据表明：优等占81.39%，一等占15.90%，二等占2.71%。

3.3.3  单纱断裂强度

单纱断裂强度反映了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况，直接影响涡流纺及织造工序的生产效率。参照企业生产数据结合贸易要求，确定该指标。经验证：改性涤纶纤维莱赛尔纤维纱线单纱断裂强度优等占61.15%，一等占29.73%，二等占9.12%。

3.3.4  单纱断裂强力变异系数

单纱断裂强力变异系数：是反映单锭、机台之间差异的重要指标。单纱断裂强力变异系数差异过大，直接影响织造工序的生产效率。参照企业实际生产及贸易需求确定该指标。经验证：优等占45.27%，一等占49.66%，二等占5.07%。

3.3.5  条干均匀度变异系数

条干均匀度变异系数：是反映纱线粗细不匀的重要指标，代表了生产企业的设备、工艺、生产管理水平及原料使用情况。经验证：优等占41.60%，一等占53.00%，二等占5.40%。

3.3.6  千米棉结（+200%）

千米棉结（+200%）是反映纱线条干的重要指标，直接影响布面质量。经验证;优等品占43.23%，一等品占52.05%，二等品占5.75%。

3.3.7  十万米纱疵

十万米纱疵是衡量纱线质量的重要指标，直接影响布面质量。在相似标准《莫代尔纤维莱赛尔纤维混纺本色纱》基础上并结合实际生产数据对十万米纱疵指标制定。其中优等占47%，一等占53%。

3.3.8  毛羽指数或2mm毛羽数

毛羽指数H值或2mm毛羽数是反映纱线毛羽的重要指标，直接影响布面质量。根据实际生产数据统计进行制定。其中优等占77%，一等占23%。

3.3.9  纤维含量偏差

纤维含量偏差是衡量纱线混纺比例的重要指标，直接影响纱线的指标、布面的风格。含量偏差控制在±1.5%。

具体要求见表1。

表1  涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱的技术要求

| 公称线密度/tex | 等级 | 线密度偏差率/% | 线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度/（cN/tex）≥ | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ | 条干均匀度变异系数/% ≤ | 千米棉结(+200%)/（个/km）≤ | 十万米纱疵/（个/105m）≤ | 毛羽指数H值≤ | 2mm毛羽根数/(根/10m) ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1～11.0 | 优 | ±2.0 | 1.5 | 26.0 | 11.0 | 13.0 | 45 | 3 | 3.0 | 50 |
|  | 一 | ±2.5 | 2.0 | 25.0 | 13.5 | 15.0 | 60 | 8 | 3.5 | 60 |
|  | 二 | ±3.0 | 2.5 | 24.0 | 16.0 | 17.5 | 75 | - | - | - |
| 11.1～13.0 | 优 | ±2.0 | 1.5 | 27.0 | 10.0 | 12.0 | 30 | 3 | 3.5 | 45 |
|  | 一 | ±2.5 | 2.0 | 26.0 | 12.0 | 13.5 | 45 | 8 | 4.0 | 55 |
|  | 二 | ±3.0 | 2.5 | 25.0 | 14.5 | 15.5 | 65 | - | - | - |
| 13.1～16.0 | 优 | ±2.0 | 1.5 | 28.0 | 9.5 | 11.5 | 20 | 3 | 4.0 | 40 |
|  | 一 | ±2.5 | 2.0 | 27.0 | 11.5 | 13.0 | 35 | 8 | 4.5 | 50 |
|  | 二 | ±3.0 | 2.5 | 26.0 | 13.5 | 14.5 | 55 | - | - | - |
| 16.1～20.0 | 优 | ±2.0 | 1.5 | 27.5 | 9.0 | 11.0 | 15 | 3 | 4.5 | 35 |
|  | 一 | ±2.5 | 2.0 | 25.5 | 11.0 | 12.5 | 30 | 8 | 5.0 | 45 |
|  | 二 | ±3.0 | 2.5 | 25.5 | 13.0 | 14.0 | 45 | - | - | - |
| 20.1～31.0 | 优 | ±2.0 | 1.5 | 27.0 | 8.5 | 10.0 | 10 | 3 | 5.0 | 30 |
|  | 一 | ±2.5 | 2.0 | 26.0 | 10.0 | 11.5 | 20 | 8 | 5.5 | 40 |
|  | 二 | ±3.0 | 2.5 | 25.0 | 11.5 | 13.0 | 30 | - | - | - |

整理本企业所纺同类产品的试验数据，本着提高产品质量，符合实际生产水平，参考同类产品标准评等品率，对纱线各指标进行试套。涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱试套数据见表2、表3。

表2  涤纶纤维莱赛尔纤维混纺本色纱指标验证数据

| 公称线密度/tex | 等级 | 线密度偏差率/% | 线密度变异系数/%≤ | 单纱断裂强度/（cN/tex）≥ | 单纱断裂强力变异系数/%≤ | 条干均匀度变异系数/%≤ | 千米棉结(+200%)/（个/km）≤ | 十万米纱疵/（个/105m）≤ | 毛羽指数H值≤ | 2mm毛羽数/（根/10m）≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1～11.0（56批） | 平均 | 0.1 | 1.2 | 26.6 | 11.6 | 13.47 | 44.2 | 4 | 2.90 | 44 |
|  | 最高 | 2.6 | 2.1 | 31.0 | 13.6 | 15.64 | 65.0 | 8 | 3.20 | 54 |
|  | 最低 | -2.8 | 0.5 | 24.3 | 7.7 | 11.55 | 28.5 | 2 | 2.58 | 32 |
|  | 优 | 89.65% | 75.86% | 50.00% | 43.10% | 44.83% | 60.34% | 41% | 76% | 84% |
|  | 一 | 6.90% | 20.69% | 37.93% | 48.28% | 41.38% | 32.76% | 59% | 24% | 16% |
|  | 二 | 3.45% | 3.45% | 12.07% | 8.62% | 13.79% | 6.90% | - | - | - |
| 11.1～13.0 (65批） | 平均 | -0.1 | 1.1 | 27.6 | 10.3 | 12.28 | 31.5 | 4 | 3.29 | 42 |
|  | 最高 | 2.6 | 2.1 | 30.2 | 12.8 | 13.79 | 56.5 | 8 | 3.78 | 50 |
|  | 最低 | -2.6 | 0.4 | 25.2 | 7.4 | 11.41 | 20.0 | 2 | 2.91 | 34 |
|  | 优 | 91.04% | 75.11% | 73.14% | 46.27% | 35.82% | 54.24% | 35% | 87% | 78% |
|  | 一 | 5.97% | 23.40% | 19.40% | 49.25% | 58.21% | 43.28% | 65% | 13% | 22% |
|  | 二 | 2.99% | 1.49% | 7.46% | 4.48% | 5.97% | 4.48% | - | - | - |
| 13.1～16.0 (108批） | 平均 | -0.2 | 1.0 | 29.1 | 9.8 | 11.70 | 24.2 | 4 | 3.86 | 35 |
|  | 最高 | 2.6 | 2.1 | 33.4 | 11.9 | 13.79 | 41.0 | 8 | 4.45 | 46 |
|  | 最低 | -2.7 | 0.4 | 26.2 | 6.7 | 10.63 | 13.0 | 2 | 3.23 | 25 |
|  | 优 | 92.73% | 90.91% | 73.63% | 43.63% | 38.18% | 36.36% | 43% | 74% | 80% |
|  | 一 | 5.45% | 7.27% | 21.82% | 51.82% | 60.00% | 60.00% | 57% | 26% | 20% |
|  | 二 | 1.82% | 1.82% | 4.55% | 4.55% | 1.82% | 3.64% | - | - | - |
| 16.1～20.0 （33批） | 平均 | 0.3 | 1.1 | 29.6 | 8.8 | 10.83 | 19.7 | 4 | 4.20 | 33 |
|  | 最高 | 2.3 | 2.2 | 32.7 | 11.5 | 12.55 | 38.4 | 8 | 4.80 | 40 |
|  | 最低 | -2.6 | 0.5 | 25.9 | 5.5 | 10.08 | 11.5 | 2 | 3.76 | 28 |
|  | 优 | 88.57% | 88.58% | 85.72% | 54.29% | 68.57% | 37.14% | 49% | 77% | 74% |
|  | 一 | 8.57% | 5.71% | 8.57% | 40.00% | 28.57% | 51.43% | 51% | 23% | 26% |
|  | 二 | 2.86% | 5.71% | 5.71% | 5.71% | 2.86% | 11.43% | - | - | - |
| 20.1～31.0 （21批） | 平均 | 0.4 | 0.9 | 26.9 | 6.5 | 9.60 | 11.3 | 4 | 4.98 | 26 |
|  | 最高 | 1.9 | 2.1 | 28.1 | 10.1 | 11.64 | 22.5 | 7 | 5.44 | 34 |
|  | 最低 | -2.6 | 0.3 | 25.1 | 4.7 | 8.73 | 7.5 | 2 | 4.58 | 20 |
|  | 优 | 88.46% | 92.30% | 53.85% | 80.77% | 76.92% | 53.85% | 54% | 52% | 85% |
|  | 一 | 7.69% | 3.85% | 38.46% | 15.38% | 19.23% | 38.46% | 46% | 48% | 15% |
|  | 二 | 3.85% | 3.85% | 7.69% | 3.85% | 3.85% | 7.69% | - | - | - |
| 全档验证（9.1-31.0） 共283批 | 优 | 86.49% | 81.39% | 61.15% | 45.27% | 41.60% | 43.23% | 47% | 77% | 80% |
|  | 一 | 10.13% | 15.90% | 29.73% | 49.66% | 53.00% | 52.02% | 53% | 23% | 20% |
|  | 二 | 3.38% | 2.71% | 9.12% | 5.07% | 5.40% | 5.75% | - | - | - |

结合技术要求验证数据，综合评定下来，优等品39.53%,一等品50.67%，二等品9.80%。

表3  涤纶莱赛尔纤维混纺本色纱纤维比例验证数据

| T/Ly | 涤纶纤维含量（%） | 莱赛尔纤维含量（%） | 实际比例 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90/10（2批） | 90.5 | 9.5 | 90.5/9.5 | 合格 |
|  | 90.2 | 9.8 | 90.2/9.8 |  |
| 82/18（2批） | 82.2 | 17.8 | 82.2/17.8 | 合格 |
|  | 81.4 | 18.6 | 81.4/18.6 |  |
| 80/20（4批） | 78.9 | 21.1 | 78.9/21.1 | 合格 |
|  | 80.2 | 29.8 | 70.2/29.8 |  |
|  | 80.8 | 19.2 | 80.8/19.2 |  |
|  | 81.0 | 19.0 | 81.0/19.0 |  |
| 70/30（2批） | 71.1 | 28.9 | 71.1/28.9 | 合格 |
|  | 70.3 | 29.7 | 70.3/29.7 |  |
| 65/35（3批） | 65.2 | 34.8 | 65.2/34.8 | 合格 |
|  | 64.0 | 36.0 | 64.0/36.0 |  |
|  | 64.9 | 35.1 | 64.9/35.1 |  |
| 60/40（9批） | 59.8 | 40.2 | 59.8/40.2 | 合格 |
|  | 60.0 | 40.0 | 60.0/40.0 |  |
|  | 60.5 | 39.5 | 60.5/39.5 |  |
|  | 60.9 | 39.1 | 60.9/39.1 |  |
|  | 59.0 | 41.0 | 59.0/41.0 |  |
|  | 60.2 | 39.8 | 60.2/39.8 |  |
|  | 59.8 | 40.2 | 59.8/40.2 |  |
|  | 59.3 | 40.7 | 59.3/40.7 |  |
|  | 59.9 | 40.1 | 59.9/40.1 |  |
| 50/50（3批） | 50.2 | 49.8 | 50.2/49.8 | 合格 |
|  | 50.5 | 49.5 | 50.5/49.5 |  |
|  | 49.8 | 50.2 | 49.8/50.2 |  |

四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利。

五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

涤纶纤维莱赛尔纤维混纺纱制成的面料吸湿速干强、洗涤牢度好、穿着舒适性好，兼具一定抗紫外线的功能。该产品主要应用于夏季服装，特别是高档T恤、运动服等，目前市场存在巨大的需求以及广阔的发展空间。涤纶纤维莱赛尔纤维混纺纱面料强力更高，耐磨性更好，抗起毛球效果更好。其常规产品规格有T/Ly 80/20 14.8tex、T/Ly  88/12 19.7tex、T/Ly 60/40 11.8tex。目前，该产品有数十家企业都进行了批量生产，企业广泛分布于山东、江苏、浙江等地，该类纱线年生产1万吨左右，产值可达4亿元，每年可实现经济效益2400余万元。

本项目制定，能够更好的引导涤纶纤维莱赛尔纤维混纺本色纱产品和产业的健康发展，紧跟国际国内行业发展态势，规范指导企业生产，进一步提升产品质量，满足市场的需求，对于促进产品开发和迭代升级，增强企业竞争力，对推动我国纺织行业的发展具有重要意义。

六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

国际和国外无直接对应的产品标准可参考，主要根据我国生产实际以及国外客户的要求制定。

七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章要求。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九  标准性质的建议说明

本文件作为团体标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议2022年9月1日起贯彻此标准。

十一  废止现行相关标准的建议

为新制定项目，没有现行相关标准。

十二  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

标准起草小组

2022年3月