《再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布》行业标准编制说明

一  工作简况

1.1  任务来源

根据工信部（2021）234号文，《再生纤维素纤维纱线与涤纶长丝交织本色布》行业标准列入2021年第三批行业标准制修订计划（计划号2021-1567T-FZ）按照计划进度，应于2022年完成。

1.2  主要工作过程

再生纤维素纤维纱线除了粘胶纤维纱线，还有莱赛尔纤维、莫代尔纤维、竹浆粘胶纤维等纱线产品。这些产品在色牢度、光泽、抗起毛起球、手感、强力均有不同程度的改变和提高，从而形成再生纤维素纤维纱线系列产品。

2021年9月，计划项目下达后，随即成立起草小组。

2021年10月～2022年2月，起草单位开展市场调研，收集样品、检测分析汇总，形成了文件初稿。

2022年3月～4月初，初稿交起草小组讨论、修改后，形成征求意见稿。

产品纬向采用涤纶弹力丝，按照棉纺织品标准命名规则，标准名称调整为《再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布》。

1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。

本文件起草单位：

主起草单位通过企业调研、产品试验与分析，结合企业实际贸易交往的需求，起草《再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布》草稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  文件编制原则和主要内容

2.1  修订文件的原则

1） 文件编写格式按照 GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2） 本文件的主要内容和技术要求结合系列品种的要求特点修订，以适应市场的要求，为贸易双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

3） 文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求，力求纱、布、染标准前后衔接。

4） 测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  修订文件的主要内容

——文件名称修改为《再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布》；

——调整了适用范围。

——内在质量中，增加了单位面积无浆干燥质量偏差率考核项目，密度偏差率调整为正负偏差率，调整了纤维含量偏差考核指标；

——布面疵点允许评分数分等规定调整为分每百平方米并提升考核指标，删除了布面疵点的检验、布面疵点评分规定、1 m中累计评分、布面疵点的量计、疵点的评分起点和规定、加工坯中疵点的评分内容；

——删除了原附录A、附录B、附录C。

三  主要试验（或验证）情况

本文件修订过程中，参照FZ/T13030-2014《粘胶纤维纱线与涤纶长丝交织本色布》行业标准，收集25大类产品，每个产品3～5批次，经检测分析汇总，结合贸易要求的基础上，修订考核指标。25大类产品规格见表1。

表1  验证产品规格

| 序号 | 产品规格 |
| --- | --- |
| 1 | R19.7tex/T165dtex 374.0/267.0 160.0cm 130.0g/m2 1/1 |
| 2 | (G)Ly14.7tex/T83dtex 600.0/287.5 165.0cm 123.0 g/m2人字斜 G天丝 |
| 3 | (A)Ly9.8tex/T83dtex 829.0/493.0 165.0cm 134.0 g/m2五枚缎 A天丝 |
| 4 | Mod11.8tex/T110dtex 790.0/456.5 160.0cm 156.0 g/m2双面缎 |
| 5 | R14.7tex/T165dtex 443.0/252.0 160.0cm 118.0 g/m2提花 |
| 6 | Mod19.7tex/T165dtex 512.0/283.5 160.0cm 155.0 g/m2 2/1左斜纹 |
| 7 | (G)Ly19.7tex/T330dtex 523.5/197.0 160.0cm 185.0 g/m2牛津纺 G天丝 |
| 8 | (G)Ly29.5tex/T165dtex 425.0/330.5 160.0cm 198.0 g/m2 2/2斜纹 G天丝 |
| 9 | R19.7tex/（T82.5dtex+T165dtex）（7:7） 441.0/283.5 160.0cm 134.0 g/m2 1/1 |
| 10 | Mod18.5tex/T110dtex 433.0/315.0 160.0cm 126.0 g/m2 1/1 |
| 11 | (A)Ly60/R40 14.7tex/T165dtex 433.0/307.0 160.0cm 193.0 g/m2五枚缎 A天丝 |
| 12 | R16.4（R55dtex）包芯纱/T165dtex 346.0/267.5 162.5cm 111.0 g/m2 1/1 |
| 13 | R16.4（T22dtex）包芯纱/T165dtex 520.0/322.5 160.0cm 153.0 g/m2变平 |
| 14 | (LF)Ly18.4tex/T165dtex 405.5/267.5 160.0 cm 140.0 g/m2 1/1 LF天丝 |
| 15 | (A)Ly14.7tex/T165dtex 409.5/307.0 160.0 cm 122.5 g/m2 2/1↗ A天丝 |
| 16 | Mod9.8tex/T110dtex 342.5/299.0 155.0cm 74.0 g/m2 2/2左斜 |
| 17 | (A)Ly11.8tex/T110dtex 787.5/378.0 162.5cm 148.0 g/m2 五枚缎 A天丝 |
| 18 | Ri29.5tex/T165dtex 354.0/275.5 162.5cm 165.0 g/m2提花 丽赛 |
| 19 | R29.5tex/T110dtex 385.5/275.5 160.0cm 158.0 g/m2 2/1 左斜 |
| 20 | (G)Ly29.5tex/T330dtex 433.0/252.0 160.0cm 233.0 g/m2 3/1 左斜 G天丝 |
| 21 | (G)Ly19.7tex/T165dtex 394.0/268.0 160.0cm 134.0 g/m2提花 G天丝 |
| 22 | R19.7竹节tex/T165dtex 382.0/271.5 160.0cm 141.0 g/m2 1/1 |
| 23 | Mod18.4tex/T165dtex 366.0/244.0 160.0cm 127.0 g/m2 1/1 |
| 24 | (G)Ly14.7tex/T165dtex 401.5/334.5 160.0cm 205.0 g/m2 2/2 左斜 G天丝 |
| 25 | (G)Ly19.7tex/T165dtex 523.5/267.5 160.0cm 173.0 g/m2 牛津纺 G天丝 |

3.1  范围

产品经向采用再生纤维素纤维纱线、纬向采用涤纶弹力丝。目前，再生纤维素纤维纱线以粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、竹浆粘胶纤维原料为主，少量有丽赛纤维、天枢纤维等再生纤维素纤维，因此，本次修订，范围调整为适用于经向以粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、竹浆粘胶纤维为原料，纬向为涤纶弹力丝，机织生产的再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布。其他原料再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布可参照执行。

3.2  分类和标识

本次修订，鉴于FZ/T 10025-2022《本色布技术要求规范》于2022年颁布实施，原分类章节调整为分类和标识，补充内容按FZ/T 10025执行。

3.3  内在质量

本次修订，增加了单位面积无浆干燥质量偏差率考核项目，密度偏差率调整为正负偏差率，纤维含量偏差设置具体考核指标，其他内容不变。

3.3.1织物组织

织物组织不符合设计要求属严重不符合，现贸易中，用户无论如何也不可能接受。原考核指标：优等品、一等品、二等品为符合设计要求，织物组织对照贸易双方确认样评定。与现照贸易要求一致，不作调整。

3.3.2  幅宽偏差率

贸易中客户对本色布的幅宽要求严格，幅宽直接影响后整工序工艺及最终成品的裁剪数量、质量，客户一般拒绝接受幅宽不符的本色布。原幅宽偏差率符合现贸易要求，本次修订不作调整。具体指标：优等品-1.0%～+1.2%、一等品-1.0%～+1.5%、二等品-1.5%～+2.0%。验证数据见表2，优等品100%。

表2  幅宽验证数据

| 序号 | 实测/偏差率 | 序号 | 实测/偏差率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159.8/-0.5 159.7/-0.2 159.7/-0.2 159.6/-0.3 | 14 | 160.5/+0.3 160.5/+0.3 160.4/+0.2 160.3/+0.2 |
| 2 | 165.5/+0.3 165.5/+0.3 165.0/ 0.0 165.0/ 0.0 | 15 | 159.8/-0.1 159.8/-0.1 159.7/-0.2 159.6/-0.2 |
| 3 | 164.8/-0.1 164.8/-0.1 164.6/-0.2 164.5/-0.3 | 16 | 156.2/+0.7 156.2/+0.7 156.1/+0.6 156/+0.6 |
| 4 | 159.6/-0.3 159.6/-0.3 159.4/-0.4 159.4/-0.4 | 17 | 163.1/+0.4 163.1/+0.4 163.0/+0.3 163.0/+0.3 |
| 5 | 159.5/-0.3 159.5/-0.3 159.4/-0.4 159.4/-0.4 | 18 | 162.1/-0.3 162.0/-0.2 162.0/-0.2 161.9/-0.2 |
| 6 | 159.6/-0.3 159.4/-0.4 159.4/-0.4 159.5/-0.4 | 19 | 160.2/+0.1 160.2/+0.1 160.1/+0.1 160.0/ 0.0 |
| 7 | 160.6/+0.4 160.5/+0.3 160.5/+0.3 160.4/+0.2 | 20 | 159.6/-0.2 159.6/-0.2 159.4/-0.3 159.4/-0.3 |
| 8 | 160./7+0.4 160.6/+0.4 160.5/+0.3 160.5/+0.3 | 21 | 159.2/-0.5 159.6/-0.5 159.4/-0.6 159.4/-0.6 |
| 9 | 159.6/-0.3 159.5/-0.4 159.4/-0.4 159.4/-0.4 | 22 | 160.6/+0.4 160.6/+0.4 160.4/+0.3 160.4/+0.3 |
| 10 | 160.5/+0.3 160.5/+0.3 160.4/+0.2 160.4/+0.2 | 23 | 160.3/+0.2 160.3/+0.2 160.2/+0.1 160.2/+0.1 |
| 11 | 159.2/-0.5 159.1/-0.6 159.1/-0.6 159.0/-0.6 | 24 | 160.8/+0.5 160.8/+0.5 160.7/+0.4 160.6/+0.4 |
| 12 | 162.5/ 0.0 162.5/ 0.0 162.4.-0.1 162.4/-0.1 | 25 | 159.1/+0.6 159.1/+0.6 159.0/+0.7 158.9/+0.7 |
| 13 | 160.8/+0.5 160.7/+0.4 160.6/+0.4 160.5/+0.3 |  |  |

3.3.3密度偏差率

按现贸易要求，在关注布面质量的同时，对经纬密度正负偏差过大造成的布面风格的差异，也认为是不合格品，因此，本次修订，密度偏差率调整为正负偏差。具体指标参照原标准结合现贸易要求，优等品-1.2%～+1.2%，一等品-1.5%～+1.5%；纬密偏差率优等品-1.0%～+1.2%、一等品-1.0%～+1.5%，同时，按贸易要求，密度偏差率规定降到二等为止。验证数据见表3，优等品100%。

表3  密度偏差率验证表

| 序号 | 实测密度（根/10cm）/偏差率% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 经向 | 纬向 |
| 1 | 375.0/+0.3 376.5/+0.7 375.5/+0.4 374.5/+0.1 | 265.5/-0.6 267.5/+0.2 265.0/-0.7 266.0/-0.4 |
| 2 | 598.5/-0.2 602.0/+0.3 603.0/+0.5 600.5/+0.1 | 286.0/-0.5 285.5/-0.7 286.5/-0.3 286.0/-0.5 |
| 3 | 831.0/+0.2 832.0/+0.4 830.0/+0.1 828.0/-0.1 | 490.0/-0.6 491.5/-0.3 492.0/-0.2 492.5/-0.1 |
| 4 | 793.0/+0.4 792.0/+0.3 794.0/+0.5 788.0/-0.3 | 456.0/-0.2 454.0/-0.5 454.5/-0.4 455.0/-0.3 |
| 5 | 445.0/+0.5 442.0/-0.2 443.5/+0.1 446.0/+0.7 | 250.0/-0.8 251.0/-0.4 251.0/-0.4 251.5/-0.2 |
| 6 | 513.5/+0.3 514.5/+0.5 514.0/+0.4 514.0/+0.4 | 283.0/-0.2 282.0/-0.5 281.5/-0.7 281.5/-0.7 |
| 7 | 521.5/-0.4 525.0/+0.3 526.0/+0.5 524.0/+0.1 | 196.0/-0.5 196.5/-0.3 196.0/-0.5 196.0/-0.5 |
| 8 | 423.0/-0.5 422.5/-0.6 424.0/-0.2 423.0/-0.5 | 329.0/-0.4 329.5/-0.3 329.5/-0.3 330.0/-0.1 |
| 9 | 442.5/+0.3 443.0/+0.4 443.5/+0.6 442.5/+0.3 | 282.5/-0.4 282.5/-0.4 283.0/+0.2 283.0/-0.2 |
| 10 | 431.5/+0.3 435.0/+0.5 434.5/+0.3 434.0/+0.2 | 316.0/+0.3 315.0/ 0.0 314.0/-0.3 314.0/-0.3 |
| 11 | 435.0/+0.5 435.5/+0.6 435.0/+0.5 434.5/+0.3 | 305.0/-0.7 305.5/-0.5 306.0/-0.3 306.0/-0.3 |
| 12 | 346.5/+0.1 346.0/ 0.0 345.5/-0.1 345.0/-0.3 | 265.5/-0.7 266.0/-0.6 266.0/-0.6 266.5/-0.4 |
| 13 | 518.5/-0.3 517.0/-0.6 518.0/-0.4 517.0/-0.6 | 321.0/-0.5 322.0/-0.2 321.5/-0.3 321.5/-0.3 |
| 14 | 404.0/-0.4 403.0/-0.6 404.5/-0.3 403.0/-0.6 | 268.0/+0.2 266.5/-0.4 266.0/-0.6 266.0/-0.6 |
| 15 | 410.0/+0.1 411.5/+0.5 412.0/+0.6 411.0/+0.4 | 305.5/-0.5 306.0/-0.3 306.0/-0.3 306.5/-0.2 |
| 16 | 341.0/-0.4 34.00/-0.7 339.5/-0.9 342.0/-0.1 | 297.0/-0.7 296.5/-0.8 297.5/-0.5 297.0/-0.7 |
| 17 | 785.0/-0.3 784.0/-0.4 783.5/-0.5 784.0/-0.4 | 376.0/-0.5 376.5/-0.4 377.0/-0.3 377.0/-0.3 |
| 18 | 355.0/+0.3 356.0/+0.6 355.0/+0.3 356.0/+0.6 | 275.0/-0.2 374.0/-0.5 375.0/-0.2 374.0/-0.5 |
| 19 | 385.0/-0.1 384.0/-0.5 385.0/-0.1 384.5/-0.3 | 274.5/-0.4 274.0/-0.5 275.0/-0.2 274.0/-0.5 |
| 20 | 434.5/+0.4 435.0/+0.5 435.0/+0.5 436.0/+0.7 | 251.0/-0.4 251.5/-0.2 251.0/-0.4 251.0/-0.4 |
| 21 | 396.0/+0.5 396.5/+0.6 396.0/+0.5 395.5/+0.5 | 268.5/+0.2 267.5/-0.2 267.0/-0.4 267.0/-0.4 |
| 22 | 381.0/-0.3 380.0/-0.5 379.0/-0.8 380.0/-0.5 | 270.0/-0.6 271.0/-0.2 271.5/ 0.0 271.0/-0.2 |
| 23 | 265.0/-0.3 364.0/-0.5 366.0/ 0.0 365.0/-0.3 | 243.0/-0.4 243.0/-0.4 243.5/-0.2 243.5/-0.2 |
| 24 | 400.0/-0.4 399.0/-0.6 398.0/-0.9 398.0/-0.9 | 333.0/-0.5 332.0/-0.7 332.5/-0.6 333.0/-0.5 |
| 25 | 526.0/+0.5 525.0/+0.3 526.0/+0.5 525.0/+0.3 | 266.0/-0.6 266.5/-0.4 266.0/-0.6 267.0/-0.2 |

3.3.4  纤维含量偏差、单位面积无浆干燥质量偏差率

纤维含量偏差：为维护贸易双方的利益，机织产品考核纤维含量偏差。纤维含量偏差考核参照FZ/T13030-2014《粘胶纤维纱线与涤纶长丝交织本色布》标准结合贸易实际，优等品-2.0%～+2.0%、一等品-2.5%～+2.5%，二等品-3.0%～+3.0%。验证数据见表4，优等品占100%。符合考核指标。

单位面积无浆干燥质量偏差率：根据目前贸易实际情况，贸易合同中对织物的单位面积无浆干燥质量有具体要求，有的因不达标或严重超标的产生贸易纠纷，所以为维护贸易双方的利益，对单位面积无浆干燥质量指标考核正负偏差率，具体指标根据经纬密度偏差率及纱线纱支偏差率，参照FZ/T13030-2014《粘胶纤维纱线与涤纶长丝交织本色布》标准制定，优等品-2.5～+2.5%，一等品、二等品-3.5～+3.5%。验证数据见表4,100％符合要求。

表4   纤维含量偏差率、单位面积无浆干燥质量偏差率验证数据

| 序号 | 纤维素纤维含量（%） |  | 单位面积无浆干燥质量（g/㎡）偏差率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计 | 实测 | 设计 | 实测 |
| 1 | 62.0 | 61.5/-0.8 61.0/-1.6 62.5/+0.8 | 130.0 | 127.2/-2.1 128.0/-1.5 129.0/-0.7 |
| 2 | 78.0 | 77.6/-0.5 77.8/-0.3 78.4/+0.7 | 123.0 | 125.0/+1.6 124.0/+0.8 123.0/-0.8 |
| 3 | 66.5 | 66.1/-0.6 67.1/+0.9 66.4/-0.2 | 134.0 | 132.0/-1.5 133.0/-0.7 135.0/+0.7 |
| 4 | 64.6 | 64.0/-0.9 64.8/+0.3 65.0/+0.6 | 156.0 | 157.0/+0.6 154.0/-1.3 153.0/-1.9 |
| 5 | 60.8 | 61.5/+1.1 60.5/-0.5 60.0/-1.3 | 118.0 | 118.5/+0.4 116.0/-1.7 117.6/-0.3 |
| 6 | 68.0 | 68.5/+0.7 68.2/+0.3 67.8/-0.3 | 155.0 | 156.5/+1.0 156.0/+0.6 154.2/-0.5 |
| 7 | 61.0 | 61.7/+1.1 61.8/+1.3 61.2/+0.3 | 185.0 | 184.0/-0.5 183.5/-0.8 183.0/-1.0 |
| 8 | 69.5 | 69.0/-0.7 69.4/-0.1 69.6/+0.1 | 198.0 | 199.2/+0.6 197.0/-0.5 198.5/+0.3 |
| 9 | 70.8 | 70.0/-1.1 70.5/-0.4 70.9/+0.1 | 134.0 | 135.5/+1.1 135.0/+0.7 136.0/+1.5 |
| 10 | 69.6 | 69.8/+0.3 69.5/-0.1 69.4/-0.3 | 126.0 | 127.5/+1.2 125.5/-0.4 125.0/-0.8 |
| 11 | 71.0 | 70.6/-0.6 70.8/-0.3 71.4/+0.6 | 193.0 | 193.5/+0.3 194.5/+0.8 194.2/+0.6 |
| 12 | 56.0 | 56.6/+1.0 56.3/+0.5 56.5/+0.9 | 111.0 | 109.1/-1.7 110.5/-0.4 109.5/-1.3 |
| 13 | 61.0 | 60.8/-0.3 61.6/+1.0 61.8/+1.3 | 153.0 | 155.2/+1.4 152.0/-0.6 153.4/+0.21 |
| 14 | 62.5 | 62.0/-0.8 62.5/ 0.0 62.8/+0.5 | 140.0 | 141.5/+1.0 138.0/-1.4 139.2/-0.6 |
| 15 | 54.0 | 53.8/-0.4 54.1/+0.2 54.3/+0.6 | 122.5 | 121.2/-1.0 123.0/+0.4 122.8/+0.2 |
| 16 | 51.0 | 51.6/+1.1 51.4/+0.8 51.2/+0.4 | 74.0 | 74.6/+0.8 73.5/-0.7 74.2/+0.3 |
| 17 | 68.8 | 68.9/+0.1 68.4/-0.6 68.3/-0.7 | 148.0 | 146.5/-1.0 146.0/-1.3 147.1/-0.6 |
| 18 | 69.4 | 69.6/+0.3 69.8/+0.6 69.3/-0.1 | 165.0 | 163.8/-0.7 163.0/-1.2 164.3/-0.4 |
| 19 | 78.5 | 78.1/-0.5 78.9/+0.5 78.9/+0.5 | 158.0 | 159.1/+0.7 157.0/-0.6 158.6/-0.3 |
| 20 | 60.3 | 60.8/+0.8 60.2/-0.2 60.4/+0.2 | 233.0 | 231.6/-0.6 235.0/+0.8 232.4/-0.2 |
| 21 | 63.5 | 63.8/+0.5 63.6/+0.2 63.1/-0.6 | 134.0 | 132.1/-1.4 133.0/-0.7 132.4/-1.2 |
| 22 | 62.4 | 61.7/-1.1 62.8/+0.6 62.1/-0.5 | 141.0 | 142.3/+0.2 139.0/-1.4 140.6/-0.3 |
| 23 | 62.5 | 62.3/-0.3 62.8/+0.5 62.9/+0.6 | 127.0 | 125.8/-0.9 125.0/-1.6 125.5/-1.2 |
| 24 | 68.0 | 67.8/+1.1 68.4/+0.6 69.1/+1.6 | 205.0 | 206.4/+0.7 203.0/-0.7 204.3/-0.3 |
| 25 | 69.8 | 70.1/+0.4 70.4/+0.9 70.6/+1.1 | 173.0 | 172.1/-0.5 170.5/-1.4 170.8/-1.3 |

3.3.5断裂强力

在贸易合同中通常会要求本色布的断裂强力，断裂强力的影响因素有织物经纬纱号数、织物组织、织物密度等，原考核指标符合实际贸易需求。具体指标优等品≥260N，一等品≥240N，二等品≥220N。验证数据见表5，100%符合。

表5  纬断裂强力验证数据

| 序号 | 经向断裂强力/N | 纬向断裂强力/N | 序号 | 经向断裂强力/N | 纬向断裂强力/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 621 635 651 | 912 923 933 | 14 | 672 680 686 | 920 910 932 |
| 2 | 740 732 756 | 370 385 376 | 15 | 438 428 456 | 915 920 926 |
| 3 | 1326 1350 1360 | 856 860 842 | 16 | 432 418 435 | 728 737 746 |
| 4 | 995 980 1020 | 1113 1150 1105 | 17 | 990 985 1012 | 920 930 938 |
| 5 | 470 490 510 | 750 765 780 | 18 | 850 856 862 | 940 953 961 |
| 6 | 850 830 860 | 967 950 980 | 19 | 924 934 940 | 672 680 691 |
| 7 | 870 860 890 | 1340 1360 1330 | 20 | 1045 1031 1052 | 1720 1710 1760 |
| 8 | 901 925 895 | 1120 1138 1152 | 21 | 654 650 665 | 920 926 936 |
| 9 | 730 742 735 | 316 334 341 | 22 | 640 654 638 | 930 943 952 |
| 10 | 672 684 690 | 768 759 783 | 23 | 568 546 578 | 830 840 851 |
| 11 | 1127 1112 1145 | 972 965 983 | 24 | 852 872 858 | 1140 1126 1148 |
| 12 | 420 430 442 | 833 818 841 | 25 | 868 882 876 | 918 910 926 |
| 13 | 720 732 740 | 1100 1112 1120 |  |  |  |

3.4  外观质量

本次修订，按照布面疵点允许评分数的规定、布面疵点处理的规定、假开剪和拼件的规定章节编写。

3.4.1  布面疵点允许评分数

布面疵点评分限度，考虑到现出口贸易的需要，布面疵点允许评分数按分每百平方码执行，一等品指标为20分/100平方码，相当于24分/100㎡，结合国内外贸易情况，本次修订，适当提高优等品指标为≤18分/100㎡，一等品指标为≤28分/100㎡，二等品指标为≤40分/100㎡，更符合国内外贸易的要求。验证数据见表6，优等品98%，一等品2%。

本次修订，保留了原文件每匹布允许总评分计算公式内容。

表6  布面疵点评分数验证数据

| 序号 | 试套数据/(分/100m2) | 序号 | 试套数据/(分/100m2) | 序号 | 试套数据/(分/100m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/6/8/6 | 10 | 15/12/6/18 | 18 | 5/6/8/10 |
| 2 | 10/7/5/3 | 11 | 17/14/12/8 | 19 | 6/3/8/6 |
| 3 | 12/14/10/6 | 12 | 11/3/6/2 | 20 | 6/8/3/2 |
| 4 | 8/12/7/16 | 13 | 5/8/7/3 | 21 | 14/13/16/10 |
| 5 | 15/4/7/8 | 14 | 11/12/16/20 | 22 | 15/12/3/6 |
| 6 | 6/8/11/7 | 15 | 8/19/6/4 | 23 | 8/9/10/5 |
| 7 | 5/5/8/14 | 16 | 12/8/7/3 | 24 | 16/19/12/13 |
| 8 | 10/8/12/4 | 17 | 16/13/11/18 | 25 | 15/16/12/10 |
| 9 | 9/6/8/12 | 18 |  |  |  |

3.4.2  布面疵点处理的规定、假开剪和拼件的规定

原文件布面疵点处理的规定、假开剪和拼件的规定内容符合现贸易要求，予以保留。

3.4.3  布面疵点的检验、布面疵点评分规定、1 m中累计评分、布面疵点的量计、疵点的评分起点和规定、加工坯中疵点的评分

为规范标准的计量统一性，原文件中布面疵点的检验、布面疵点评分规定、1 m中累计评分、布面疵点的量计、疵点的评分起点和规定、加工坯中疵点的评分引用现有标准GB/T17759《本色布布面疵点检验方法》中规定的内容。

3.5  试验方法

增加了单位面积无浆干燥质量测定按FZ/T 10026执行，外观质量检验按GB/T 17759执行。其余执行标准不变，内容如下：

长度和幅宽测定按GB/T 4666执行。

密度测定按GB/T 4668执行。

纤维含量测定按GB/T 2910.6（所有部分）、FZ/T 01101执行。

断裂强力测定按GB/T 3923.1执行。

3.6  检验规则、标志、包装

检验规则按FZ/T 10004执行，标志和包装按FZ/T 10009执行。

3.7  附录

删除附录A，按照FZ/T 10025执行。

删除附录B、附录C，引用现有标准GB/T17759《本色布布面疵点检验方法》。

四  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布采用经向为再生纤维素纤维纱线，纬向为涤纶弹力丝，经交织、染整处理后，产品吸湿透气效果好，色泽靓丽，面料柔软顺滑，不易起球，广泛用于各种休闲服装面料。常规的产品规格：R19.7tex/T165dtex 374.0/267.0 160.0cm 130.0g/m2 1/1，Mod19.7tex/T165dtex 512.0/283.5 160.0cm 155.0 g/m2 2/1左斜纹，Ly11.8tex/T110dtex 787.5/378.0 162.5cm 148.0 g/m2 五枚缎等，生产企业国内分布江苏、浙江、广东、福建等地，年产量8～10亿米，产值约100亿。

《再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布》的修订，整合了粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、竹浆粘胶纤维为原料的纱线与涤纶弹力丝交织的产品，为优化棉纺织品标准体系，提高产品质量起到积极的推进作用，同时积极引导国内企业参与国际市场的竞争，进一步推进纺织行业的健康发展。

五  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

外观质量评定方法参考美标4分制，这是目前国际通用的纺织品外观质量检验方法。

六  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性符合现行相关法律、法规。

符合现行相关的法律、法规。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八  标准性质的建议说明

本文件作为推荐性行业标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议发布后六个月起贯彻此文件。

十  废止现行相关标准的建议

本文件代替FZ/T 13030-2014《粘胶纤维纱线与涤纶长丝交织本色布》。

十一  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2022年4月