《筒子染色锦纶弹力丝》行业标准编制说明

一  工作简况

1  任务来源

根据工信厅科[2020]181号文《关于印发2020年第二批行业标准制修订计划的通知》的要求，《筒子染色锦纶弹力丝》行业标准列入工业和信息化部2020年第二批行业标准制修订计划（计划号：2020-1069T-FZ），按照计划进度，应于2022年完成报批。

2  主要工作过程

由于锦纶经过后加工处理后颜色鲜艳、丰富，同时品种多样，除传统服装外，广泛应用于滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等非服装领域。为规范筒子染色锦纶6弹力丝的质量指标和产品规格，防止筒子染色锦纶6弹力丝的无序化生产，特制定该文件，以推进筒子染色锦纶6弹力丝的规范化生产，提高筒子染色锦纶6弹力丝的质量监控能力，为此类产品进行贸易和生产提供依据。

（1）2020年7月，工信部下达了“2020年第二批行业标准制修订计划”，《筒子染色锦纶弹力丝》正式立项，起草单位开始进行项目前期数据的收集整理和起草工作。

（2）2020年8月-2021年2月，成立起草小组，对项目进行分析调研。

（3）2021年3月-2021年11月，起草单位对技术指标进行数据收集整理、试套，整理出文件草案。

（4）2021年12月-2022年4月，起草小组积极听取生产企业和检测机构的意见和建议，对文件草稿进行修改，完成征求意见稿。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。

本文件起草单位：

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《筒子染色锦纶6弹力丝》草稿，起草小组对文件草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会秘书处负责文件的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  文件编制原则和主要内容

1  制定文件的原则

1.1  文件编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

1.2  制定文件的目的是规范生产，因此文件必须适应市场的要求，满足生产发展。该文件应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

1.3  文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求。

2  制定文件的主要内容

2.1  章节

章节按照产品术语和定义、产品标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装进行编排。

2.2  适用范围

本文件规定了筒子染色锦纶弹力丝的术语和定义、产品标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装。适用于经筒子染色，总线密度7.0 dtex～450.0 dtex，单丝线密度在0.4 dtex～5.0 dtex的锦纶6弹力丝。

2.2  术语和定义

筒子染色锦纶弹力丝：将本色锦纶弹力丝卷绕在筒子上，通过筒子染色工艺加工而成的有色锦纶弹力丝。

2.3  产品标记

筒子染色锦纶弹力丝产品规格以线密度(dtex)、单丝根数(纺丝板孔数f)表示。产品标记应包含：颜色（或代号）、产品名称、产品规格、产品批号等有效信息。

示例：线密度为78.0 dtex，单丝根数为24的红色筒子染色锦纶6弹力丝，批号02，可写为：红色 筒子染色锦纶6弹力丝 78.0 dtex/24 f 02。

2.4  技术要求

筒子染色锦纶弹力丝技术要求分为理化性能和外观质量。理化性能包括线密度偏差率、线密度变异系数、断裂强度、断裂强度变异系数、断裂伸长率、断裂伸长率变异系数、卷曲收缩率、卷曲稳定度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度（湿摩）、耐光色牢度、染色均匀度、安全性能共十三项。外观质量包括色差、污渍、毛丝、双丝共四项。

2.5  试验方法

按现行有效的国家标准和行业标准规定执行，与国家、行业有关化学纤维标准的试验方法保持一致。

2.6  检验规则、标志、包装

理化性能中的安全性能项目、染色牢度任取一筒作为样品进行检测，其他项目取样则按GB/T 6502规定执行。外观质量以筒为单位抽样，抽样数量按照GB/T 2828.1—2012标准正常一次抽样方案，一般检验水平I，接收质量限(AQL)为4.0。标志、包装按FZ/T 10008规定执行。

三  主要试验（或验证）情况分析

3.1  范围

筒子染色锦纶弹力丝，市场中以染色锦纶6弹力丝居多。本产品是以本色锦纶6弹力丝为原料进行染色，线密度范围与本色锦纶6弹力丝的线密度范围一致。

因此，本文件适用于经筒子染色，总线密度7.0 dtex～450.0 dtex，单丝线密度在0.4 dtex～5.0 dtex的锦纶6弹力丝。

3.2  术语和定义

筒子染色锦纶弹力丝是以本色锦纶弹力丝为原料，将本色弹力丝卷绕在筒子上，通过筒子染色工艺加工而成，因此定义为：将本色锦纶弹力丝卷绕在筒子上，通过筒子染色工艺加工而成的有色锦纶弹力丝。

3.3  产品标记

参照FZ/T 54007《锦纶6弹力丝》，产品规格与本色锦纶弹力丝表示方法一致，以线密度(dtex)、单丝根数(纺丝板孔数f)表示。产品标记时应包含颜色（或代号）、产品名称、产品规格、产品批号等有效信息。

3.4  分等规定

参照GB/T 24345《机织用筒子染色纱线》、FZ/T 54007《锦纶6弹力丝》、FZ/T 54089《有色锦纶6弹力丝》等标准，并结合贸易要求，将筒子染色锦纶6弹力丝质量等级分为优等品、一等品、合格品。技术要求以考核项目中最低一项进行评等。

3.5  主要内容的确定

在实际生产中染色纱线染色工艺流程：松筒—>染色—>脱水—>烘干—>紧筒—>包装，而长丝染色的工艺流程：蒸丝—>松筒—>染色—>水洗—>脱水—>包装，一般不存在烘干、紧筒，比纱线染色短。特别是在染色工艺上纱线一般采用前处理—>染色—>后处理，而锦纶6弹力丝一般是水洗—>染色后在70度左右排放—>后处理。由于在工艺上的差异，筒子染色锦纶6弹力丝污渍、双丝、毛丝等现象更为突出，并且在物理指标上与纱线也有明显的区别。现行GB/T 24345-2009《机织用筒子纱染色纱线》中考虑纱线的性能为主，所以对于锦纶6弹力丝指标偏低，且指标不够全面，同时在客户需求中更关注断裂伸长率、断裂伸长变异系数、卷曲收缩率和卷曲稳定性，而不是断裂强力降低率（断裂强力降低率在实际应用中双方发生争议时很难取证）。

综上，筒子染色锦纶弹力丝技术要求分为理化性能和外观质量。理化性能包括线密度偏差率、线密度变异系数、断裂强度、断裂强度变异系数、断裂伸长率、断裂伸长率变异系数、卷曲收缩率、卷曲稳定度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度（湿摩）、耐光色牢度、染色均匀度、安全性能共十三项。外观质量包括色差、污渍、毛丝、双丝共四项。具体分析情况如下：

3.5.1  线密度偏差率、线密度变异系数

既反映纱线长片段不匀的评等重要指标之一，又反映纱线直径差异的粗细不匀。控制线密度偏差率及变异系数，可以提高织造工序的生产效率和布面的平整，消除布面的条影质量问题。因锦纶6是一种热塑性纤维，其玻璃化温度35～50℃，锦纶6弹力丝在染色时温度将达到100℃左右，锦纶耐热性差,遇热会发生收缩,其沸水收缩率高达11.5%左右，因此锦纶6弹力丝在高温高压染色后会不同程度的出现收缩，造成线密度的波动，与本色、有色锦纶相比，线密度偏差率较大。因此，考核指标根据客户要求及试验数据设定，线密度偏差率指标为优等品±4.0%、一等品±8.0%、合格品±12.0%，按目前指标对产品进行试套，线密度偏差率平均优等品率60.4%、一等品率39.1%，合格品率0.5%；线密度变异系数平均优等品率66.7%、一等品率31.9%，合格品率1.4%。

3.5.2  拉伸性能

锦纶丝经高温高压染色后对锦纶的分子结构产生影响，造成锦纶长丝的强度有所降低，为不对下游织造及产业应用造成影响，对染色后锦纶丝的拉伸性能进行考核，保证织造过程的顺畅进行。拉伸性能包含断裂强度、断裂强力变异系数、断裂伸长率、断裂伸长率变异系数4项指标。

考核指标的设定参考FZ/T 54007《锦纶6弹力丝》、FZ/T 54089《有色锦纶6弹力丝》，并结合贸易要求以及验证数据，设定断裂强度优等品≥3.50 cN/dtex，一等品≥3.30 cN/dtex，合格品≥3.10 cN/dtex，试套后平均优等品率为87.7%、一等品率为11%，合格品率1.3%；断裂强力变异系数优等品≤8.00%，一等品≤10.00%，合格品≤12.00%，试套后平均优等品率为85.1%、一等品率为13.5%，合格品率1.4%；断裂伸长变异系数优等品≤10.00%，一等品≤12.00%，合格品≤14.00%，试套后平均优等品率为71.1%、一等品率为28.9%、合格品率0%。断裂伸长率以中心值表示，优等品M1±5.0，一等品M1±6.0，合格品M1±8.0，这个指标一般由坯丝供应商和客户协商决定，在染色过程中其中心值变化较小，指标设定与FZ/T 54007《锦纶6弹力丝》一致。

3.5.3  卷曲收缩率、卷曲稳定度

锦纶6弹力丝在染色过程中，受到染色工艺中的温度等影响，染色后会不同程度的出现收缩、变脆，造成卷曲收缩率、卷曲稳定度出现较大幅度下降。故卷曲收缩率、卷曲稳定度是锦纶6弹力丝稳定性的一项重要指标之一，考核指标根据客户要求及试验数据，设定卷曲收缩率优等品≥8.0%，一等品≥5.0%，合格品≥3.0%，试套后平均优等品率48.5%、一等品率50.3%、合格品率1.2%。设定卷曲稳定度优等品≥75.0%，一等品≥65.0%，合格品≥60.0%，试套后平均优等品率71.7%、一等品率27.5%、合格品率0.8%。

在测试卷曲稳定度时，按GB/T 6506-2017《合成纤维  变形丝卷缩性能试验方法》9.7中绞丝承受张力2.0cN/dtex无法完成，故将承受张力改为1.0cN/dtex，其它试验程序不变情况下，能较顺利完成测试。

3.5.4  色牢度

染色牢度分为耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度三项指标，指标在符合GB 18401的分类要求外，根据实际生产数据对各项色牢度进行指标设定见表1。试套后耐皂洗色牢度优等品为73.2%（变）、74.2%（沾），一等品为26.8%（变）25.8%（沾）；耐摩擦色牢度优等品为80.1%（干）、84.1%（湿），一等品为19.9%（干）15.9%（湿）；耐光色牢度优等品为61.5%（变），一等品为38.4%（变），合格品为0.1%（变）。

表1  色牢度要求

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐皂洗色牢度/级 ≥ | 变色 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 沾色 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 耐摩擦色牢度/级 ≥ | 干摩 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 湿摩 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 耐光色牢度b/级 ≥ | 变色 | 3-4 | 3 | 2-3（深色3） |

3.5.5  安全性能

由于锦纶6弹力丝在染色后，一般应用于服装、袜子等纺织产品，为了有效保障消费者健康安全，故染色后要求产品安全性能符合GB 18401的规定。

3.5.6  染色均匀度

染色均匀度是影响锦纶染色丝使用的重要指标，对织造后布面效果有较大影响，一旦染色均匀不良，织造后会出现布面色差、色花、横路纹等疵点，造成不可逆转的质量问题，故对此指标有较严格的要求。考核指标参照贸易要求结合验证数据，设定优等品≥4-5级，一等品≥4级，合格品≥3-4级，试套后平均优等品率为48.3%、一等品率为50.5%，合格品率为1.2%。

3.5.7  外观质量

色差：在染色过程中，由于受到染色工艺、染缸浴比、原料质量等诸多因数影响，产品与客户样品颜色会存在一定的色差（包括按色卡或来样色差、同批内色差），一般按GB/T250-2008《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》进行评判，在实际生产中与来样色差能达到4级及以上已经非常好。因此，我们将按色卡或来样色差指标定为优等品4级及以上，一等品、合格品为3-4级。根据实际生产数据进行试套，平均优等品率为89.1%、一等品率为10.9%。同一批次内的色差要求控制在4-5级及以上，在实际生产中，均能达到4-5级及以上。

污渍：在生产加工中，由于操作不当等原因，往往会使产品沾上机器油污，地上尘土等等污渍，若不处理掉，会影响到后道工序织造上的诸多问题，最终会导致出现疵品，因此，考核要求表面不允许有污渍，试套结果表明能够做到。

毛丝、双丝：毛丝是化纤生产中的一种瑕疵，会对织造产生布面疵点，影响坯布产品质量；双丝一般会在坯丝卷绕过程中，由于工作人员的疏忽，造成两根丝同时卷绕在一起变成了双丝，在之后的织造过程中出现瑕疵，使坯布不符合要求。按照贸易要求，毛丝、双丝不允许，试套结果表明能够做到。

3.6  试验方法

理化性能按现有国家、行业标准执行；外观质量除色差按GB/T 250评定外，其他检验内容按目测评定。

3.7  取样方式

取样方式上选择直接抽取成品筒子进行检验，以使标准更符合贸易的需求，抽取的筒子数量和方法标准中推荐的抽样数量相同。

3.8  起草单位的检测数据

（1）以2021年1月—7月测试的50D/24f，50D/48f，100D/36f，100D/72f，140D/72f，140D/96f，280D/288f，280D/96f，380D/144f，380D/288f这些规格的数据为依托，试套统计见表2，表3。

（2）第三方检测机构检测数据见表4，综合评等试套情况分析见表5。

表2   染化指标测试数据及试套统计（总批数3403批）

|  | 染色均匀度/级≥ | 色差 |  | 耐皂洗色牢度/级≥ |  | 耐摩擦色牢度/级≥ |  | 耐光色牢度/级≥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按色卡或来样 | 同批内 | 变色 | 沾色 | 干摩 | 湿摩 | 变色 |
| 平均 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 最高 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 最低 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 优等品率 | 89.1% | 48.3% | 100% | 73.2% | 74.2% | 80.1% | 84.1% | 61.5% |
| 一等品率 | 10.9% | 50.5% | 0 | 26.8% | 25.8% | 19.9% | 15.9% | 38.4% |
| 合格品率 | 0% | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% |

表3  其它物理及外观指标（按规格列举）

| 50D/24f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线密度偏差率 | 线密度变异系数 | 断裂强度 | 断裂强度变异系数 | 断裂伸长变异系数 | 卷曲收缩率 | 卷曲稳定度 | 外观 | 是否符合GB/T 18401要求 |
| 平均 | 1.18 | 0.75 | 4.07 | 5.35 | 7.46 | 8.55 | 79.8 | 符合 | 符合 |
| 最高 | 11.9 | 2.5 | 4.9 | 12 | 12 | 15 | 95.9 | 符合 | 符合 |
| 最低 | -12 | 0.1 | 3.11 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 60 | 符合 | 符合 |
| 优等品率 | 60.8% | 66.8% | 87.8% | 87.9% | 72.3% | 44.2% | 72.9% | 符合 | 符合 |
| 一等品率 | 38.8% | 31.9% | 11.1% | 10.7% | 27.7% | 50.2% | 26.4% | 符合 | 符合 |
| 合格品率 | 1.4% | 2.7% | 1.1% | 1.6% | 0 | 5.6% | 1.7% | 符合 | 符合 |
| 140D/72f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线密度偏差率 | 线密度变异系数 | 断裂强度 | 断裂强度变异系数 | 断裂伸长变异系数 | 卷曲收缩率 | 卷曲稳定度 | 外观 | 是否符合GB/T 18401要求 |
| 平均 | 0.53 | 1.0 | 4.11 | 5.73 | 7.47 | 8.6 | 80.8 | 符合 | 符合 |
| 最高 | 7.9 | 2.4 | 4.89 | 11.6 | 12 | 14.8 | 94.6 | 符合 | 符合 |
| 最低 | -7.4 | 0.1 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | 61.2 | 符合 | 符合 |
| 优等品率 | 67.2% | 67.7% | 88% | 80.1% | 72.3% | 53.4% | 76.4% | 符合 | 符合 |
| 一等品率 | 32.8% | 31.3% | 10.4% | 17.8% | 27.7% | 42.9% | 22% | 符合 | 符合 |
| 合格品率 | 0 | 1.0% | 1.6% | 2.1% | 0 | 3.7% | 1.6% | 符合 | 符合 |
| 280D/96f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线密度偏差率 | 线密度变异系数 | 断裂强度 | 断裂强度变异系数 | 断裂伸长变异系数 | 卷曲收缩率 | 卷曲稳定度 | 外观 | 是否符合GB/T 18401要求 |
| 平均 | 0.36 | 1.13 | 3.96 | 5.91 | 8.33 | 7.5 | 77.1 | 符合 | 符合 |
| 最高 | 10.5 | 2.4 | 4.8 | 11.2 | 11.9 | 14.4 | 94 | 符合 | 符合 |
| 最低 | -5 | 0.2 | 3.17 | 1.8 | 2.1 | 5 | 65 | 符合 | 符合 |
| 优等品率 | 54% | 60% | 82% | 78% | 58% | 30% | 62% | 符合 | 符合 |
| 一等品率 | 44% | 36% | 16% | 20% | 42% | 70% | 38% | 符合 | 符合 |
| 合格品率 | 2% | 4% | 2% | 2% | 0 | 0 | 0 | 符合 | 符合 |

表3  第三方检测机构按标准检测数据(物理指标)

| 规格 | 色号 | 线密度偏差率 | 线密度变异系数 | 断裂强度 | 断裂强度变异系数 | 断裂伸长变异系数 | 卷曲收缩率 | 卷曲稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100D/36f | 黑色 | +11.6 | 0.53 | 4.26 | 3.53 | 2.73 | 3.4 | 75 |
| 50D/24f | 蓝色 | +4.0 | 0.19 | 4.21 | 3.14 | 3.93 | 5.5 | 91.9 |
| 50D/48f | 深灰 | +6.7 | 0.73 | 3.81 | 3.43 | 4.13 | 8.5 | 88.4 |
| 140D/72f | 棕色 | +2.8 | 0.16 | 4.17 | 3.19 | 3.54 | 10.3 | 92.1 |
| 140D/96f | 绿色 | +1.3 | 0.71 | 3.99 | 3.86 | 3.79 | 8.6 | 89.1 |

表4  第三方检测机构按标准检测数据(其他指标)

| 规格 | 色号 | 耐皂洗色牢度 |  | 耐摩擦色牢度 |  | 耐光色牢度 | 染色均匀度 | 外观 | 是否符合GB/T 18401要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变色 | 沾色 | 变色 | 沾色 | 变色 |  |  |  |
| 100D/36f | 黑色 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 符合 | 符合 |
| 50D/24f | 蓝色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 符合 | 符合 |
| 50D/48f | 深灰 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 符合 | 符合 |
| 140D/72f | 棕色 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 符合 | 符合 |
| 140D/96f | 绿色 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 符合 | 符合 |

表5  综合评等试套情况分析

| 规格 | 批数 | 优等品率/% | 一等品率/% | 合格品率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50D/24f | 1792 | 37 | 56.7 | 6.3 |
| 50D/48f | 873 | 34.6 | 60 | 5.4 |
| 100D/36f | 156 | 38.4 | 57.1 | 4.5 |
| 100D/72f | 180 | 30 | 61.7 | 8.3 |
| 140D/72f | 191 | 38.7 | 53.9 | 7.6 |
| 140D/96f | 138 | 42 | 52.2 | 5.8 |
| 280D/96f | 50 | 22 | 72 | 6 |
| 280D/288f | 12 | 16.7 | 66.7 | 16.6 |
| 380D/144f | 6 | 0 | 100 | 0 |
| 380D/288f | 5 | 60 | 40 | 0 |

四  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

筒子染色锦纶弹力丝是将本色锦纶弹力丝通过松式络筒机卷绕在筒子上，再经过筒子染色机进行染色加工而成的有色锦纶弹力丝。其在染色过程中具有浴比小、能耗低、成本小、产量高等优点，符合现代企业节能减排的环保理念。涉及的下游产品已经从原有的服装面料发展到滤布、运输带、水龙带、绳索、渔网、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等非服装领域。色织产品以其色彩丰富、立体感强、色牢度高等特点获得广大消费者的青睐，需求量也在迅速上涨，全行业的锦纶染色弹力丝的加工量为5万吨以上，预计未来3年行业整体加工量可以达到8万吨，产值达到98000万元。国内筒子染色锦纶6弹力丝生产企业主要集中在浙江、江苏、山东、广东等地，生产企业约为150余家。

本文件的制定将为锦纶弹力丝染色企业的加工和贸易提供指导，促进行业健康发展。

五  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

国际和国外无直接对应的产品标准可参考，主要根据我国生产实际以及国外客户的要求制定。

六  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章要求。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八  标准性质的建议说明

本文件作为推荐性行业标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

发布后六个月贯彻此文件。

十  废止现行相关标准的建议

无。

十一  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2022年4月