《棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布》

行业标准编制说明

一  工作简况

1.1  任务来源

根据工信厅科［2020］181号文，《棉莫代尔纤维混纺纱与涤纶长丝交织双层本色布》行业标准列入2020年行业标准制修订计划（计划号：2020-1071T-FZ），按照计划进度，应于2022年完成报批。

1.2  主要工作过程

以棉莫代尔纤维混纺纱与涤纶长丝交织制成的本色布，既有棉、莫代尔柔软、舒适、吸湿透气、爽滑的特点，又有涤纶长丝保型性优良的特性，产品主要用于家纺。产品开发至今，市场反应好，深受欢迎。因标准缺失，企业无法形成相应的约束，给日常企业的生产和贸易带来极大的布边，贸易与监督检验工作带来很多麻烦，甚至会引发争议或引起纠纷。因此，制定《棉莫代尔纤维混纺纱与涤纶长丝交织双层本色布》行业标准迫在眉睫。

2020年7月，行业标准计划项目下达后，随即成立起草小组。

2020年8月～2022年2月，起草单位结合目前纺织贸易现状，广泛开展市场调研，了解行业发展趋势、企业生产情况、产品品种结构、产品品质质量情况等一系列工作，完成标准初稿。

2022年3月，初稿交起草小组讨论、修改后，形成征求意见稿。

经向使用棉莫代尔纤维混纺纱、棉莫代尔纤维混纺双股线，根据棉纺织品标准命名规则，标准名称调整为《棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布》。

1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。

本文件起草单位：

主起草单位通过企业调研、产品试验与分析，结合企业实际贸易交往的需求，起草《棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布》草稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  文件编制原则和主要内容

2.1  制定文件的原则

1） 文件编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2） 制定文件的目的是适应市场的要求，从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

3） 文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求，力求纱、布、染标准前后衔接。

4） 测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  制定文件的主要内容

2.2.1  章节：按照范围、规范性引用文件、术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存章节编写。

2.2.2  范围：本文件规定了棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。适用于机织生产的棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布。

2.2.3  产品品等分为优等品、一等品、二等品，低于二等品为等外品。

2.2.4  棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布要求分为内在质量和外观质量两个方面，内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、纤维含量偏差、单位面积无浆干燥质量偏差率、断裂强力、棉结疵点格率七项，外观质量为布面疵点一项。

三  主要试验（或验证）情况

本次制定，由于产品经纱使用棉与莫代尔纤维混纺纱、棉莫代尔纤维混纺双股线，因此，考核指标参照GB/T 406-2018《棉本色布》、FZ/T 13042-2017《棉双层本色布》、FZ/T 13033-2016《棉与涤纶长丝交织本色布》等行业标准，结合本产品特性以及现贸易要求而制定。内在质量考核项目有织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、纤维含量偏差、单位面积无浆干燥质量偏差率、断裂强力、棉结疵点格率；外观质量中，布面疵点评分限度分等规定为分每百平方米等。验证数据收集十七个品种多批次的产品，进行分析汇总见表1。

表1  十七个产品组织规格

| 序号 | 组织规格 |
| --- | --- |
| 1 | JC/Mod14.8+JC/Mod14.8×2（14：1）（1：1）/ TDTY 82.5dtex（1：1） 1094.0/826.5 236.0cm 236.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 2 | JC/Mod14.8+JC/Mod14.8×2（14：1）（1：1）/ TDTY 82.5dtex（1：1） 1068.0/787.5 266.5cm 227.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 3 | JC/Mod11.7+JC/Mod11.8×2（13：1）（1：1）/ TDTY 55.5dtex（1：1） 1138.0/945.0 239.0cm 192.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 4 | JC/Mod11.7+JC/Mod11.8×2（17：1）（1：1）/ TDTY 55.5dtex（1：1） 1015.5/866.0 246.0cm 171.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 5 | JC/Mod10.7+JC/Mod19.7×2（14：1）（1：1）/ TDTY 82.5dtex（1：1） 1311.5/1067.0 261.5cm 201.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 6 | JC/Mod9.8+JC/Mod19.7×2（13：1）（1：1）/ TDTY 55.5dtex（1：1） 1194.5/905.5 254.0cm 171.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 7 | JC/Mod9.8+JC/Mod19.7×2（16：1）（1：1）/ TDTY 55.5dtex（1：1） 1004.0/748.0 254.0cm 176.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 8 | JC/Mod19.7+JC/Mod14.8×2（11：1）（1：1）/ TDTY 111.0dtex（1：1） 859.5/708.5 223.5cm 249.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 9 | JC/Mod10.7+JC/Mod19.7×2（10：1）（1：1）/ TDTY 111.0dtex（1：1） 938.0/771.0 223.5cm 192.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 10 | JC/Mod10.7+JC/Mod19.7×2（10：1）（1：1）/ TDTY 111.0dtex（1：1） 899.0/748.0 223.5cm 185.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 11 | JC/Mod10.7+JC/Mod19.7×2（11：1）（1：1）/ TDTY 111.0dtex（1：1） 1017.0/787.5 223.5cm 202.0g/m2双层布平纹(1:1) |
| 12 | JC/Mod7.4+JC/Mod11.8×2（13：1）（1：1）/ TDTY 38.8dtex（1：1） 1440.0/1043.0 233.5cm 148.0g/m2双层布平纹 |
| 13 | JC/Mod10.74+JC/Mod21.5×2(20:1)（1：1）/TDTY 55.5dtex（1：1） 1074.5/1063.0 246cm 187.0g/m2双层布2/1斜纹 |
| 14 | JC/Mod10.74+JC/Mod21.5×2(13:1)（1：1）/TDTY 55.5dtex（1：1） 1121.5/945.0 261.5cm 215.0g/m2双层布2/1斜纹 |
| 15 | JC/Mod9.84+JC/Mod19.7×2(10:1)（1：1）/TDTY 55.5dtex（1：1） 1192.5/1102.0 254.0cm 185.0g/m2双层布2/1斜纹 |
| 16 | JC/Mod9.84+JC/Mod19.7×2(10:1) 1：1）/TDTY 82.5dtex（1：1） 1192.5/985.0 254.0cm 205.0g/m2双层布2/1斜纹 |
| 17 | JC/M8.4+JC/Mod16.8×2(14:1)（1：1）/TDTY 55.5dtex（1：1） 1180.5/1094.4 264.0cm 163.0g/m2双层布2/1斜纹 |

3.1  范围

该类双层机织物主要作为充羽绒或其他填充物的家纺用品，总体密度较大，组织基本上以平纹为主和少量的斜纹组织品种，经纱全部采用精梳棉与莫代尔纤维混纺的紧密纺纱线，纬纱为涤纶弹力丝，经交织生产制成双层织物。因此范围为：本文件适用于经向为精梳棉与莫代尔纤维混纺纱线、纬向为涤纶弹力丝，机织生产的双层本色布。

3.2  定义

棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布：经向使用棉莫代尔纤维混纺纱线，纬向使用涤纶弹力丝，交织制成的双层机织物。

3.3  分类、标识

原料代号  经纱线密度（tex）（表经+里经）（配置比例）/纬纱线密度（tex）（表纬+里纬）（配置比例）  经纱密度（根/10cm）/纬纱密度（根/10cm） 幅宽（cm） 表组织结构/里组织结构  单位面积质量（g/m2）。

示例：

JC/Mod14.8+JC/Mod14.8×2（14：1）（1:1）/TDTY82.5dtex（1:1）  1094.0/826.5 236.0 平纹232.0

其中：

JC/Mod14.8+JC/Mod14.8×2（14：1）（1:1）——表示经纱为棉与莫代尔纤维混纺纱单纱与股线，两者配置为14:1，单纱线密度为14.8tex，股线线密度为14.8×2tex股线，表里配置1:1；

TDTY82.5dtex（1:1）——表示纬纱为涤纶弹力丝，线密度为82.5 dtex，表里配置1:1；

1094.5/826.5——表示经密1094.5根/10 cm，纬密826.5根/10 cm；

236.0 平纹——表示幅宽为236.0 cm的平纹组织；

232.0 ——表示单位面积无浆干燥质量为232.0 g/m2。

3.4  内在质量

3.4.1  织物组织

织物组织不符合设计要求属严重不符合，用户无论如何也不可能接受，因此，优等品、一等品、二等品都应符合设计要求。

3.3.2  幅宽偏差率、密度偏差率

幅宽偏差率：在贸易结算中，幅宽是核算面料的价格时也是一个重要参数，幅宽变化会影响后道工序的加工成本，因此合理控制幅宽偏差率既有利于后工序的加工，又有利于贸易结算，幅宽偏差率指标参照GB/T406的要求执行。优等品-1.0%～+1.2%，一等品-1.0～+1.5%，二等品-1.5～+2.0%。验证数据见表2，其中：优等品100%。

密度偏差率：按贸易要求，经纬密度偏差率考核正负偏差，有利于稳定布面风格，满足市场需求，提高产品档次。因此，本次制定设置此指标，具体参照GB/T406的要求经密：优等品－1.2%～+1.2%，一等品－1.5%～+1.5%；纬密：优等品－1.0%～+1.2%，一等品－1.0%～+1.5%。密度偏差率考核限度为二等品，验证数据见表2，优等品100%。

表2  幅宽偏差率、密度偏差率验证数据

| 序号 | 设计 | 幅宽cm/偏差率% | 设计 | 经密（根/10cm）/偏差率% | 设计 | 纬密（根/10cm）/偏差率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 236.0 | 235.0/-0.4 237.5/+0.6 236.8/+0.3 236.8/+0.1 | 1094.0 | 1096.0/+0.2 1094.0/0.0 1095.0/+0.1 1092.0/-0.2 | 826.5 | 825.6/-0.1 826.3/-0.0 827.0/+0.1 826.8/+0.0 |
| 2 | 266.5 | 268.0/+0.6 267.5/+0.4 265.5/-0.4 265.9/-0.2 | 1058.0 | 1057.0/-0.1 1056.0/-0.2 1059.0/+0.1 1057.0/-0.1 | 787.5 | 788.0/+0.1 788.5/+0.1 787.5/+0.0 787.0/-0.1 |
| 3 | 239.0 | 238.0/+0.4 241.0/+0.8 239.0/+0.0 240.0/+0.4 | 1138.0 | 1140.0/+0.2 1141.0/+0.3 1139.0/+0.0 1140.0/+0.2 | 945.0 | 946.0/+0.1 945.5/+0.1 947.0/+0.2 946.3/+0.1 |
| 4 | 246.0 | 247.0/+0.4 246.5/+0.2 247.4/+0.6 245.8/-0.1 | 1015.5 | 1018.0/+0.2 1018.0/+0.2 1016.0/+0.0 1014/-0.2 | 866.0 | 864.0/-0.2 866.4/+0.0 865.4/-0.1 867.0/+0.1 |
| 5 | 261.5 | 260.0/-0.6 262.8/+0.5 262.0/+0.2 262.4/+0.3 | 1311.5 | 1313.0/+0.1 1310.0/-0.1 1314.0/+0.2 1312.0/+0.0 | 1067.0 | 1065.0/-0.2 1068.4/+0.1 1064.5/-0.2 1067.2/+0.0 |
| 6 | 254.0 | 254.3/+0.1 254.8/+0.3 255.2/+0.5 255.7/+0.5 | 1194.5 | 1192.0/-0.2 1195.0/+0.0 1194.0/-0.0 1192.0/-0.2 | 905.5 | 905.8/+0.0 907.2/+0.2 906.4/+0.1 904.3/-0.1 |
| 7 | 254.0 | 255.0/+0.4 254.2/+0.1 256.3/+0.9 254.0/+0.0 | 1004.0 | 1001.0/-0.3 1004.0/+0.0 1004.0/+0.0 1002.0/-0.1 | 748.0 | 748.8/+0.1 749.2/+0.2 747.1/-0.1 749.5/+0.2 |
| 8 | 223.5 | 222.8/-0.3 222.4/-0.4 223.4/-0.0 224.4/+0.4 | 859.5 | 861.0/+0.2 860.0/+0.1 859.0/+0.0 861.0/+0.2 | 708.5 | 709.5/+0.1 710.0/+0.2 708.0/-0.1 709.0/+0.1 |
| 9 | 223.5 | 222.7/-0.4 224.5/+0.4 225.0/+0.7 224.8/+0.6 | 938.0 | 936.0/-0.2 939.0/+0.1 936.0/-0.2 937.0/-0.1 | 771.0 | 772.5/+0.2 771.0/0.0 772.0/+0.1 771.8+0.1 |
| 10 | 223.5 | 224.8/+0.6 224.0/+0.2 225.0/+0.7 223.4/-0.0 | 899.0 | 900.0/+0.1 903.0/+0.4 900.0/+0.1 901.0/+0.2 | 748.0 | 750.0/+0.3 749.0/+0.1 748.5/+0.1 749.3/+0.1 |
| 11 | 223.5 | 224.0/+0.2 224.7/+0.5 223.8/+0.1 225.0/+0.7 | 1017.0 | 1015.0/-0.2 1017.0/+0.0 1014.0/-0.4 1018.0/+0.1 | 787.5 | 789.0/+0.2 788.3/+0.1 787.0/-0.1 789.2/+0.2 |
| 12 | 233.5 | 234.8/+0.6 235.0/+0.6 235.0/+0.6 234.5/+0.4 | 1440.0 | 1443.0/+0.2 1443.0/+0.2 1440.0/+0.0 1444.0/+0.3 | 1043.0 | 1045.0/+0.2 1045.3/+0.2 1044.2/+0.1 1043.5/+0.0 |
| 13 | 246.0 | 247.0/+0.4 247.3/+0.5 246.1/+0.0 246.7/+0.3 | 1074.5 | 1077.0/+0.2 1075.0/+0.0 1074.2/-0.0 1076.2/+0.2 | 1063 | 1064.8/+0.2 1063.9/+0.1 1062.4/-0.1 1063.2/+0.0 |
| 14 | 261.5 | 262.8/+0.5 263.4/+0.7 262.0/+0.2 262.3/+0.3 | 1121.5 | 1124.0/+0.3 1123.1/+0.1 1122.7/+0.1 1123.4/+0.2 | 945 | 947.5/+0.3 946.7/+0.2 945.2/+0.0 946.0/+0.1 |
| 15 | 254.0 | 255.6/+0.6 255.0/+0.4 255.7/+0.7 254.5/+0.2 | 1192.5 | 1191.0/-0.1 1192.3/-0.0 1191.5/-0.1 1193.0/+0.0 | 1102 | 1101.5/-0.0 1103.0/+0.1 1102.7/+0.1 1103.6/+0.1 |
| 16 | 254.0 | 253.2/-0.3 254.2/+0.1 254.7/+0.3 255.2/+0.4 | 1192.5 | 1192.9/-0.0 1193.8/+0.1 1194.0/+0.1 1195.0/+0.2 | 985 | 987.0/+0.2 986.2/+0.1 987.5/+0.3 985.4/+0.0 |
| 17 | 264.0 | 266.0/+0.8 265.1/+0.4 265.3/+0.5 264.7/+0.3 | 1180.5 | 1181.5/+0.1 1182.5/+0.2 1179.3/-0.2 1180.7/+0.0 | 1094.5 | 1097.0/+0.2 1096.2/+0.2 1095.5/+0.1 1097.4/+0.3 |

3.2.3  单位面积无浆干燥质量偏差率、纤维含量偏差

单位面积无浆干燥质量偏差率：根据目前贸易实际情况，很多客户都对织物的无浆单位面积质量有具体要求，所以为维护贸易双方的利益，本次制定，设置单位面积无浆干燥质量偏差率考核项目，具体指标参照GB/T406，根据经纬密度偏差率及纱线纱支偏差率，并结合客户一般要求及后道染厂实际加工情况进行综合考虑，优等品-3.0%～+3.0%，一、二等品-5.0%～+5.0%。验证数据见表2，其中：100%符合要求。

纤维含量偏差：由于各种原料间的价格差异较大，性能差异也比较大，因此纤维含量是当前贸易和检测的重点。本次制定，设置纤维含量偏差考核指标。按照贸易要求，优等品-2.0%～+2.0%，一等品-2.5%～+2.5%，二等品-3.0%～+3.0%。验证数据见表3,100%符合。

表3  单位面积无浆干燥质量偏差率、纤维含量偏差验证数据

| 序号 | 单位面积无浆干燥质量/(g/m2) |  |  | 纤维含量偏差/%（C/T/Mod） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计 | 实测/(g/m2) | 偏差率/% | 设计 | 实测/% |
| 1 | 236.0 | 233.4/238.1/236.4 | -1.1/+0.9/+0.2 | 57.1/28.6/14.3 | 57.3/28.0/14.7 56.6/28.8/14.6 57.1/28.4/14.5 |
| 2 | 227.0 | 227.1/229.2/226.8 | +0.1/+1.0/-0.1 | 57.4 /28.3/14.3 | 57.7/28.1/14.2 57.3/27.9/14.8 56.9/28.4/14.7 |
| 3 | 192.0 | 191.6/192.4/194.3 | -0.2/+0.2/+1.2 | 36.7/26.7/36.6 | 36.2/26.7/37.2 36.5/26.7/36.9 37.1/26.3/36.6 |
| 4 | 171.0 | 172.0/173.4/168.9 | +0.6/+1.4/-1.2 | 36.2/27.6/36.2 | 35.9/27.7/36.5 36.4/27.3/36.3 35.8/27.8/36.4 |
| 5 | 201.0 | 198.9/203.1/204.3 | -1.0/+1.0/+1.6 | 49.8/28.9/21.3 | 50.2/28.7/21.1 49.5/28.6/21.9 50.0/29.1/20.9 |
| 6 | 171.0 | 174.2/171.6/172.7 | +1.9/+0.4/+1.0 | 49.9/28.7/21.4 | 50.5/28.8/20.7 50.1/28.5/21.4 50.0/28.9/21.1 |
| 7 | 176.0 | 176.9/178.3/175.8 | +0.5/+1.3/-0.1 | 46.2/23.1/30.7 | 46.0/23.1/30.9 45.7/23.0/31.3 45.9/23.1/31.0 |
| 8 | 249.0 | 253.3/248.7/249.5 | +1.7/-0.1/+0.2 | 34.5/31.0/34.5 | 34.1/31.0/34.9 34.8/31.1/34.1 35.0/31.0/34.0 |
| 9 | 192.0 | 194.4/191.8/190.2 | +1.3/+0.1/-0.9 | 44.9/43.8/11.3 | 44.6/43.6/11.8 44.5/43.7/11.8 45.2/43.9/10.9 |
| 10 | 185.0 | 183.5/185.6/184.2 | -0.8/+0.3/-0.4 | 33.6/44.0/22.4 | 34.0/44.2/21.8 33.8/44.0/22.2 33.4/44.1/22.5 |
| 11 | 202.0 | 200.4/204.1/203.7 | -0.8/+1.0/+0.8 | 34.5/42.5/23.0 | 35.0/42.7/22.3 34.2/42.5/23.3 34.6/42.3/23.1 |
| 12 | 148.0 | 147.3/149.5/150.5 | -0.5/+1.0/+1.7 | 58.6/26.8/14.6 | 58.8/26.9/14.3 58.4/26.6/15.0 58.5/26.7/14.8 |
| 13 | 187.0 | 188.3/186.0/188.6 | +0.7/-0.5/+0.9 | 34.6/30.8/34.6 | 34.9/31.0/34.1 34.3/30.5/35.2 34.5/30.6/34.9 |
| 14 | 215.0 | 213.0/216.4/217.7 | -0.9/+0.7/+1.3 | 32.2/35.6/32.2 | 31.8/35.3/32.9 32.4/35.5/32.1 32.0/35.3/32.7 |
| 15 | 185.0 | 188.0/183.3/186.5 | +1.6/-0.9/+0.8 | 40.6/32.4/27.0 | 40.2/32.6/27.2 40.4/32.2/27.4 40.3/32.3/27.4 |
| 16 | 205.0 | 208.4/206.1/203.6 | +1.7/+0.5/-0.6 | 36.6/39.0/24.4 | 36.8/39.2/24.0 37.0/39.1/23.9 36.3/39.0/24.7 |
| 17 | 163.0 | 166.2/161.2/164.8 | +1.8/-1.1/+1.1 | 44.5/36.4/19.1 | 44.9/36.3/18.7 44.6/36.5/18.9 44.4/36.3/19.0 |

3.2.5  断裂强力

织物在使用中要承受不断洗涤、拉伸等外力作用，强力大小严重影响面料的使用性能，因此，必须严格考核织物的断裂强力。本产品经向为棉与莫代尔混纺纱线，纬向为涤纶弹力丝机织生产的双层布，断裂强力参照FZ∕T 13042-2017《棉双层本色布》的方法，根据织物总紧度考核最低断裂强力。根据现有产品统计，织物总紧度范围91.4%～108.4%，贸易中，按照织物总紧度95%以下、95%及以上～100%、100%及以上三档，分经纬向考核最低断裂强力。具体考核要求见表4。目前，产品有限，对于150g/m2及以下产品无法采集到数据，断裂强力按供需双方协商确定。

验证情况见表5，断裂强力100%符合要求。

表4  断裂强力考核要求

| 项 目 | 标 准 |  |  | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断裂强力/N | 织物总紧度 | 95%以下 | 经向 | ≥ 350 | ≥ 330 | - |
|  |  |  | 纬向 | ≥ 400 | ≥ 380 | - |
|  |  | 95%及以上～100% | 经向 | ≥ 400 | ≥ 380 | - |
|  |  |  | 纬向 | ≥ 460 | ≥ 480 | - |
|  |  | 100%及以上 | 经向 | ≥ 450 | ≥ 430 | - |
|  |  |  | 纬向 | ≥ 520 | ≥ 500 | - |

表5  断裂强力验证数据

| 序号 | 总紧度/% | 断裂强力/N |  | 序号 | 总紧度/% | 断裂强力/N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经向 | 纬向 |  |  | 经向 | 实测/N |
| 1 | 102.8 | 934 961 990 942 | 1183 1169 1200 1160 | 10 | 100.0 | 753 742 730 764 | 1236 1200 1237 1214 |
| 2 | 105.0 | 950 937 928 945 | 1122 1154 1145 1133 | 11 | 98.7 | 708 732 720 685 | 1316 1350 1326 1343 |
| 3 | 105.6 | 945 973 962 957 | 917 937 912 925 | 12 | 108.4 | 842 878 829 847 | 853 869 864 870 |
| 4 | 106.0 | 853 876 862 871 | 834 827 846 821 | 13 | 99.9 | 792 803 789 795 | 945 937 952 964 |
| 5 | 99.67 | 860 875 857 848 | 1423 1440 1400 1419 | 14 | 104.5 | 883 845 864 838 | 1150 1131 1147 1129 |
| 6 | 102.8 | 861 858 872 868 | 895 880 891 873 | 15 | 98.3 | 775 768 791 783 | 1024 1051 1043 1032 |
| 7 | 105.9 | 872 862 855 868 | 718 700 711 698 | 16 | 94.0 | 852 842 875 838 | 1209 1236 1240 1218 |
| 8 | 102.4 | 965 947 954 938 | 1215 1197 1208 1190 | 17 | 91.4 | 698 723 710 694 | 936 911 924 931 |
| 9 | 99.5 | 782 795 807 790 | 1316 1294 1302 1285 | - |  |  |  |

3.2.6  棉结疵点格率

经纱为精梳棉与莫代尔纤维混纺纱，纬纱为涤纶长丝，杂质很少，杂质本身对成品布面影响小，故不用考核棉结杂质疵点格率；但经纱在纺纱过程中形成的棉结，对成品加工后的布面影响较大，故本文件考核棉结疵点格率。考核指标的分类方式参照FZ/T 13052-2021《棉与莱赛尔纤维混纺本色布》，首先按照织物分类：平纹和斜纹，再按照织物总紧度分档：95%以下、95%及以上～100%、100%及以上三档，设置考核指标。考核指标参照13033-2016《棉与涤纶长丝交织本色布》中精梳织物，具体要求见表6。试套数据见表7，优等品69.1%，一等品30.9%。

表6  棉结疵点格率分等规定

| 织物分类 | 织物总紧度/% | 棉结疵点格率/% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 |
| 平纹组织 | 95以下 | ≤4 | ≤10 |
|  | 95及以上～100 | ≤5 | ≤12 |
|  | 100及以上 | ≤6 | ≤14 |
| 斜纹组织 | 95以下 | ≤5 | ≤13 |
|  | 95及以上～100 | ≤6 | ≤14 |
|  | 100及以上 | ≤7 | ≤15 |
| 注：棉结疵点格率超过表6规定降到二等为止。 |  |  |  |

表7  棉结疵点格率验证数据

| 序号 | 总紧度/% | 棉结疵点格率/% |  | 序号 | 总紧度/% | 棉结疵点格率/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准(优/一） | 实测 |  |  | 标准(优/一） | 实测 |
| 1 | 102.8 | 6/14 | 3/2/4/6 | 10 | 100.0 | 6/14 | 7/2/3/5 |
| 2 | 105.0 | 6/14 | 5/4/8/7 | 11 | 98.7 | 5/12 | 3/6/5/5 |
| 3 | 105.6 | 6/14 | 3/5/8/6 | 12 | 108.4 | 6/14 | 11/5/7/8 |
| 4 | 106.0 | 6/14 | 5/4/4/3 | 13 | 99.9 | 6/14 | 5/4/7/6 |
| 5 | 99.67 | 5/12 | 4/10/8/6 | 14 | 104.5 | 7/15 | 4/3/5/7 |
| 6 | 102.8 | 6/14 | 5/9/4/7 | 15 | 98.3 | 6/14 | 6/5/8/4 |
| 7 | 105.9 | 6/14 | 8/4/6/9 | 16 | 94.0 | 5/13 | 4/7/5/3 |
| 8 | 102.4 | 6/14 | 3/6/4/1 | 17 | 91.4 | 5/13 | 3/5/8/4 |
| 9 | 99.5 | 5/12 | 6/4/5/8 |  |  |  |  |

3.3  外观质量

3.3.1  布面疵点允许评分限度

现出口贸易中，局部性疵点允许评分数按分每百平方码执行，一等品指标为20分/100平方码，相当于24分/100m2。因此，本次制定，结合国内外贸易情况一等品指标设置为≤28分/100m2更加符合要求，同理，优等品≤18分/100m2，二等品为≤40分/100m2。验证情况见表8，从验证情况看，优等品88.5%，一等品11.5%。

表8  外观质量验证数据

| 序号 | 产量 | 检验数量/m | 实测 | 序号 | 产量 | 检验数量/m | 实测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4800 | 360 | 13/15/12/17/22 | 10 | 9600 | 360 | 10/14/19/11/18 |
| 2 | 36000 | 1440 | 16/12/22 | 11 | 8000 | 240 | 15/12/18/17/12/11 |
| 3 | 32460 | 1200 | 11/14/18/12/10/19 | 12 | 24000 | 720 | 10/12/9/11/18/14 |
| 4 | 9600 | 360 | 18/13/15/11/14 | 13 | 6000 | 360 | 10/8/11/8/9/10 |
| 5 | 40320 | 2880 | 13/17/11/19/17 | 14 | 7860 | 480 | 14/12/12/13/15/13 |
| 6 | 12000 | 960 | 19/21/17/11 | 15 | 14400 | 600 | 10/12/11/9/11/8 |
| 7 | 8700 | 480 | 14/13/12/15/10 | 16 | 20000 | 720 | 14/16/11/18/19/16 |
| 8 | 12680 | 240 | 10/8/12/11/7/20 | 17 | 10000 | 600 | 20/18/17/19/14/14 |
| 9 | 16800 | 600 | 11/8/12/10/12 |  |  |  |  |

3.3.2  布面疵点评分规定、布面疵点的量计、评分说明

为规范标准的计量统一性，本文件中外观疵点的评分规定，布面疵点的量计，评分说明参考引用了GB/T 17759《本色布布面疵点检验方法》标准中布面疵点的量计、评分说明、处理规定的内容。

3.4  试验方法

本文件幅宽、长度测定按GB/T 4666执行，密度测定按GB/T 4668执行，断裂强力测定按GB/T 3923.1执行，棉结疵点格率检验按FZ/T 10006执行，外观质量检验按GB/T 17759执行，单位面积无浆干燥质量测定按FZ/T10026执行。

3.5  检验规则、标志、包装

按现有相关的标准执行。

四  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

以经纱用棉与莫代尔混纺纱线，纬纱使用涤纶长丝交织制成的本色布，既有棉和莫代尔柔软、舒适、吸湿透气和爽滑的特点，又有涤纶长丝保型性优良的特性，产品主要用家纺。常规的组织规格：JC/Mod14.8+JC/Mod14.×2（14:1）（1:1）×TDTY 82.5dtex（1:1） 1094.5/826.5 236.0cm 232.0g/m2双层布、JC/Mod10.7+JC/Mod21.5×2(13:1) （1:1）/TDTY 55.5dtex（1:1） 1121.5/945.0 261.5cm 215.0g/m2双层布(2/1)等。棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布行业的市场规模每年递增8%以上，销售收入更是达到每年10%左右的增长率，可见未来市场潜力大。据统计，生产棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布300万米，销售额9100万元，取得较好的利润水平。

《棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层本色布》的制定，一方面可引导企业规范生产，另一方面也有利于提高产品质量，同时便于生产商、经销商、消费者、质检等机构的相互监督，提高特色产品在市场中的竞争力。

五  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

外观质量评定方法参考美标4分制，这是目前国际通用的纺织品外观质量检验方法。

六  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八  标准性质的建议说明

本文件作为推荐性行业标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议发布后六个月起贯彻此文件。

十  废止现行相关标准的建议

无

十一  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2022年04月