ICS 59.080.20

CCS W 12

中华人民共和国纺织行业标准

FZ

FZ/T ××××-××××

筒子染色锦纶弹力丝

Package dyed polyamide drawn textured yarn

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会（SAC/TC 209/SC 10）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

筒子染色锦纶弹力丝

- 1  范围

本文件规定了筒子染色锦纶弹力丝的术语和定义、产品标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装。

本文件适用于经筒子染色，总线密度7.0 dtex～450.0 dtex，单丝线密度在0.4 dtex～5.0 dtex的锦纶6弹力丝。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250   纺织品  色牢度实验  评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3920  纺织品  色牢度实验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008  纺织品  色牢度实验  耐皂洗色牢度

GB/T 8427—2019  纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 4841.3—2006  染料染色标准深度色卡  2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 6502  化学纤维  长丝取样方法

GB/T 6506—2017  合成纤维  变形丝卷缩性能试验方法

GB/T 14343  化学纤维  长丝线密度试验方法

GB/T 14344  化学纤维  长丝拉伸性能试验方法

GB 18401  国家纺织品基本安全技术规范

FZ/T 10008  棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装

FZ/T 50008—2015  锦纶长丝染色均匀度试验方法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

筒子染色锦纶弹力丝  package dyed polyamide drawn textured yarn

将本色锦纶弹力丝卷绕在筒子上，通过筒子染色工艺加工而成的有色锦纶弹力丝。

- 4  产品标记

4.1  筒子染色锦纶弹力丝产品规格以线密度(dtex)、单丝根数(纺丝板孔数f)表示。

4.2  产品标记应包含：颜色（或代号）、产品名称、产品规格、产品批号等有效信息。

示例：线密度为78.0 dtex，单丝根数为24的红色筒子染色锦纶6弹力丝，批号02，可写为：红色 筒子染色锦纶6弹力丝 78.0 dtex/24 f 02。

- 5  要求

5.1  项目

筒子染色锦纶弹力丝技术要求分为理化性能和外观质量。理化性能包括线密度偏差率、线密度变异系数、断裂强度、断裂强度变异系数、断裂伸长率、断裂伸长率变异系数、卷曲收缩率、卷曲稳定度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度（湿摩）、耐光色牢度、染色均匀度、安全性能共十三项。外观质量包括色差、污渍、毛丝、双丝共四项。

5.2  分等规定

5.2.1  产品质量等级分为优等品、一等品、合格品。

5.2.2  筒子染色锦纶弹力丝理化性能按批评定，并以其中最低一项评等；外观质量按个评定，以其中最低的一项评等。

5.3  技术要求

筒子染色锦纶弹力丝技术要求按表1、表2规定。

表1  筒子染色锦纶弹力丝理化性能技术要求

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线密度偏差率/% |  | ±4.0 | ±8.0 | ±12.0 |
| 线密度变异系数/% ≤ |  | 1.20 | 1.80 | 2.50 |
| 断裂强度/（cN/dtex） ≥ |  | 3.50 | 3.30 | 3.10 |
| 断裂强度变异系数/% ≤ |  | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 断裂伸长率/% |  | M1 a±5.0 | M1±6.0 | M1±8.0 |
| 断裂伸长变异系数/% ≤ |  | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| 卷曲收缩率/% ≥ |  | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
| 卷曲稳定度/% ≥ |  | 75.0 | 65.0 | 60.0 |
| 耐皂洗色牢度/级 ≥ | 变色 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 沾色 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 耐摩擦色牢度/级 ≥ | 干摩 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 湿摩 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| 耐光色牢度b/级 ≥ | 变色 | 3-4 | 3 | 2-3（深色3） |
| 染色均匀度/级 ≥ |  | 4-5 | 4 | 3-4 |
| 安全性能 | 按GB 18401规定执行 |  |  |  |
| 注1：加捻弹力丝的卷曲收缩率、卷曲稳定度由供需双方协商确定。 注2：染色均匀度为同一生产批次中不同筒子的染色丝之间的色差程度和同一筒子染色丝的外层、中层与内层之间的色差程度。 |  |  |  |  |
| a M1为断裂伸长率中心值，一般在20%～35%之间，具体由坯丝生产厂与客户协商确定，一旦确定不得任意变更。 b 色别按GB/T 4841.3分档，颜色深于1/12标准深度为深色，颜色浅于等于1/12标准深度为浅色。 |  |  |  |  |

表2  筒子染色锦纶6弹力丝外观质量技术要求

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色差/级 ≥ | 按色卡或来样 | 4 | 3-4 | 3-4 |
|  | 同批内 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 污渍 |  | 表面不允许 |  |  |
| 毛丝、双丝 |  | 不允许 |  |  |

- 6  试验方法

6.1  线密度偏差率、线密度变异系数试验

按GB/T 14343规定执行。

6.2  拉伸性能断裂强度、断裂强度变异系数、断裂伸长率、断裂伸长率变异系数试验

按GB/T 14344规定执行。

6.3  卷曲收缩率和卷曲稳定性试验

按GB/T 6506—2017规定执行，其中9.7中绞丝承受张力为1.0 cN/dtex，其它试验程序不变。

- 6.4  耐皂洗色牢度试验

按GB/T 3921—2008中方法C（3）规定执行，采用多纤维贴衬。

- 6.5  耐摩擦色牢度试验

按GB/T 3920规定执行，试样按FZ/T 50008—2015中7.2要求编织袜带。

- 6.6  耐光色牢度试验

按GB/T 8427—2019中方法3规定执行，试样按FZ/T 50008—2015中7.2要求编织袜带。

- 6.7  染色均匀度试验

取同一色丝的内、中、外层或多层及同缸4筒以上的色丝按FZ/T 50008—2015中7.2要求编织袜带，并按FZ/T 50008—2015中7.5评定。

- 6.8  安全性能要求

按GB 18401规定执行。

- 6.9  外观质量

6.9.1  色差：采用室内北向自然光源，入射光与样品成45°，观测者视线与样品基本垂直，如光源不足，照度低于600 lx时，采用D65标准光源，按GB/T 250评定。

6.9.2  污渍、毛丝、双丝：以成型的色丝目测，结果按表2符合项定等。

- 7  检验规则

7.1 取样

7.1.1  同一规格、同一品种、同一生产批次的产品作为一个检验批。

7.1.2  理化性能中的安全性能项目、染色牢度任取一筒作为样品进行检测，其他项目取样则按GB/T 6502规定执行。

7.1.3  外观质量以筒为单位抽样，抽样数量按照GB/T 2828.1—2012标准正常一次抽样方案，一般检验水平I，接收质量限(AQL)为4.0，具体抽样方法按表3规定。

表3  外观质量检验抽样方案

单位为筒

| 批量N | 样本量n | 接收数Ac | 拒收数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～90 | 3 | 0 | 1 |
| 91～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501～1200 | 32 | 3 | 4 |
| 1201～3200 | 50 | 5 | 6 |
| 3201～10000 | 80 | 7 | 8 |
| 注：当批量小于样本量时，全数检验。 |  |  |  |

- 7.2  检验结果的判定

7.2.1  理化性能批的检验

理化性能要求按表1进行验收，验收方法按6.1～6.8执行，检验结果以全批抽验样品合格作为全批合格。

- 7.2.2  外观质量批的检验

外观质量批按表2进行验收，结果判定按表3执行，不合格数小于或等于Ac，则判检验批合格；不合格数大于或等于Re，则判检验批不合格。

- 7.2.3  综合质量批的检验

综合质量批判定按理化性能抽样检验和外观质量抽样检验中最低品等判定。

- 7.3  复验

7.3.1  如供需双方对检验结果或质量有异议时，在合同规定期限内，可由双方重新抽取相同数量的产品进行复验。

7.3.2  复验结果的判定同7.2条。

7.3.3  复验以一次为准，凡判定合格的应作全批合格，判定不合格的应作全批不合格。

- 8  标志、包装

按FZ/T 10008规定执行。

- 9  其他

用户对本产品有特殊要求者，供需双方可另订协议。