FZ

ICS 59.080.30

CCS W 13

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13026-××××

代替FZ/T 13026-2013

棉强捻本色绉布

Hard twisted cotton grey crepe fabric

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替本标准替代FZ/T 13026-2013《棉强捻本色绉布》，与FZ/T 13026-2013相比，主要技术变化如下：

——增加了产品标识内容；

——内在质量中，织物组织二等品指标调整为符合设计要求，密度偏差率考核调整为正负偏差，增加了单位面积无浆干燥质量偏差率考核项目（见表1，2013版表1）；

——棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率调整了按平均线密度分类的范围，提升了考核指标（见表2，2013版表2）；

——布面疵点评分限度分等规定调整为分每百平方米并提升考核指标（见表3，2013版表3）；

——调整了附录A部分内容。

——删除了原附录B、附录C。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会（SAC/TC 209/SC 10）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——FZ/T 13026-2013。

棉强捻本色绉布

- 范围

本文件规定了棉强捻本色绉布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于机织生产的棉强捻本色绉布。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 406-2018  棉本色布

GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666  纺织品  织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 6529  纺织品  调湿和试验用标准大气

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17759 本色布布面疵点检验方法

FZ/T 10004  棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10006  棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验

FZ/T 10009  棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

FZ/T 10025  本色布技术要求规范

FZ/T 10026  本色布单位面积无浆干燥质量试验方法

- 3  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件

3.1

- 强捻纱  hard twisted yarn

在特克斯制中，实际捻系数大于430的纱。

- 注：该捻系数由捻度单位为捻/10 cm计算得出。

3.2

棉强捻本色绉布  hard twisted cotton grey crepe fabric

经纬向同时使用或纬向单独使用棉强捻纱（同捻向或不同捻向）制成的机织物。

- 4  分类和标识

棉强捻本色绉布的产品品种、规格分类、标识，根据用户需要，按FZ/T 10025执行。

- 5  要求

5.1  项目

棉强捻本色绉布要求分为内在质量和外观质量两个方面，内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、单位面积无浆干燥质量偏差率、断裂强力偏差率、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率七项，外观质量为布面疵点一项。

5.2  分等规定

5.2.1  棉强捻本色绉布的品等分为优等品、一等品和二等品，低于二等品的为等外品。

5.2.2  棉强捻本色绉布的评等以匹为单位，织物组织、幅宽偏差率、布面疵点按匹评等，密度偏差率、单位面积无浆干燥质量偏差率、断裂强力偏差率、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率按批评等，以内在质量和外观质量中最低一项品等为该匹布的品等。

5.2.3  成包后棉强捻本色绉布的长度按双方协议规定执行。

注：通常每匹布以40 m计。

5.3  内在质量

棉强捻本色绉布内在质量分等规定按表l和表2。

表１  内在质量的分等规定

| 项 目 | 标 准 |  | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 织物组织 | 按设计规定 |  | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 符合设计要求 |
| 幅宽偏差率a/% | 按产品规格 |  | -1.0～+1.2 | -1.0～+1.5 | -1.5～+2.0 |
| 密度偏差率/% | 按产品规格 | 经向 | -1.2～+1.2 | -1.5～+1.5 | - |
|  |  | 纬向 | -1.0～+1.2 | -1.0～+1.5 | - |
| 单位面积无浆干燥质量偏差率/% | 按设计标称值 |  | -3.0～+3.0 | -5.0～+5.0 | -5.0～+5.0 |
| 断裂强力偏差率/% | 按设计断裂强力 | 经向 | ≥-6.0 | ≥-8.0 | - |
|  |  | 纬向 | ≥-6.0 | ≥-8.0 | - |
| 注1：织物组织对照贸易双方确认样评定。 注2：幅宽、经纬向密度保证成包后符合表中规定。 注3：密度偏差率、断裂强力偏差率规定降到二等为止。 |  |  |  |  |  |
| a 当幅宽偏差率超过+1.0%时，经密负偏差不超过-2.0%。 |  |  |  |  |  |

表2  棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率分等规定

| 织物分类 |  | 织物总紧度 | 棉结杂质疵点格率/% |  | 棉结疵点格率/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 |
| 精梳织物 |  | 70%以下 | ≤13 | ≤15 | ≤3 | ≤7 |
|  |  | 70%～85%以下 | ≤14 | ≤17 | ≤4 | ≤9 |
|  |  | 85%～95%以下 | ≤15 | ≤19 | ≤4 | ≤10 |
|  |  | 95%及以上 | ≤17 | ≤21 | ≤6 | ≤11 |
| 半精梳织物 |  | —— | ≤22 | ≤29 | ≤6 | ≤14 |
| 非精梳织物 | 细织物 | 65%以下 | ≤20 | ≤29 | ≤6 | ≤14 |
|  |  | 65%～75%以下 | ≤23 | ≤34 | ≤6 | ≤16 |
|  |  | 75%及以上 | ≤26 | ≤37 | ≤7 | ≤18 |
|  | 中粗织物 | 70%以下 | ≤26 | ≤37 | ≤7 | ≤18 |
|  |  | 70%～80%以下 | ≤28 | ≤41 | ≤8 | ≤19 |
|  |  | 80%及以上 | ≤30 | ≤44 | ≤9 | ≤21 |
|  | 粗织物 | 70%以下 | ≤30 | ≤44 | ≤9 | ≤21 |
|  |  | 70%～80%以下 | ≤34 | ≤49 | ≤10 | ≤23 |
|  |  | 80%及以上 | ≤38 | ≤51 | ≤10 | ≤25 |
| 注1：棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率超过表2规定降到二等为止。 注2：棉强捻本色绉布按经、纬纱平均线密度分类，特细织物：9.8 tex及以下（60S及以上）；细织物：9.8 tex～ 14.8 tex（60 S～40S）；中粗织物：14.8 tex～29.5 tex（40S～20S）；粗织物：29.5 tex以上（20S以下）。 注3：经、纬纱平均线密度=（经纱线密度+纬纱线密度）÷2。 |  |  |  |  |  |  |

5.4外观质量

5.4.1  布面疵点允许评分数的规定

5.4.1.1  每匹布的布面疵点允许评分数规定按表3。

表3  布面疵点允许评分数分等规定                    分每百平方米

| 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- |
| ≤18 | ≤28 | ≤40 |

5.4.1.2  每匹布允许总评分按式（1）计算，按GB/T 8170修约至整数。

A = a×L×W/100        …………………………… (1)

式中：

A——每匹允许总评分，单位为分；

a ——布面疵点允许评分数，单位为分每百平方米（分/100 m2）；

L——匹长，单位为米（m）；

W——幅宽，单位为米（m）。

5.4.1.3  一匹布中所有疵点评分加合累计超过允许总评分为降等品。

5.4.2  布面疵点处理的规定

5.4.2.1  0.5 cm以上的豁边、l cm及以上的破洞、烂边、稀弄、不对接轧梭，2 cm以上的跳花等六大疵点，必须在织布厂剪去。

5.4.2.2  金属杂物织入，应在织布厂挑除。

5.4.2.3  凡在织布厂能修好的疵点应修好后出厂。

5.4.3  假开剪和拼件的规定

5.4.3.1  假开剪的疵点应是评为4分或3分不可修织的疵点，假开剪后各段布都应是一等品。

5.4.3.2  凡用户允许假开剪或拼件的，可实行假开剪和拼件。假开剪按二联匹不允许超过二处、三联匹及以上不允许超过三处。

5.4.3.3  假开剪和拼件率合计不允许超过20%，其中拼件率不得超过10%。

5.4.3.4  假开剪位置应作明显标记。

6  试验和检验方法

6.1  幅宽、长度测定按GB/T 4666执行。幅宽偏差率按式（2）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

………………………………（2）

式中：

wc——幅宽偏差率，%；

wf——幅宽标准值，单位为厘米（cm）；

ws——幅宽实测值，单位为厘米（cm）。

6.2  密度测定按 GB/T 4668 执行。密度偏差率按式（3）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

………………………………（3）

式中：

ej、w ——密度（经密、纬密）偏差率，%；

Pj、w——密度（经密、纬密）标准值，单位为根每10厘米（根/10 cm）；

PS  ——密度（经密、纬密）实测值，单位为根每10厘米（根/10 cm）。

6.3  单位面积无浆干燥质量测定按FZ/T 10026执行,单位面积无浆干燥质量偏差率按式（4）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

G＝m1−mm×100  …………………………………（4）

式中：

G ——单位面积无浆干燥质量偏差率，%；

m ——单位面积无浆干燥质量标称值，单位为克每平方米（g/m2）；

m1——单位面积无浆干燥质量实测值，单位为克每平方米（g/m2）。

注：单位面积无浆干燥质量标称值为客户要求或面料设计目标值，按贸易双方协议商定。

6.4  断裂强力测定按GB/T 3923.1执行，断裂强力偏差率按式（5）计算，计算结果按GB/T 8170规定修约至小数点后一位。

F=Q1−QQ×100      ………………………………（5）

式中：

F ——断裂强力偏差率，%；

Q1——断裂强力实测值，单位为牛顿（N）；

Q ——断裂强力设计值，单位为牛顿（N）。

6.5  棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率测定按FZ/T 10006执行。

6.6  外观质量检验按GB/T 17759执行。

- 7  检验规则

按FZ/T 10004执行。

- 8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志和包装按FZ/T 10009执行。

8.2  运输和贮存：产品在运输过程中应避免包装破损、产品受潮。产品应贮存在干燥、清洁的环境中，确保产品不发生霉变等变质现象。

- 9  其他

用户对产品有特殊要求者，可由供需双方另订协议。

附  录  A

（规 范 性）

断裂强力加工系数

A.1  织物中纱线强力的利用系数，K值见表A.1。

表A.1  棉强捻本色纱线强力利用系数

| 织物组织 |  |  | 经 向 |  | 纬 向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 紧度/% | K | 紧度/% | K |
| 平纹组织 | 平布 | 粗特 | 37～55 | 0.86～0.95 | 35～50 | 0.86～1.01 |
|  |  | 中特 | 37～55 | 0.81～0.90 | 35～50 | 0.83～0.98 |
|  |  | 细特 | 37～55 | 0.78～0.87 | 35～50 | 0.83～0.98 |
|  | 纱府绸 | 中特 | 62～70 | 0.55～0.63 | 33～45 | 0.86～0.98 |
|  |  | 细特 | 62～75 | 0.63～0.76 | 33～45 | 0.86～0.98 |
| 斜纹组织 | 哔叽斜纹 | 粗特 | 55～75 | 0.86～1.06 | 40～60 | 0.80～1.00 |
|  |  | 中特及以上 | 55～75 | 0.81～1.01 | 40～60 | 0.80～1.00 |
|  | 华达呢、卡其 | 粗特 | 80～90 | 1.07～1.17 | 40～60 | 0.80～1.00 |
|  |  | 中特及以上 | 80～90 | 1.00～1.10 | 40～60 | 0.76～0.96 |
| 缎纹组织 | 直贡 |  | 65～80 | 1.08～1.23 | 45～55 | 0.73～0.83 |
|  | 横贡 |  | 44～52 | 1.02～1.10 | 70～77 | 0.98～1.05 |
| 注1：经向普梳纱与纬向普梳强捻纱交织的斜纹织物，经向K值按表中数值再减0.3，纬向K值按表中数值再加0.3。 注2：织物紧度在表定紧度范围内时，K值按比例增减；织物紧度小于表定紧度范围时，则按比例递减。如织物紧度 大于表定紧度范围时，则按表中最大K值计算。 注3：表内未规定的股线，按相应单纱线密度取K值（例如14 tex×2按28 tex取K值）。 注4：纱线按粗细程度分为特细、细特、中特、粗特四档。特细：9.8 tex及以下（60S及以上）；细特：9.8 tex～ 14.8 tex（60S～40S）；中特：14.8 tex～29.5 tex（40S～20S）；粗特：29.5 tex以上（20S以下）。 |  |  |  |  |  |  |

_______________________