ICS 59.080.30

W 13

中华人民共和国纺织行业标准

FZ

FZ/T ××××-××××

代替FZ/T 13030-2014

再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布

Cellulose fiber yarn / polyester drawn interweaved grey fabric

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本文件代替FZ/T 13030-2014《粘胶纤维纱线与涤纶长丝交织本色布》,与FZ/T 13030-2014相比，主要技术变化如下：

——文件名称修改为《再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布》；

——调整了适用范围；

——内在质量中，增加了单位面积无浆干燥质量偏差率考核项目，密度偏差率调整为正负偏差率，调整了纤维含量偏差考核指标（见表1，2014版表1）；

——布面疵点允许评分数分等规定调整为分每百平方米并提升考核指标（见表2，2014版表2）；

——删除了布面疵点的检验、布面疵点评分规定、1 m中累计评分、布面疵点的量计、疵点的评分起点和规定、加工坯中疵点的评分内容；

——删除了原附录A、附录B、附录C。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会（SAC/TC209/SC10）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——FZ/T 13030-2014

再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布

- 1  范围

本标准规定了再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布的术语和定义、分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于经向以粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、竹浆粘胶纤维为原料，纬向为涤纶弹力丝，机织生产的再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布。

其他原料再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2910  纺织品  定量化学分析（所有部分）

GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能  第一部分：断裂强力和断裂伸长的测定  条样法

GB/T 4666  纺织品  织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17759  本色布布面疵点检验方法

FZ/T 01101  纺织品  纤维含量的测定  物理法（所有部分）

FZ/T 10004  棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10009  棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

FZ/T 10025  本色布技术要求规范

FZ/T 10026  本色布单位面积无浆干燥质量试验方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类和标识

再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布的产品品种、规格分类、标识，根据用户需要，按FZ/T 10025执行。

5  要求

5.1  项目

再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布要求分为内在质量和外观质量两个方面，内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、纤维含量偏差、单位面积无浆干燥质量偏差率、断裂强力六项，外观质量为布面疵点一项。

5.2  分等规定

5.2.1  再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布的品等分为优等品、一等品和二等品，低于二等品的为等外品。

5.2.2  再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布的评等以匹为单位，织物组织、幅宽偏差率、布面疵点按匹评等，密度偏差率、纤维含量偏差、单位面积无浆干燥质量偏差率、断裂强力按批评等，以其中最低一项品等为该匹布的品等。

5.2.3  成包后再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布的长度按双方协议规定执行。

注：通常每匹布以40 m计。

5.3  内在质量

再生纤维素纤维纱线与涤纶弹力丝交织本色布的内在质量分等规定按表l。

表１  内在质量的分等规定

| 项 目 | 标 准 |  | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 织物组织 | 按设计规定 |  | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 符合设计要求 |
| 幅宽偏差率a/% | 按产品规格 |  | －1.0～+1.5 | －1.2～+1.5 | －1.5～+2.0 |
| 密度偏差率/% | 按产品规格 | 经向 | -1.2～+1.2 | -1.5～+1.5 | - |
|  |  | 纬向 | -1.0～+1.2 | -1.0～+1.5 | - |
| 纤维含量偏差/% | 按产品规格 |  | -2.0～+2.0 | -2.5～+2.5 | -3.0～+3.0 |
| 单位面积无浆干燥质量偏差率/% | 按设计标称值 |  | -2.5～+2.5 | -3.5～+3.5 | -3.5～+3.5 |
| 断裂强力/N | 经纬向 |  | ≥260 | ≥240 | ≥220 |
| 注1：织物组织对照贸易双方确认样评定。 注2：幅宽、经纬向密度应保证成包后符合表中规定。 注3：密度偏差率规定降到二等为止。 注4：特殊规格品种的断裂强力按客户协议商定执行。 |  |  |  |  |  |
| a当幅宽偏差超过1.0%时，经密允许偏差范围为-2.0%。 |  |  |  |  |  |

5.4外观质量

5.4.1  布面疵点允许评分数的规定

5.4.1.1  每匹布的布面疵点允许评分数规定按表2。

表2  布面疵点允许评分数分等规定                    分每百平方米

| 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| --- | --- | --- |
| ≤18 | ≤28 | ≤40 |

5.4.1.2  每匹布允许总评分按式（1）计算，按GB/T 8170修约至整数。

A = a×L×W÷100        …………………………… (1)

式中：

A——每匹允许总评分，单位为分；

a ——布面疵点允许评分数，单位为分每百平方米（分/100 m2）；

L——匹长，单位为米（m）；

W——幅宽，单位为米（m）。

5.4.1.3  一匹布中所有疵点评分加合累计超过允许总评分为降等品。

5.4.2  布面疵点处理的规定

5.4.2.1  0.5 cm以上的豁边、l cm及以上的破洞、烂边、稀弄、不对接轧梭，2 cm以上的跳花等六大疵点，必须在织布厂剪去。

5.4.2.2  金属杂物织入，应在织布厂挑除。

5.4.2.3  凡在织布厂能修好的疵点应修好后出厂。

5.4.3  假开剪和拼件的规定

5.4.3.1  假开剪的疵点应是评为4分或3分不可修织的疵点，假开剪后各段布都应是一等品。

5.4.3.2  凡用户允许假开剪或拼件的，可实行假开剪和拼件。假开剪按二联匹不允许超过二处、三联匹及以上不允许超过三处。

5.4.3.3  假开剪和拼件率合计不允许超过20%，其中拼件率不得超过10%。

5.4.3.4  假开剪位置应作明显标记。

6  试验和检验方法

6.1  幅宽、长度测定按GB/T 4666执行。幅宽偏差率按式（2）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

………………………………（2）

式中：

——幅宽偏差率，%；

——幅宽标准值，单位为厘米（cm）；

——幅宽实测值，单位为厘米（cm）。

6.2  密度测定按 GB/T 4668 执行。密度偏差率按式（3）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

………………………………（3）

式中：

ej、w ——密度（经密、纬密）偏差率，%；

Pj、w——密度（经密、纬密）标准值，单位为根每10厘米（根/10 cm）；

PS  ——密度（经密、纬密）实测值，单位为根每10厘米（根/10 cm）。

6.3  纤维含量测定按GB/T 2910.6（所有部分）、FZ/T 01101执行。

6.4  单位面积无浆干燥质量测定按FZ/T 10026执行,单位面积无浆干燥质量偏差率按式（4）计算，按GB/T 8170修约至小数点后一位。

G＝m1−mm×100     …………………………………（4）

式中：

G ——单位面积无浆干燥质量偏差率，%；

m ——单位面积无浆干燥质量标称值，单位为克每平方米（g/m2）；

m1——单位面积无浆干燥质量实测值，单位为克每平方米（g/m2）。

注：单位面积无浆干燥质量标称值为客户要求或面料设计目标值，按贸易双方协议商定。

6.5  断裂强力测定按GB/T 3923.1执行。

6.6  外观质量检验按GB/T 17759执行。

7  检验规则

按FZ/T 10004执行。

8  标志、包装、运输和贮存

8.1  标志和包装：按FZ/T 10009执行。成件要求卷装，不允许匹装。

8.2  运输和贮存：产品在运输过程中应避免包装破损，产品受潮。产品应贮存在干燥、清洁的环境中，确保产品品质不发生霉变等变质现象。

9  其他

用户对产品有特殊要求者，可由供需双方另订协议。

_______________________