《棉强捻本色绉布》编制说明

一  工作简况

1.1  任务来源

根据工信厅科函（2020）181号文的要求，《棉强捻本色绉布》》行业标准列入工业和信息化部2020年第二批行业标准制修订计划（计划号：2020-1070T-FZ）按照计划进度，2022年完成报批。

1.2  主要工作过程

原FZ/T13026-2013标准实施至今已有5年以上标龄，因产品结构和档次发展迅速，同时客户对外观质量要求越来越高，布面质量更加完美，原文件有些内容和现有贸易不相适应，需要及时修订完善，使该文件与实际市场贸易更贴切实用，为棉强捻本色绉布整体质量水平不断提高，更好地服务行业，更准确地反映行业真实水平起到积极推荐作用。

行业修订计划下达后，起草单位结合目前纺织贸易现状，广泛开展市场调研，了解棉纺织行业发展趋势、企业生产情况、产品品种结构、产品品质质量情况等一系列工作，完成文件初稿，交起草小组讨论、修改后，完成征求意见稿。

1.3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。

本文件起草单位：

主起草单位通过调研，分析目前企业贸易交往的需求，起草《棉强捻本色绉布》修订稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成数据论证，形成征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  文件编制原则和主要内容

2.1  修订原则

1） 本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草，规范性引用标准均采用最新版本。

2） 制定目的是适应市场的要求，从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

3）文件的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求，力求纱、布、染标准前后衔接。

4）测试方法均采用现行的国家标准、行业标准，以体现标准的测试手段统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2.2  修订的主要内容

本文件是对FZ/T13026-2013《棉强捻本色绉布》的修订，与FZ/T13026-2013相比，主要修改内容如下：

——增加了产品标识内容；

——内在质量中，织物组织二等品指标调整为符合设计要求，密度偏差率考核调整为正负偏差，增加了单位面积无浆干燥质量偏差率考核项目；

——棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率调整了按平均线密度分类的范围，提升了考核指标；

——布面疵点评分限度分等规定调整为分每百平方米并提升考核指标；

——调整了附录A部分内容。

——删除了原附录B、附录C。。

三 主要试验（或验证）情况

3.1  范围

原文件范围中表述为鉴定机织生产的棉强捻本色绉布的品质，与现要求不符，故本次修订，调整为：本文件适用于机织生产的棉强捻本色绉布。

3.2  分类和标识

为规范产品标识，本次修订，增加产品标识。棉强捻本色绉布的产品品种、规格分类、标识，根据用户需要，按FZ/T 10025执行。

3.3  内在质量

3.3.1  织物组织

原文件织物组织二等品不符合设计要求属严重不符合，用户无论如何也不可能接受，因此，本次修订，优等品、一等品、二等品都应符合设计要求。

3.3.2  幅宽偏差率

经过验证，原文件中幅宽偏差率指标优等品-1.0%～+1.2%、一等品-1.0%～+1.5%、二等品-1.5%～+2.0%，满足现贸易要求。

验证数据见附表1-6，优等品100%。

3.3.3  密度偏差率

按现贸易要求，经纬密度偏差率考核正负偏差，有利于稳定布面风格，满足市场需求，提高产品档次。本次修订，按照现贸易要求，密度偏差率考核指标调整为：经密优等品-1.2%～+1.2%，一等品-1.5%～+1.5%；纬密调整为：优等品-1.0%～+1.2%，一等品-1.0%～+1.5%；密度偏差率考核限度为二等品。

验证数据见附表1-6，经密:优等品占91.0%，一等品占9.0%;纬密优等品率98.0%，一等品占2.0%。

3.3.4  单位面积无浆干燥质量偏差率

根据目前贸易实际情况，很多客户都对织物的单位面积无浆干燥质量有具体要求，有的还因此产生贸易纠纷。所以，为维护贸易双方的利益，本次修订，新增了单位面积无浆干燥质量偏差率考核项目，具体指标根据经纬密度偏差率及纱线纱支偏差率，并结合客户一般要求及后道染厂实际加工情况进行综合考虑，优等品-3.0%～+3.0%，一等品-5.0%～+5.0%，二等品-5.0%～+5.0%。

验证数据见表1，其中：优等品占84.0%，一等品占16.0%。

表1  单位面积无浆干燥质量偏差率验证数据

| 序号 | 规格 | 考核值 | 实测值/偏差率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC7.4/JC7.4紧271.5/275.5 1/1 175.5cm | 38.7 | 37.1/-4.1 38.0/-1.8 37.6/-2.8 37.8/-2.3 37.5/-3.1 |
| 2 | JC9.8/JC9.8紧 271.5/263.5 1/1 172.5cm | 50.6 | 51.1/+1.0 50.9/+0.6 51.0/+0.8 50.6/0 51.3/+1.4 |
| 3 | JC7.4紧（2S+2Z）/JC7.4紧（2S+2Z） 314.5/326.5 乱纹 175.5cm | 45.5 | 45.3/-0.4 45.0/-1.1 45.7/+0.4 45.6/+0.02 45.8/+0.7 |
| 4 | JC9.8紧/JC9.8紧 314.5/291.0 1/1 172.5cm | 57.2 | 58.4/+2.1 59.0/+3.1 58.0/+1.4 58.5/+2.3 57.4/+0.3 |
| 5 | JC9.8紧/JC9.8紧 472.0/354.0 小提花 170.0cm | 79.3 | 81.3/+2.5 80.6/+1.6 81.5/+2.8 80.9/+2.0 81.2/+2.4 |
| 6 | JC9.8/JC9.8紧354.0/346.0 1/1 162.5cm | 66.7 | 68.7/+3.0 69.0/+3.4 68.8/+3.1 69.5/+4.2 68.0/+1.9 |
| 7 | JC9.8/JC9.8紧354.0/346.0 1/1 178.0cm | 66.6 | 66.8/+0.3 66.0/-0.9 66.5/-0.2 65.5.0/-1.7 66.6/0 |
| 8 | JC9.8/JC9.8紧314.5/295.0 骑兵斜170.0cm | 57.6 | 57.6/0 58.5/+1.6 59.0/+2.4 59.2/+2.8 58.3/+1.2 |
| 9 | JC11.8/JC11.8紧551.0/314.5 1/1 160.0cm | 99.5 | 103.3/+3.8 102.2/+2.7 98.0/-1.5 97.9/-1.6 98.5/-1.0 |
| 10 | JC11.8/JC11.8紧 496.0/330.5 2/2 162.5cm | 94.1 | 95.0/+1.0 95.5/+1.5 94.5/+0.4 95.8/+1.8 97.0/+3.1 |
| 11 | JC7.4/JC7.4紧649.5/413.0 5/3 165.0cm | 76.1 | 74.7/-1.8 75.0/-1.4 74.5/-2.1 73.5/-3.4 75.8/-0.4 |

3.3.5  断裂强力偏差率

原FZ/T 13026-2013《棉强捻本色绉布》文件中，考核断裂强力偏差率以及考核指标符合现贸易要求，断裂强力偏差率优等品≥-6.0%，一等品≥-8.0%，考核限度为二等品。

验证情况见附表1-6，经、纬向断裂强力偏差率100%符合要求。

3.3.6  棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率

随现代纺纱工艺中清梳技术水平的提高，纱线棉结数明显降低，故本次修订，棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率指标参照GB/T 406-2018《棉本色布》适当收紧。另外，随着纺纱、织造技术和设备的不断更新改进和市场需求，参照GB/T 406-2018《棉本色布》调整了按平均线密度分类的范围如下：

棉强捻本色绉布按经、纬纱平均线密度分类，特细织物：特细织物：9.8tex及以下（60S及以上）；细织物：9.8 tex～14.8 tex（60S～40S）；中粗织物：14.8 tex～29.5tex（40S～20S）；粗织物：29.5 tex及以上（20S以下）。

考核要求见表2。

表2  棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率分等规定

| 织物分类 |  | 织物总紧度 | 棉结杂质疵点格率/% |  | 棉结疵点格率/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 |
| 精梳织物 |  | 70%以下 | ≤13 | ≤15 | ≤3 | ≤7 |
|  |  | 70%～85%以下 | ≤14 | ≤17 | ≤4 | ≤9 |
|  |  | 85%～95%以下 | ≤15 | ≤19 | ≤4 | ≤10 |
|  |  | 95%及以上 | ≤17 | ≤21 | ≤6 | ≤11 |
| 半精梳织物 |  | —— | ≤22 | ≤29 | ≤6 | ≤14 |
| 非精梳织物 | 细织物 | 65%以下 | ≤20 | ≤29 | ≤6 | ≤14 |
|  |  | 65%～75%以下 | ≤23 | ≤34 | ≤6 | ≤16 |
|  |  | 75%及以上 | ≤26 | ≤37 | ≤7 | ≤18 |
|  | 中粗织物 | 70%以下 | ≤26 | ≤37 | ≤7 | ≤18 |
|  |  | 70%～80%以下 | ≤28 | ≤41 | ≤8 | ≤19 |
|  |  | 80%及以上 | ≤30 | ≤44 | ≤9 | ≤21 |
|  | 粗织物 | 70%以下 | ≤30 | ≤44 | ≤9 | ≤21 |
|  |  | 70%～80%以下 | ≤34 | ≤49 | ≤10 | ≤23 |
|  |  | 80%及以上 | ≤38 | ≤51 | ≤10 | ≤25 |
| 注1：棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率超过表2规定降到二等为止。 注2：棉强捻本色绉布按经、纬纱平均线密度分类，特细织物：9.8 tex及以下（60S及以上）；细织物：9.8 tex～14.8 tex（60 S～40S）；中粗织物：14.8 tex～29.5 tex（40S～20S）；粗织物：29.5 tex以上（20S以下）。 注3：经、纬纱平均线密度=（经纱线密度+纬纱线密度）÷2。 |  |  |  |  |  |  |

验证情况见附表1-6，优等品占30.0%，一等品占70.0%。

3.4  外观质量

3.4.1  布面疵点允许评分限度

现出口贸易中，局部性疵点允许评分数按分每百平方码执行，一等品指标为20分/100平方码，相当于24分/100m2。因此，本次修订，结合国内外贸易情况，布面疵点允许评分限度按照分每百平方米执行，同时适当提升考核指标，一等品指标为≤28分/100m2更加符合要求，同理，优等品≤18分/100m2，二等品为≤40分/100m2。

验证情况见表3，优等品占77%，一等品占23%。

表3  布面评分试套数据

| 序号 | 检验数量(m) | 标准要求 （优/一/二等） | 试套数据 | 序号 | 检验数量(m) | 标准要求 （优/一/二等） | 试套数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3250 | 18/28/40 | 11 | 23 | 2000 | 18/28/40 | 10 |
| 2 | 3190 | 18/28/40 | 12 | 24 | 3285 | 18/28/40 | 12 |
| 3 | 4475 | 18/28/40 | 17 | 25 | 2288 | 18/28/40 | 19 |
| 4 | 3085 | 18/28/40 | 20 | 26 | 1560 | 18/28/40 | 8 |
| 5 | 1200 | 18/28/40 | 15 | 27 | 2200 | 18/28/40 | 7 |
| 6 | 1550 | 18/28/40 | 9 | 28 | 1890 | 18/28/40 | 10 |
| 7 | 2100 | 18/28/40 | 18 | 29 | 1600 | 18/28/40 | 11 |
| 8 | 2250 | 18/28/40 | 20 | 30 | 2000 | 18/28/40 | 10 |
| 9 | 1850 | 18/28/40 | 16 | 31 | 2400 | 18/28/40 | 9 |
| 10 | 1925 | 18/28/40 | 15 | 32 | 1200 | 18/28/40 | 13 |
| 11 | 2600 | 18/28/40 | 12 | 33 | 840 | 18/28/40 | 12 |
| 12 | 1660 | 18/28/40 | 9 | 34 | 2000 | 18/28/40 | 9 |
| 13 | 1020 | 18/28/40 | 8 | 35 | 2400 | 18/28/40 | 10 |
| 14 | 1525 | 18/28/40 | 15 | 36 | 3600 | 18/28/40 | 11 |
| 15 | 2650 | 18/28/40 | 19 | 37 | 1200 | 18/28/40 | 19 |
| 16 | 2150 | 18/28/40 | 10 | 38 | 1600 | 18/28/40 | 20 |
| 17 | 1150 | 18/28/40 | 15 | 39 | 1860 | 18/28/40 | 17 |
| 18 | 3230 | 18/28/40 | 12 | 40 | 1240 | 18/28/40 | 19 |
| 19 | 2060 | 18/28/40 | 10 | 41 | 1900 | 18/28/40 | 18 |
| 20 | 2280 | 18/28/40 | 16 | 42 | 1300 | 18/28/40 | 21 |
| 21 | 3250 | 18/28/40 | 20 | 43 | 1550 | 18/28/40 | 18 |
| 22 | 2958 | 18/28/40 | 16 | 44 | 1320 | 18/28/40 | 19 |

3.4.2  布面疵点允许评分数的规定

本次修订，外观疵点的评分规定、布面疵点的量计、布面疵点评分的说明、加工坯中布面疵点的评分，按GB/T 17759《本色布布面疵点检验方法》执行；本文件保留了原文件布面疵点处理的规定及假开剪和拼件的规定。

3.5  试验方法

3.5.1  断裂强力测定按GB/T 3923.1执行，幅宽、长度测定按GB/T 4666执行，密度测定按GB/T 4668执行、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率检验方法按FZ/T 10006执行。

3.5.2  增加幅宽、密度、断裂强力偏差率计算公式。

3.5.3  单位面积无浆干燥质量试验方法按FZ/T 10026执行。

3.6  检验规则、标志、包装

按现有相关的标准执行。

3.7  附录

保留附录A部分内容，名称调整为断裂强力加工系数，删除原标准附录B、附录C，按GB/T 17759《本色布布面疵点检验方法》执行。

3.7.1  强力利用系数的调整

棉强捻本色绉布修订前GB/T 398《棉本色纱线》和FZ/T 12037 《棉本色强捻纱》已进行了修订，修订前后单强有一些变化，见表4、表5。

表4  精梳棉本色纱单强及棉强捻纱单强修订前后对比表

| 纱支规格/特克斯 | 棉本色纱单强 （一等品）2008/2018 | 棉强捻纱单强 （一等品） 2013/2021 |
| --- | --- | --- |
| 5.1～6.0 | 15.6/15.6 | 18.0/18.0 |
| 6.1～7.0 | 15.8/16.8 | 15.5/15.8 |
| 7.1～8.0 | 15.8/16.8 | 15.5/15.8 |
| 8.1～11.0 | 16.0/16.0 | 14.5/14.8 |
| 11.1～13.0 | 16.0/15.2 | 14.0/14.2 |
| 13.1～16.0 | 14.4/14.6 | 13.5/13.5 |
| 16.1～20.0 | 14.4/14.6 | 13.0/13.0 |
| 20.1～30.0 | 14.6/15.0 | 13.0/13.0 |
| 30.1～37.0 | 14.6/15.0 | 13.0/13.0 |

表5  普梳棉本色纱单强及棉强捻纱单强修订前后对比表

| 纱支规格/特克斯数 | 棉本色纱单强（一等品）2008/2018 | 棉强捻纱单强 （一等品）2013/2021 |
| --- | --- | --- |
| 13.1～16.0 | 14.0/14.0 | 12.5/12.5 |
| 16.1～20.0 | 14.2/14.4 | 12.5/12.7 |
| 20.1～30.0 | 14.4/14.8 | 12.7/12.7 |
| 30.1～34.0 | 14.2/14.5 | 12.5/12.5 |
| 34.1～60.0 | 14.0/14.5 |  |

为了保证验证所确定的K值的正确性，本次修订，对原所有的棉本色绉布品种和新增加的品种的断裂强力偏差率进行了重新验证。发现：精梳产品的断裂强力的验证值都在范围内，故K值按原文件执行；普梳产品中，斜纹织物在试套过程中发现经、纬纱的断裂强力试套数据有点异常，其他组织织物的断裂强力验证数据都在范围内。

经分析，造成普梳斜纹织物的断裂强力验证值异常的原因:

表6验证数据显示，原经向断裂强力偏差率为下偏差，过严，纬向断裂强力偏差率为上偏差，太松；故原普梳斜纹织物K值设计不合理。

表7验证数据显示，GB/T 398《棉本色纱线》和FZ/T 12037 《棉本色强捻纱》经过修订，单纱断裂强度有所提高，进一步扩大了普梳斜纹织物经向断裂强力偏差率下偏差值，缩小了部分普梳斜纹织物纬向断裂强力偏差率上偏差值。

结合上述原因，本次修订，对经向普梳纱与纬向普梳强捻纱交织的斜纹织物的加工系数调整如下：经向K值按表中数值再减0.3，纬向K值按表中数值再加0.3，从表8中试套数据可以看出经、纬纱强力偏差率值都在正常范围内。

表6   2013年K值强力验证值（原K值，原单纱强力）

| 品 种 | 强力/N |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 向 |  |  |  | 纬 向 |  |  |  |
|  | K值 | 设计 | 实测 | 偏差率 | K值 | 设计 | 实测 | 偏差率 |
| C36.9/C18.4紧 358.5/153.5 172.7 2/1 | 0.96 | 889 | 904 | +1.7% | 0.74 | 131 | 192 | +46.6% |
| C36.9/C18.4紧 362.0/244.0 170.2 2/1 | 0.96 | 898 | 875 | -2.5% | 0.89 | 251 | 328 | +30.7% |
| C36.9/C13.1紧 362.0/201.0 170.2 2/1 | 0.96 | 898 | 889 | -1.0% | 0.77 | 127 | 217 | +70.9% |
| C36.9/C13.1紧 366.0/287.5 170.2 2/1 | 0.96 | 907 | 877 | -3.4% | 0.89 | 209 | 327 | +56.5% |

表7  2013年K值强力验证值（原K值，新标准中的单纱强力)

| 品 种 | 强力/N |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 向 |  |  |  | 纬 向 |  |  |  |
|  | K值 | 设计 | 实测 | 偏差率 | K值 | 设计 | 实测 | 偏差率 |
| C36.9/C18.4紧 358.5/153.5 172.7 2/1 | 0.96 | 919 | 904 | -1.6% | 0.74 | 133 | 192 | +44.4% |
| C36.9/C18.4紧 362.0/244.0 170.2 2/1 | 0.96 | 930 | 875 | -5.9% | 0.89 | 255 | 328 | +28.6% |
| C36.9/C13.1紧 362.0/201.0 170.2 2/1 | 0.96 | 930 | 889 | -4.4% | 0.77 | 126 | 217 | +72.2% |
| C36.9/C13.1紧 366.0/287.5 170.2 2/1 | 0.96 | 940 | 877 | -6.7% | 0.89 | 209 | 327 | +56.5% |

表8  K值调整后强力验证值（新K值，新标准中的单纱强力）

| 品 种 | 强力/N |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 向 |  |  |  | 纬 向 |  |  |  |
|  | K值 | 设计 | 实测 | 偏差率 | K值 | 设计 | 实测 | 偏差率 |
| C36.9/C18.4紧 358.5/153.5 172.7 2/1 | 0.71 | 680 | 904 | +32.9% | 0.9 | 162 | 192 | +18.3% |
| C36.9/C18.4紧 362.0/244.0 170.2 2/1 | 0.71 | 688 | 875 | +27.3% | 1.05 | 301 | 328 | +9.0% |
| C36.9/C13.1紧 362.0/201.0 170.2 2/1 | 0.71 | 688 | 889 | +29.3% | 0.93 | 153 | 217 | +42.1% |
| C36.9/C13.1紧 366.0/287.5 170.2 2/1 | 0.72 | 705 | 877 | +24.4% | 1.04 | 244 | 327 | +33.8% |

调整后的棉强捻本色纱线强力利用系数见表9。

表9  棉强捻本色纱线强力利用系数

| 织物组织 |  |  | 经 向 |  | 纬 向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 紧度/% | K | 紧度/% | K |
| 平纹 | 平布 | 粗特 | 37～55 | 0.86～0.95 | 35～50 | 0.86～1.01 |
|  |  | 中特 | 37～55 | 0.81～0.90 | 35～50 | 0.83～0.98 |
|  |  | 细特 | 37～55 | 0.78～0.87 | 35～50 | 0.83～0.98 |
|  | 纱府绸 | 中特 | 62～70 | 0.55～0.63 | 33～45 | 0.86～0.98 |
|  |  | 细特 | 62～75 | 0.63～0.76 | 33～45 | 0.86～0.98 |
| 斜纹 | 哔叽斜纹 | 粗特 | 55～75 | 0.86～1.06 | 40～60 | 0.80～1.00 |
|  |  | 中特及以上 | 55～75 | 0.81～1.01 | 40～60 | 0.80～1.00 |
|  | 华达呢、卡其 | 粗特 | 80～90 | 1.07～1.17 | 40～60 | 0.80～1.00 |
|  |  | 中特及以上 | 80～90 | 1.00～1.10 | 40～60 | 0.76～0.96 |
| 缎纹 | 直贡 |  | 65～80 | 1.08～1.23 | 45～55 | 0.73～0.83 |
|  | 横贡 |  |  | 1.02～1.10 | 70～77 | 0.98～1.05 |
| 注1：经向普梳纱与纬向普梳强捻纱交织的斜纹织物，经向K值按表中数值再减0.3，纬向K值 按表中数值再加0.3。 注2：织物紧度在表定紧度范围内时，K值按比例增减；织物紧度小于表定紧度范围时，则按比 例递减。如织物紧度大于表定紧度范围时，则按表中最大K值计算。 注3：表内未规定的股线，按相应单纱线密度取K值（例如14 tex×2按28 tex取K值）。 注4：纱线按粗细程度分为特细、细特、中特、粗特四档。特细：9.8 tex及以下（60S及以上）； 细特：9.8 tex～14.8 tex（60S～40S）；中特：14.8tex～29.5tex（40S～20S）；粗特：29.5 tex以上（20S以下）。 |  |  |  |  |  |  |

四  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

棉强捻本色绉布是经纬纱同时使用或分别使用定型的强捻棉纱织造的坯布，经印染加工后产生布面皱缩不平，轻薄柔软，滑爽新颖等风格各异的布面效果，产品主要用于服饰，受到后道客户的青睐。近几年，棉强捻本色绉布因后道客户的需求，产品发展较快，从开发初期的普梳中粗支品种，发展到现在普梳、精梳品种齐全，织物纱支包含粗、中、高支系列品种，如：C36.9/C18.5紧 358.0/153.5 2/1 172.5cm、JC11.8/JC9.8紧 551.0/314.5 1/1 160.0CM、JC7.4/JC7.4紧 314.5/275.5 1/1 170.0CM、。全国有近万家企业在生产绉布，生产企业遍布江苏、浙江、天津、广东、福建、江西等省市，年产量达1000万米，产值达1亿元。

棉强捻本色绉布市场潜力巨大，但同时市场竞争十分激烈，贸易纠纷也屡屡发生，所以修订完善符合目前行业现状的行业标准，既可以规范企业生产行为，同时也为贸易双方提供产品的标准依据，确保市场健康有序发展。

五  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

外观质量评定方法参考美标4分制，这是目前国际贸易中常用的纺织品外观质量检验方法。

六  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

八  标准性质的建议说明

本文件作为推荐性行业标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议发布后六个月起贯彻此文件。

十  废止现行相关标准的建议

本文件代替FZ/T13026-2013《棉强捻本色绉布》。

十一  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。

起草小组

2022年1月

附表1  棉强捻本色绉布物理指标试套数据（精梳平纹）

| 品种 | 幅宽/cm |  | 强力/N |  |  |  |  |  | 密度/（根/10 cm） |  |  |  |  |  | 棉结疵点格率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  |  |  |
|  | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 棉结 | 总数 |
| JC14.7/JC14.7紧 200.5/197.0 162.5 1/1 | 162.5 | 0 | 160 | 266 | +66.3 | 149 | 216 | +45.0 | 200.5 | 201.0 | +0.3 | 197.0 | 197.0 | 0.0 | 3 | 8 |
| JC14.7/JC14.7紧 232.5/212.5 160.0 1/1 | 161.0 | +0.6 | 190 | 303 | +59.5 | 166 | 227 | +36.7 | 232.5 | 232.5 | 0.0 | 212.5 | 212.5 | 0.0 | 5 | 7 |
| JC14.7/JC14.7紧 252.0/216.5 149.9 1/1 | 150.7 | +0.6 | 211 | 279 | +32.2 | 171 | 200 | +17.0 | 252.0 | 252.0 | 0.0 | 216.5 | 216.5 | 0.0 | 6 | 12 |
| JC9.8/JC9.8紧 267.5/260.0 203.2 1/1 | 203.7 | +0.2 | 157 | 270 | +72.0 | 147 | 139 | -5.4 | 267.5 | 271.5 | +1.5 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 5 | 9 |
| JC9.8/JC9.8紧 267.5/267.5 170.2 1/1 | 169.0 | -0.7 | 157 | 251 | +59.9 | 153 | 200 | +30.7 | 267.5 | 267.5 | 0.0 | 267.5 | 267.5 | 0.0 | 7 | 11 |
| JC9.8/JC9.8紧 315.0/295.5 172.7 1/1 | 171.4 | -0.6 | 191 | 231 | +20.9 | 175 | 220 | +25.7 | 315.0 | 311.0 | -1.3 | 295.5 | 295.5 | 0.0 | 7 | 9 |
| JC9.8/JC9.8紧 346.5/275.5 165.1 1/1 | 166.2 | +0.7 | 216 | 308 | +42.6 | 160 | 196 | +22.6 | 346.5 | 346.5 | 0.0 | 275.5 | 275.5 | 0.0 | 7 | 13 |
| JC9.8/JC9.8紧 354.5/350.5 162.5 1/1 | 161.2 | -0.8 | 222 | 299 | +34.7 | 226 | 304 | +34.5 | 354.5 | 352.5 | -0.6 | 350.5 | 352.5 | +0.6 | 4 | 8 |
| JC9.8/JC9.8紧 354.5/354.5 177.8 1/1 | 179.4 | +0.9 | 222 | 291 | +31.1 | 228 | 272 | +19.3 | 354.5 | 354.5 | 0.0 | 354.5 | 355.0 | +0.1 | 7 | 9 |
| JC7.4特/JC9.8紧 551.0/480.5 160.0 1/1 | 161.2 | +0.7 | 298 | 422 | +41.6 | 341 | 397 | +16.4 | 551.0 | 551.0 | 0.0 | 480.5 | 480.5 | 0.0 | 7 | 12 |
| JC7.4/JC7.4紧 315.0/275.5 170.2 1/1 | 169.7 | -0.3 | 148 | 274 | +85.1 | 122 | 191 | +56.6 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 275.5 | 275.5 | 0.0 | 7 | 9 |
| JC7.4/JC7.4紧 A 315.0/275.5 170.2 1/1 | 170.1 | 0.0 | 148 | 276 | +86.5 | 122 | 202 | +65.6 | 315.0 | 319.0 | +1.3 | 275.5 | 279.5 | +1.5 | 6 | 10 |
| JC7.4/JC7.4紧 M 315.0/275.5 171.5 1/1 | 172.7 | +0.8 | 148 | 224 | +51.4 | 122 | 163 | +33.6 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 275.5 | 279.5 | +1.5 | 7 | 9 |
| JC7.4/JC7.4紧 M 315.0/401.5 171.5 1/1 | 170.0 | -0.8 | 148 | 237 | +60.1 | 207 | 253 | +22.2 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 401.5 | 403.5 | +0.5 | 7 | 9 |
| JC7.4特/JC7.4紧 M 551.0/480.5 160.0 1/1 | 160.8 | +0.5 | 298 | 466 | +56.4 | 269 | 316 | +17.5 | 551.0 | 547.0 | -0.8 | 480.5 | 480.5 | 0.0 | 8 | 12 |

附表2  棉强捻本色绉布物理指标试套数据（精梳斜纹）

| 品种 | 幅宽/cm |  | 强力/N |  |  |  |  |  | 密度/（根/10 cm） |  |  |  |  |  | 棉结疵点格率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  |  |  |
|  | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 棉结 | 总数 |
| JC9.8/JC9.8紧 315.5 /295.5 170.2 骑兵斜 | 168.2 | -1.2 | 153 | 293 | +91.5% | 159 | 210 | +32.1 | 315.0 | 315.5 | +0.2 | 295.5 | 296.5 | +0.3 | 5 | 8 |
| JC11.8/JC11.8紧 496.0/330.5 160.0 2/2 | 160.7 | +0.4 | 396 | 652 | +64.6% | 227 | 361 | +59.0 | 496.0 | 496.5 | +0.1 | 330.5 | 331.5 | +0.3 | 5 | 8 |
| JC9.8/JC11.8紧 559.0/386.5 165.1 2/2 | 164.4 | -0.4 | 399 | 573 | +43.6% | 287 | 425 | +48.1 | 559.0 | 558.0 | -0.2 | 386.0 | 384.0 | -0.5 | 2 | 8 |
| JC11.8/JC9.8紧 496.0/330.5 160.0 2/2 | 159.8 | -0.1 | 396 | 648 | +63.6% | 187 | 397 | +112.0 | 496.0 | 497.5 | +0.3 | 330.5 | 329.0 | -0.5 | 2 | 5 |
| JC9.8/JC9.8紧 559.0/425.5 162.5 2/2 | 162.0 | -0.3 | 399 | 714 | +78.9% | 274 | 594 | +116.0 | 559.0 | 558.5 | -0.1 | 425.0 | 423.0 | -0.5 | 3 | 7 |
| JC11.8/JC7.4紧 500.0/327.0 160.0 2/2 | 159.2 | -0.5 | 404 | 648 | +60.4% | 139 | 284 | +104.0 | 500.0 | 502.5 | +0.5 | 327.0 | 326.0 | -0.3 | 3 | 5 |
| JC9.8/JC7.4紧 567.0/441.0 160.0 2/2 | 161.0 | +0.6 | 409 | 574 | +40.3% | 216 | 373 | +72.7 | 567.0 | 568.0 | +0.2 | 441.0 | 439.5 | -0.3 | 4 | 9 |

附表3  棉强捻本色绉布物理指标试套数据（精梳缎纹）

| 品种 | 幅宽/cm |  | 强力/N |  |  |  |  |  | 密度/（根/10 cm） |  |  |  |  |  | 棉结疵点格率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  |  |  |
|  | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 棉结 | 总数 |
| JC7.4特/JC9.8紧 649.5/413.5 165.1 5/3 | 165.5 | +0.2 | 436 | 652 | +49.5 | 228 | 304 | +33.3 | 649.5 | 646.0 | -0.5 | 413.5 | 412.5 | -0.2 | 9 | 12 |
| JC7.4特/JC9.8紧 649.5/480.5 165.1 5/3 | 165.3 | +0.1 | 436 | 641 | +47.0 | 289 | 373 | +29.1 | 649.5 | 641.5 | -1.2 | 480.5 | 484.5 | +0.8 | 9 | 13 |
| JC7.4特/JC9.8紧 649.5/563.0 165.1 5/3 | 165.0 | -0.1 | 436 | 620 | +42.2 | 339 | 470 | +38.6 | 649.5 | 649.5 | 0.0 | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 7 | 12 |
| JC9.8/（JC9.8+J9.8紧）267.5/260.0 162.5 5/3 | 164.3 | +1.1 | 155 | 227 | +46.5 | 114 | 170 | +49.1 | 267.5 | 267.5 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 4 | 8 |
| JC7.4特/JC7.4紧 M 649.5/413.5 165.1 5/3 | 165.7 | +0.4 | 436 | 622 | +42.7 | 169 | 243 | +43.8 | 649.5 | 649.5 | 0.0 | 413.5 | 413.5 | 0.0 | 6 | 7 |

附表4  棉强捻本色绉布物理指标试套数据（精梳高支高密府绸）

| 品种 | 幅宽/cm |  | 强力/N |  |  |  |  |  | 密度/（根/10 cm） |  |  |  |  |  | 棉结疵点格率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  |  |  |
|  | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 棉结 | 总数 |
| JC11.8RC/JC9.8紧 551.0/315.0 160.0 1/1 | 161.5 | +0.9 | 351 | 600 | +70.9 | 203 | 235 | +15.8 | 551.0 | 543.5 | -1.4 | 315.0 | 319.0 | +1.3 | 6 | 9 |
| JC11.8RC/JC9.8紧 551.0/405.5 160.0 1/1 | 160.8 | +0.5 | 351 | 575 | +63.8 | 288 | 340 | +18.1 | 551.0 | 543.5 | -1.4 | 405.5 | 409.5 | +1.0 | 8 | 11 |
| JC11.8RC/JC7.4紧 543.5/315.0 160.0 1/1 | 160.4 | +0.2 | 341 | 623 | +82.7 | 156 | 210 | +34.6 | 543.5 | 543.5 | 0.0 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 8 | 13 |
| JC11.8/JC11.8紧 551.0/401.5 160.0 1/1 | 160.4 | +0.2 | 351 | 514 | +46.4 | 330 | 528 | +60.0 | 551.0 | 545.5 | -1.0 | 401.5 | 405.5 | +1.0 | 7 | 11 |
| JC11.8/JC11.8紧 547.0/366.0 160.0 1/1 | 160.8 | +0.5 | 348 | 551 | +58.3 | 301 | 439 | +45.8 | 547.0 | 544.0 | -0.6 | 366.0 | 366.0 | 0.0 | 8 | 11 |
| JC11.8/JC11.8紧 547.0/315.0 160.0 1/1 | 161.4 | +0.9 | 348 | 567 | +62.9 | 245 | 359 | +46.5 | 547.0 | 544.0 | -0.6 | 315.0 | 314.5 | -0.2 | 6 | 9 |

附表5  棉强捻本色绉布物理指标试套数据（精梳其他）

| 品种 | 幅宽/cm |  | 强力/N |  |  |  |  |  | 密度/（根/10 cm） |  |  |  |  |  | 棉结疵点格率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  | 经向 |  |  | 纬向 |  |  |  |  |
|  | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 棉结 | 总数 |
| JC9.8/（JC7.4紧+ JC7.4竹）346.2/346.5 162.5 1/1 | 164.4 | +1.1 | 216 | 308 | +42.6 | 165 | 271 | +64.3% | 346.5 | 346.5 | 0.0 | 346.5 | 350.5 | +1.2 | 4 | 9 |
| JC7.4紧A(2S+2Z)/（JC7.4紧A(2S+2Z) 315.0/327.0 175.2双绉 | 174.2 | -0.6 | 139 | 225 | +61.9 | 155 | 227 | +46.5% | 315.0 | 317.0 | +0.6 | 327.0 | 330.5 | +1.1 | 7 | 8 |
| JC7.4紧B(2S+2Z)/（JC7.4紧A(2S+2Z) 315.0/327.0 170.2双绉 | 168.7 | -0.9 | 139 | 233 | +67.6 | 155 | 233 | +50.3% | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 327.0 | 327.0 | 0.0 | 6 | 7 |

附表6  棉强捻本色绉布物理指标试套数据（普梳）

| 品 种 | 幅宽/cm |  | 强力/N |  |  |  |  |  | 密度/（根/10 cm） |  |  |  |  |  | 棉结疵点格率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经 向 |  |  | 纬 向 |  |  | 经 向 |  |  | 纬 向 |  |  |  |  |
|  | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 设计 | 实测 | 偏差率/% | 棉结 | 总数 |
| C18.4/C23.6紧 259.5/173.0 147.3 1/1 | 148.3 | +0.5 | 287 | 356 | +24.1 | 205 | 214.0 | +4.4 | 259.5 | 260.5 | +0.4 | 173.0 | 172.5 | -0.3 | 8 | 24 |
| C18.4/C24.6紧 259.5/173.0 147.3 1/1 | 148.1 | +0.4 | 287 | 361 | +26.0 | 216 | 248.9 | +15.2 | 259.5 | 260.5 | +0.4 | 173.0 | 172.0 | -0.6 | 6 | 19 |
| C14.7/C14.7紧 255.5/220.0 149.9 1/1 | 148.8 | -0.8 | 205 | 272 | +33.1 | 161 | 222.2 | +38.0 | 255.5 | 257.0 | +0.6 | 220.0 | 221.0 | +0.5 | 6 | 17 |
| C14.7/C18.4紧 251.5/188.5 157.5 1/1 | 156.0 | -1.0 | 210 | 295 | +40.6 | 173 | 194.5 | +12.4 | 251.5 | 254.0 | +1.0 | 188.5 | 190.0 | +0.8 | 5 | 16 |
| C36.9/C18.4紧 358.0/153.5 172.7 2/1 | 173.2 | +0.4 | 680 | 904 | +32.9 | 162 | 192.0 | +18.5 | 358.0 | 359.0 | +0.3 | 153.5 | 154.5 | +0.7 | 2 | 13 |
| C36.9/C18.4紧 362.0/244.0 170.2 2/1 | 171.3 | +0.8 | 688 | 875 | +27.2 | 301 | 328.0 | +9.0 | 362.0 | 363.5 | +0.4 | 244.0 | 246.0 | +0. | 4 | 15 |
| C36.9/C13.1紧 362.0/200.5 170.2 2/1 | 171.4 | +0.8 | 688 | 889 | +29.2 | 153 | 217.0 | +41.8 | 362.0 | 362.5 | +0.1 | 200.5 | 201.0 | +0.2 | 3 | 15 |
| C36.9/C13.1紧 366.0/287.0 170.2 2/1 | 169.5 | -0.3 | 705 | 877 | +24.4 | 244 | 327.0 | +34.0 | 366.0 | 366.5 | +0.1 | 287.0 | 286.5 | -0.2 | 7 | 19 |