ICS 59.080.20

CCS W 12

中华人民共和国纺织行业标准

FZ

FZ/T ××××-××××

FZ/T 12032-2012

纯棉竹节本色纱

Cotton slub grey yarn

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替FZ/T 12032—2012《纯棉竹节本色纱》，与FZ/T 12032—2012相比，主要技术变化如下：

——调整了产品分类、标记（见第4章，2012年版的第4章）；

——调整了综合线密度偏差率、综合线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、竹节间距偏差、竹节倍数偏差指标（见5.3,2012年版的5.3）；

——删除了取样规定，样品数量及试验次数按照各试验方法要求执行（见2012年版的6.2）；

——基纱线密度试验中剪切总段数由不少于40段更改为不少于50段（见6.1.2.2,2012年版的6.3.2.2）；

——删除了计算值的数字修约规定（见2012年版6.7）；

——删除了原文件资料性附录A，原附录B、附录C、附录D调整为附录A、附录B、附录C。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会（SAC/TC 209/SC 10）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——FZ/T 12032-2012。

纯棉竹节本色纱

1  范围

本文件规定了纯棉竹节本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于环锭纺纯棉竹节本色纱。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3916  纺织品  卷装纱  单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）

GB/T 4743—2009  纺织品  卷装纱  绞纱法线密度的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6529  纺织品  调湿和试验用标准大气

FZ/T 10007  棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则

FZ/T 10008  棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 竹节纱  slub yarn

在一定长度范围内，直径粗细、竹节长度或竹节间距有规律或无规律变化的纱。

3.2

- 基纱  base yarn

竹节纱上除竹节外的正常纱部分。

3.3

综合线密度  total linear density

在公定回潮率时1000 m竹节纱的质量(g),以特克斯(tex)表示。

3.4

- 竹节间距  the distance between slubs

相邻两个竹节间基纱长度。

3.5

- 竹节长度  the length of slub

基纱渐变为竹节，再由竹节渐变为基纱的部分。

3.6

- 竹节倍数  slub ratio

竹节线密度与基纱线密度之比。

3.7

- 有规律竹节  regular slub

竹节长度、竹节间距或竹节倍数在一定长度范围内有规律变化。

3.8

- 无规律竹节  irregular slub

竹节长度、竹节间距或竹节倍数无规律变化。

4  产品分类、标记

4.1  纯棉竹节本色纱以不同生产工艺及线密度分类。

4.2  纯棉竹节本色纱的原料代号、规律性用英文字母表示：普梳棉代号为C，精梳棉代号为JC；有规律代号为Y，无规律代号为W。

4.3  纯棉竹节本色纱标记以基本表述和特征表述两部分组成，基本表述为：纯棉竹节本色纱、生产工艺过程（或代号）、原料名称（或代号）、综合线密度（基纱线密度），特征表述为：有无规律性，最短竹节长度（cm）/最长竹节长度（cm），最短间距长度（cm）/最长间距长度（cm），竹节倍数。

示例：精梳纯棉竹节本色纱，综合线密度为36.8 tex，基纱线密度为26.8 tex，无规律竹节，最短竹节长度28.0 cm，最长竹节长度30.0 cm，最短竹节间距28.0 cm，最长竹节间距35.0 cm，竹节倍数1.7，可写为：JC 36.8 tex（26.8 tex），（W，28.0/30.0，28.0/35.0，1.7）。

注：纱线英制支数与特克斯换算系数为590.5。

5  要求

5.1  项目

纯棉竹节本色纱要求包括综合线密度偏差率、综合线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、竹节规格五项指标。

5.2  分等规定

5.2.1  同一原料、同一工艺连续生产的同一规格的产品作为一个或若干检验批。

5.2.2  产品质量等级分为优等品、一等品、二等品，低于二等品为等外品。

5.2.3  纯棉竹节本色纱产品质量等级根据产品规格，以考核项目中最低一项进行评等。

5.3  技术要求

5.3.1  普梳棉纯棉竹节本色纱的技术要求按表1规定。

表1  普梳纯棉竹节本色纱技术要求

| 基纱线密度 /tex | 等级 | 综合线密度偏差率/% | 综合线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度a/(cN/tex) ≥ |  | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机织纱 | 针织纱 |  |
| 11.1～13.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 17.0 15.0 13.0 | 14.0 12.5 11.0 | 12.0 15.0 18.0 |
| 13.1～16.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 16.5 14.5 12.5 | 13.5 12.0 10.5 | 11.5 14.5 17.5 |
| 16.1～20.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 16.0 14.0 12.0 | 13.5 12.0 10.5 | 11.0 14.0 17.0 |
| 20.1～31.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 15.5 13.5 11.5 | 13.0 11.5 10.0 | 10.5 13.5 16.5 |
| 31.1～37.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 15.0 13.0 11.0 | 12.5 11.0 9.5 | 10.0 13.0 16.0 |
| 37.1～97.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 14.5 12.5 10.5 | 12.0 10.5 9.0 | 9.5 12.5 15.5 |
| 注：竹节长度、竹节间距大于50 cm，单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数可另订协议。 |  |  |  |  |  |  |
| a 单纱断裂强度以单纱断裂强力除以基纱线密度，如竹节倍数大于2.5倍及以上，单纱断裂强度下降0.5 cN/tex。 |  |  |  |  |  |  |

5.3.2  精梳纯棉竹节本色纱的技术要求按表2规定。

表2  精梳纯棉竹节本色纱技术要求

| 基纱线密度 /tex | 等级 | 综合线密度偏差率/% | 综合线密度变异系数/% ≤ | 单纱断裂强度a/(cN/tex) ≥ |  | 单纱断裂强力变异系数/% ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机织纱 | 针织纱 |  |
| 7.1～8.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 18.5 16.5 14.5 | 15.5 14.0 12.5 | 12.0 15.0 18.0 |
| 8.1～11.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 18.0 16.0 14.0 | 15.0 13.5 12.0 | 12.0 15.0 18.0 |
| 11.1～13.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 18.0 16.0 14.0 | 15.0 13.5 12.0 | 11.5 14.5 17.5 |
| 13.1～16.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 18.0 16.0 14.0 | 15.0 13.5 12.0 | 11.0 14.0 17.0 |
| 16.1～20.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 17.5 15.5 13.5 | 14.5 13.0 11.5 | 10.5 13.5 16.5 |
| 20.1～31.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 17.0 15.0 13.0 | 14.5 13.0 11.5 | 10.0 13.0 16.0 |
| 31.1～37.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 16.5 14.5 12.5 | 14.0 12.5 11.0 | 9.5 12.5 15.5 |
| 37.1～74.0 | 优 一 二 | ±2.0 ±2.5 ±3.0 | 2.0 3.0 4.0 | 16.5 14.5 12.5 | 14.0 12.5 11.0 | 9.0 12.0 15.0 |
| 注：竹节长度、竹节间距大于50 cm，单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数可另订协议。 |  |  |  |  |  |  |
| a 单纱断裂强度以单纱断裂强力除以基纱线密度，如竹节倍数大于2.5倍及以上，基纱断裂强度下降0.5 cN/tex。 |  |  |  |  |  |  |

5.3.3  纯棉竹节本色纱竹节规格要求按表3规定。

表3  纯棉竹节本色纱竹节规格

| 等级 | 竹节长度偏差/cm | 竹节间距偏差/cm | 竹节倍数偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优 一 二 | ±0.5 ±1.0 ±1.5 | ±1.0 ±1.5 ±2.5 | ±0.05 ±0.10 ±0.20 |
| 注：竹节长度、竹节间距大于30 cm，竹节长度偏差、竹节间距偏差增加0.5 cm。 |  |  |  |

6  试验方法

- 6.1  线密度试验

6.1.1  综合线密度偏差率、综合线密度变异系数试验

综合线密度偏差率按式（1）计算，其中100 m纱的实测干燥质量按GB/T 4743-2009中程序2烘干后折算，100 m纱的标准干燥质量按附录A中式（A.2）计算；综合线密度变异系数按GB/T 4743-2009中程序1调湿平衡后，按式（2）计算；计算结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。

D=mnd−mdmd×100      ………………………………（1）

式中：

D  ——综合线密度偏差率，%；

mnd——100 m纱的实测干燥质量，单位为克（g）；

md ——100 m纱的标准干燥质量，单位为克（g）。

CV=i=1n(mci−mc)2n-1mc×100       ………………………（2）

式中：

CV ——综合线密度变异系数，%,

mci——每个试样的质量，单位为克（g）；

mc——试样的平均质量，单位为克（g）；

n   ——试样的总个数。

- 6.1.2  基纱线密度试验

6.1.2.1  从抽取的试样中随机抽取5个筒子，并根据竹节纱综合线密度加以适当的预加张力,其预加张力为：（0.5±0.1）cN/tex，将退绕下来的纱平直放在平板上（板应能全面衬托出纱的颜色）。

6.1.2.2  将拉直的竹节纱进行剪切，剪切总段数不少于50段，并记录其长度，把试样放在烘箱中加热至105℃，并烘至恒定质量，直至每隔10 min质量递变量不大于0.1%时称重。并按式（3）计算基纱线密度（T1）。

T1=m1L1×1000                   …………………（3）

式中：

T1——基纱线密度，单位为特克斯（tex）；

m1——基纱部分结合公定回潮率的质量，单位为克（g）；

L1——基纱剪切总长度，单位为米（m）。

- 6.1.3  竹节线密度试验

竹节线密度按6.1.2方法剪切竹节部分计算竹节线密度。

- 6.2  单纱断裂强度及单纱断裂强力变异系数试验

按GB/T 3916规定执行，单纱断裂强度以单纱断裂强力除以基纱线密度。

- 6.3  竹节规格试验

按附录B规定执行，竹节规格仪器试验方法参见附录C。

7  检验规则

按FZ/T 10007规定执行。

8  标志、包装

按FZ/T 10008规定执行。

9  其他

用户对本产品有特殊要求者，供需双方可另订协议。

附 录 A

（规范性）

纯棉竹节本色纱百米质量的计算

A.1  纯棉竹节本色纱的公定回潮率为8.5%。

A.2  100 m纱在公定回潮率时的标准质量按式（A.1）计算，计算结果按GB/T 8170修约至小数点后三位。

mg=Tt10                      ………………（A.1）

式中：

mg——100 m纱在公定回潮率时的标准质量，单位为克（g）；

Tt——纱的公称综合线密度，单位为特克斯（tex）。

A.3  100 m纱的标准干燥质量按式（A.2）计算，计算结果按GB/T 8170修约至小数点后三位。

md=Tt10×100100+W                  ……………………(A.2)

式中：

md——100 m纱的标准干燥质量，单位为克（g）；

W——公定回潮率，%。

附 录 B

（规范性）

竹节规格手工试验方法

B.1  试验条件

B.1.1  竹节规格的检验地点，要求尽量采用北向自然光源，正常检验时，必须有较大的窗户，窗户不能有碍光物，以保证室内光线充足。

B.1.2  竹节规格的检验一般应在不低于400lx的照度下（最高不超过800 lx）进行，如照度低于400 lx时，应加用灯光检验（用青色或白色的日光灯管）。检验者的影子应避免投射到测试纱线上。

B.2  试验方法

B.2.1  试样准备

B.2.1.1  取样：从抽取的试样中随机抽取5个筒子，竹节长度、竹节间距试验总次数不少于50次，有规律循环长度的测量长度不低于2个总循环长度，以保证竹节规格测试的完整性。

B.2.1.2  根据竹节纱综合线密度加以适当的预张力,其预张力为：（0.5±0.1）cN/tex，将退绕下来的纱线伸直放在平板上（板应能全面衬托出纱的颜色）。

B.2.2  测量

B.2.2.1  竹节长度

采用直尺直接沿纱线方向测量，起点为基纱渐粗点，终点为竹节渐细点，渐粗点、渐细点均以肉眼明显看出为准，并在竹节始末点用笔点色记，逐一测量并记录结果，结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。

B.2.2.2  竹节间距

结合测量竹节时所做标记，然后沿纱方向用直尺逐个测量相邻两竹节间基纱长度，结果按GB/T 8170修约至小数点后一位。

B.2.2.3  实测竹节倍数

B.2.2.3.1  将拉直纱线采用中断切断称重法，根据竹节长度选用20 mm或10 mm中断切长器将竹节与基纱分别切成等长数段，最少段数为50段，并使用精度为0.5 mg扭力天平称量，并按式（B.1）计算基纱、竹节线密度。

Ti=miLi×1000                …………………（B.1）

式中：

Ti——基纱或竹节线密度，单位为特克斯（tex）；

mi——基纱或竹节质量，单位为克（g）；

Li——基纱或竹节总长度，单位为米（m）。

B.2.2.3.2  根据B.2.2.3.1计算出的基纱、竹节部分的线密度，其比值即为竹节倍数。按式（B.2）计算竹节倍数，计算结果按GB/T 8170修约至小数点后两位。

B=T2T1                    …………………（B.2）

式中：

B——竹节倍数；

T1——基纱线密度；

T2——竹节线密度。

附 录 C

（资料性）

竹节规格仪器试验方法

C.1  原理

电容式竹节风格检测原理是连续运动的纱线在通过检测区时，对竹节纱质量的粗细不匀的检测，将检测器内纱线信号转化为电信号，经过电路运算处理后形成竹节纱不匀曲线图和竹节纱参数（竹节倍数、节长、间距），并形成数字形式图表，即竹节风格的各种结果。

C.2  仪器

C.2.1  纱架与张力装置：使各种卷装的纱线能在一定张力下退绕，并使纱线不产生意外伸长或损伤。

C.2.2  检测器：电容式测量槽和能使纱线以一定速度经过测量槽的罗拉牵引装置等。

C.2.3  控制器：对测试过程进行控制。完成对纱线竹节信号的处理，并得出供显示或打印的各种试验数据（平均节长，平均节距，平均倍数，每米竹节个数，最长、最短节长，最长、最短间距，倍数的波谱图，条干CV%）。

C.3  取样数量

C.3.1  管纱或筒纱：至少取样六个。

C.3.2  测试次数：每个管纱或筒纱各测试1次。

C.3.3  测试长度：不少于150 m，保证检测循环不低于300组。

C.3.4  测试速度：建议采用100 m/min，或根据各试验仪器来确定，一经确定不得随意改变。

C.4  大气条件

C.4.1  预调湿、调湿和试验用标准大气应按GB/T 6529规定的标准大气，平衡24 h，在调湿和试验过程中应保持标准大气恒定，直到试验结束。

C.4.2  试验室若不具备以上条件时，可以在以下稳定的温湿度条件下，使试样达到平衡后进行试验。平衡及试验期间的平均温度为：18℃～28℃，平均相对湿度50%～75%，同时应保持温度的变化不超过上述范围内某平均温度±3 ℃，温度变化率不超过0.5 ℃/min，相对湿度的变化不超过某平均相对湿度±3%，相对湿度的变化率不超过0.25%/min。

C.5  操作程序

C.5.1  仪器校验：按照仪器使用说明进行调整。

C.5.2  试验步骤：将试样纱样放置在固定纱锭杆，绕过导纱钩，经过滚动胶辊，根据纱的平均线密度加上适当的张力，并按仪器使用说明书中的规定程序进行操作。

C.5.3  起始参数的设置包括：节长最小值、间距的最小值、纱线线密度。

C.6  结果的表示和计算

C.6.1  竹节纱风格检测结果主要有以下几项指标：平均节长，平均间距，平均倍数，节长、节距的最大与最小值，竹节倍数的最大与最小值，每米的竹节个数，竹节/间距的频次的波谱表示图，竹节节长节距循环。

C.6.2  竹节长度、竹节间距试验结果按GB/T 8170修约至小数点后一位，竹节倍数按GB/T 8170修约至小数点后两位。

C.7  试验报告

试验报告应包括以下内容：

a）样品的材料，规格和数量；

b）试验环境条件（湿度、相对湿度）；

c）仪器型号；

d）竹节纱测试速度、取样长度等必要试验参数；

e）批样的试验结果，包括：平均节长间距、节长间距的最大与最小值，竹节倍数的最大与最小值；

d）如果需要可打印节长、竹节间距、竹节倍数等波谱图。