《再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布》团体标准编制说明

一  工作简况

1  任务来源

根据中国棉纺织行业协会专[2022]3号文下达的标准计划，《再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布》团体标准列入中国棉纺织行业协会2022年第二批团体标准制修订计划项目内。

2  主要工作过程

再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布是一种新型绿色环保面料，面料中的经纬纱线是由经原液着色的循环再利用聚酯（PET）纤维和粘胶纤维混纺而成，其中循环再利用聚酯（PET）纤维是以废旧聚酯为主要原料进行分离—切片—抽丝—冷却集丝而制成，其成分≥50%。经并线→加捻→整经→织造制得坯布，再通过开幅→冷堆→烧毛→水洗→预定→成定完成生产。该面料更趋向于绿色环保的理念，其来源的低碳性，为节约石油资源，保护生态环境做出了巨大贡献。

由于缺少相应的产品标准，企业采用的原料和生产工艺良莠不齐，导致面料的安全性、服用性和功能性都无法得到保证。因此，急需制定《再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布》标准，旨在统一检测项目、要求和方法，解决无法对产品质量进行考核的问题。同时可以与现有再生涤纶领域的标准作为互补，实用性更强，使标准体系更加完善。

2.1  2021年6-2022.1月，调研、收集和分析国内相关数据。

2.2  2022年2-7月，选取样品并进行试验，为确定试验参数和具体细节提供依据，形成草稿。

2.3  2022年8月-2022年10月，经起草小组讨论、修改后，形成征求意见稿。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准归口单位：中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会。

本标准起草单位：

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，起草《再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布》草稿，起草小组对草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成征求意见稿。中国棉纺织行业协会团体标准化技术委员会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  编制原则和主要内容

1  制定文件的原则

1.1  编写格式按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，引用标准采用最新版本。

1.2  遵循科学性、先进性、统一性和合理性的原则，合理制定文件。

1.3  文件要符合产品的生产工艺特点和产品特性，兼顾下游实际需求。技术指标宽严得当，本着“技术先进、符合国情”的指导思想，既能适应实际生产，又能体现产品特性，还要体现技术进步要求。

1.4  测试的方法采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现文件的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2  制定文件的主要内容

2.1  文件章节：按照术语和定义、规格和分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存编写。

2.2  适用范围

本文件适用于再生涤纶粘胶混纺色纺纱（经纬纱线由经原液着色的循环再利用聚酯（PET）纤维和粘胶纤维混纺而成且循环再利用聚酯（PET）纤维成分≥50%）/氨纶包覆纱为原料，机织生产的再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布。

2.3  术语和定义

再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布：经纬向均使用再生涤纶粘胶混纺色纺纱（再利用聚酯（PET）纤维成分≥50%）/氨纶包覆纱线制成的机织物。

2.4  规格和分类

2.4.1  规格

再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布的规格应包括：幅宽(cm),纱支，经密(根/10cm)×纬密(根/10cm),组织结构。

示例：148 40s/2+40D×40s/2+40D 308×260 平纹

表示：幅宽148 cm,经向纱织40s/2加40D氨纶,纬向纱织40s/2加40D氨纶，经密308根/10cm,纬密260根/10cm,平纹组织。

2.4.2  分类

再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布按照弹性方向，可分为经（纬）向再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布（简称经弹或纬弹）和经纬向再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布（简称经纬弹）。

2.5  要求

再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括密度偏差率、断裂强力、定力伸长率、塑性变形率、撕破强力、脱缝程度、起球、水洗尺寸变化率、纤维含量、色牢度及安全性能的规定；外观质量包括幅宽偏差、色差、纬斜/弓斜、布面疵点四项。

2.6  分等规定

1） 再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布质量等级分为优等品、一等品和合格品。

2） 再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布的评等以内在质量和外观质量综合评定，按其中的最低等级定等；内在质量按批评等，外观质量按匹评等。

2.7  试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

三  主要试验（或验证）情况分析

3.1  范围

本文件规定了再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布的术语和定义、规格和分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于再生涤纶粘胶混纺色纺纱（经纬纱线由经原液着色的循环再利用聚酯（PET）纤维和粘胶纤维混纺而成且循环再利用聚酯（PET）纤维成分≥50%）/氨纶包覆纱为原料，机织生产的再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布。

3.2  术语和定义

再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布：经纬向均使用再生涤纶粘胶混纺色纺纱（再利用聚酯（PET）纤维成分≥50%）/氨纶包覆纱线制成的机织物。

3.3  要求

本文件参照FZ/T 13056-2021 涤粘混纺色纺弹力布，结合本产品的风格特点设置相应的考核项目。内在质量包括密度偏差率、断裂强力、定力伸长率、塑性变形率、撕破强力、脱缝程度、起球、水洗尺寸变化率、纤维含量、色牢度及安全性能的规定；外观质量包括幅宽偏差、色差、纬斜/弓斜、布面疵点四项；均为常规考核项目。

考核指标经多个品种再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布的不同批次验证、分析、汇总的基础上，结合贸易要求、产品特点制定。

3.3.1 内在质量

——密度偏差率：客户在关注布面质量的同时，更加重视布面的风格变化，对经纬纱线密度偏差过大或过小会造成布面风格的差异，也认为是不合格品。为避免出现不必要的贸易争端，根据贸易要求，本标准将密度偏差率纳入考核指标内。考核指标为优等品±2.0%～0，一等品±3.0%～0，合格品±4.0%～0。

表1  密度偏差率验证数据

| 序号 | 规 格 | 实测经纬纱密度 /(根/10 cm) | 评等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32S/1+40D×32S/1+40D 475×300 共50批 | 38批472x295，9批467x293，3批476x290 | 76%优等品，18%一等品，6%合格品 |
| 2 | 40S/2+40D×40S/2+40D 308×260 共60批 | 42批303x259，14批311x256，4批297x254 | 93%优等品，7%合格品 |
| 3 | 32S/1+40D×25S/1+40D 509×340 共50批 | 31批505x342，12批498x336，7批511x337 | 72%优等品，28%一等品 |
| 4 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共50批 | 29批325x219，15批321x217，6批330x212 | 58%优等品，30%一等品，12%合格品 |
| 5 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共40批 | 27批509x353，13批515x354 | 100%优等品 |
| 6 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共50批 | 35批399x302，15批389x298 | 70%优等品，30%一等品 |
| 7 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共40批 | 26批492x317，11批487x308，3批496x312 | 72%优等品，28%一等品 |
| 8 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 | 34批256x195，12批252x189，4批259x186 | 68%优等品，24%一等品，8%合格品 |

—— 断裂强力：根据贸易要求，分析实验数据,结合再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布特点，断裂强力以满足后道产品需要为目的，断裂强力考核最低值，非起绒织物强力≥500N，起绒织物强力≥300N。

表2  断裂强力验证数据

| 序号 | 规格 | 种类 | 断裂强力/N |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 考核要求 | 经向实测 | 纬向实测 |
| 1 | 32S/1+40D×32S/1+40D 475×300 共50批 | 非起绒 | ≥450 | ≥600 | ≥450 |
| 2 | 40S/2+40D×40S/2+40D 308×260 共60批 |  |  | ≥600 | ≥450 |
| 3 | 32S/1+40D×25S/1+40D 509×340 共50批 |  |  | ≥600 | ≥450 |
| 4 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共50批 |  |  | ≥600 | ≥450 |
| 5 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共40批 |  |  | ≥600 | ≥450 |
| 6 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共50批 |  |  | ≥600 | ≥450 |
| 7 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共40批 |  |  | ≥600 | ≥450 |
| 8 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 |  |  | ≥600 | ≥450 |
| 9 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共50批 | 起绒 | ≥250 | ≥400 | ≥250 |
| 10 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共50批 |  |  | ≥400 | ≥250 |
| 11 | 40S/2×40S/2+40D 280x225 共50批 |  |  | ≥400 | ≥250 |
| 12 | 40S/2+40D×40S/2+40D 303x228共30批 |  |  | ≥400 | ≥250 |
| 13 | 40S/2+40D×40S/2+40D 355x303 共30批 |  |  | ≥400 | ≥250 |

——定力伸长率：根据贸易要求，分析实验数据,结合再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布特点，弹力织物应具有适应人体外形的变形能力，达到穿着的舒适性。定力伸长考核最低值，经弹或纬弹：优等品≥20%，一等品≥15%，合格品≥12%；经纬弹：优等品≥15%，一等品≥12%，合格品≥12%。

表3  定力伸长率验证数据

| 序号 | 规 格 | 经弹或纬弹伸长率 / % | 经纬弹伸长率 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共40批 | 22批≥20，18批15～20 | / |
| 2 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共50批 | 24批≥20，26批15～20 | / |
| 3 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 | 33批≥20，17批15～20 | / |
| 4 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共50批 | 34批≥20，16批15～20 | / |
| 5 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共50批 | 27批≥20，23批15～20 | / |
| 6 | 40S/2×40S/2+40D 280x225 共50批 | 18批≥20，32批15～20 | / |
| 7 | 32S/1+40D×32S/1+40D 475×300 共50批 | / | 29批≥15，21批12～15 |
| 8 | 40S/2+40D×40S/2+40D 308×260 共50批 | / | 37批≥15，13批12～15 |
| 9 | 32S/1+40D×25S/1+40D 509×340 共50批 | / | 41批≥15，9批12～15 |

——塑性变形率：根据贸易要求，分析实验数据,结合再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布特点，弹力织物应具有适应人体外形的变形能力和恢复原有形状、尺寸的保形能力，达到穿着的舒适、美观。塑性变形率考核最高值：优等品≤2%，一等品≤4%，合格品≤6%。

表4  塑性变形率验证数据

| 序号 | 规 格 | 塑性变形率/ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40S/2+40D×40S/2+40D 308×260 共50批 | 27批≤2，23批2～4 |
| 2 | 32S/1+40D×25S/1+40D 509×340 共50批 | 41批≤2，8批2～4，1批4～6 |
| 3 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共50批 | 32批≤2，18批2～4 |
| 4 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共40批 | 25批≤2，11批2～4，4批4～6 |
| 5 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共50批 | 36批≤2，12批2～4，2批4～6 |
| 6 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共40批 | 33批≤2，7批2～4 |
| 7 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 | 39批≤2，10批2～4，1批4～6 |
| 8 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共50批 | 36批≤2，12批2～4，2批4～6 |
| 9 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共50批 | 33批≤2，17批2～4 |
| 10 | 40S/2×40S/2+40D 280x225 共50批 | 35批≤2，25批2～4 |
| 11 | 40S/2+40D×40S/2+40D 303x228共40批 | 27批≤2，12批2～4，1批4～6 |
| 12 | 40S/2+40D×40S/2+40D 355x303 共50批 | 32批≤2，16批2～4，2批4～6 |

——撕破强力：由于撕破强力试验能客观地反映纺织品在实际穿着中的突然撕裂性和受整理加工影响的程度，所以在纺织品国际贸易中应用广泛。撕破强力考核最低值：非起绒织物≥40N,起绒织物≥30N。

表5  撕破强力验证数据

| 序号 | 规 格 | 非起绒织物（经纬向）/N | 起绒织物（经纬向）/N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32S/1+40D×32S/1+40D 475×300 共50批 | ≥35 | / |
| 2 | 40S/2+40D×40S/2+40D 308×260 共50批 | ≥35 | / |
| 3 | 32S/1+40D×25S/1+40D 509×340 共50批 | ≥35 | / |
| 4 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共50批 | ≥35 | / |
| 5 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共50批 | ≥35 | / |
| 6 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共50批 | ≥35 | / |
| 7 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共40批 | ≥35 | / |
| 8 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 | ≥35 | / |
| 9 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共50批 | / | ≥25 |
| 10 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共50批 | / | ≥25 |
| 11 | 40S/2×40S/2+40D 280x225 共50批 | / | ≥25 |
| 12 | 40S/2+40D×40S/2+40D 303x228共30批 | / | ≥25 |

——脱缝程度：服装在使用过程中受到外力的拉伸作用，在接缝处面料纱线产生经向或纬向滑移，致使缝口脱开的现象。脱缝的出现除了会影响服装的美观，还会降低服装的使用性能。为避免出现不必要的贸易争端，根据贸易要求，本标准将脱缝程度纳入考核指标内。要求优等品、一等品、合格品均≤6mm。

表6  脱缝程度验证数据

| 序号 | 规 格 | 脱缝程度（经纬向）/mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32S/1+40D×25S/1+40D 509×340 共50批 | ≤6 |
| 2 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共50批 | ≤6 |
| 3 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共50批 | ≤6 |
| 4 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共50批 | ≤6 |
| 5 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共50批 | ≤6 |
| 6 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 | ≤6 |
| 7 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共50批 | ≤6 |
| 8 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共50批 | ≤6 |
| 9 | 40S/2×40S/2+40D 280x225 共50批 | ≤6 |
| 10 | 40S/2+40D×40S/2+40D 303x228共40批 | ≤6 |

——起球：纺织面料由于织物本身以及受到外界的摩擦作用，产生起毛起球现象，影响服装的外观和服用性能；抗起球越来越引起纺织、染整、服装生产企业及消费者的关注，对其要求也越来越高。起球考核最低值，优等品≥3-4级，一等品≥3级，合格品≥2-3级。

表7  起球验证数据

| 序号 | 规 格 | 起球/级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共50批 | 36批≥3-4级，12批3级，2批2-3级 |
| 2 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共50批 | 34批≥3-4级，16批3级 |
| 3 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共50批 | 29批≥3-4级，21批3级 |
| 4 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共50批 | 31批≥3-4级，19批3级 |
| 5 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 | 31批≥3-4级，18批3级，1批2-3级 |
| 6 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共50批 | 28批≥3-4级，20批3级，2批2-3级 |
| 7 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共50批 | 30批≥3-4级，18批3级，2批2-3级 |
| 8 | 40S/2×40S/2+40D 280x225 共50批 | 35批≥3-4级，13批3级，2批2-3级 |
| 9 | 40S/2+40D×40S/2+40D 303x228共50批 | 33批≥3-4级，16批3级，1批2-3级 |

——水洗尺寸变化率：随着人们对衣着质量要求的提高，纺织面料内在的质量要求也随之提高。水洗尺寸变化率是一项重要的内在质量指标，因此对这项指标的要求也是越来越高。水洗尺寸变化率考核非起绒织物和起绒织物，要求非起绒织物优等品-2.5%～+1.0%，一等品-3.0%～+1.0%，合格品-3.5%～+1.0%； 起绒织物优等品-2.0%～+1.0%，一等品-3.0%～+1.5%，合格品-4.0%～+1.5%。

表8  水洗尺寸验证数据

| 序号 | 规 格 | 非起绒织物（经纬向）/% | 起绒织物（经纬向）/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32S/1+40D×32S/1+40D 475×300 共40批 | 37批-2.5～+1.0，3批-3.0～+1.0 |  |
| 2 | 40S/2+40D×40S/2+40D 308×260 共30批 | 28批-2.5～+1.0，2批-3.0～+1.0 |  |
| 3 | 32S/1+40D×25S/1+40D 509×340 共50批 | 45批-2.5～+1.0，5批-3.0～+1.0 |  |
| 4 | 40S/2×40S/2+40D 328×220 共60批 | 56批-2.5～+1.0，4批-3.0～+1.0 |  |
| 5 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共40批 | 33批-2.5～+1.0，7批-3.0～+1.0 |  |
| 6 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共50批 | 48批-2.5～+1.0，2批-3.5～+1.0 |  |
| 7 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共40批 | 37批-2.5～+1.0，3批-3.0～+1.0 |  |
| 8 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共50批 | 45批-2.5～+1.0，5批-3.0～+1.0 |  |
| 9 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共50批 |  | 47批-2.0～+1.0，3批-3.0～+1.5 |
| 10 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共30批 |  | 28批-2.0～+1.0，2批-3.0～+1.5 |
| 11 | 40S/2×40S/2+40D 280x225 共50批 |  | 48批-2.0～+1.0，2批-4.0～+1.5 |
| 12 | 40S/2+40D×40S/2+40D 303x228共30批 |  | 27批-2.0～+1.0，3批-3.0～+1.5 |

——纤维含量偏差率：为维护贸易双方的利益，混纺产品考核纤维含量偏差，纤维含量偏差考核要求按现贸易要求，按照国家标准GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》执行。

表9  纤维含量验证数据

| 序号 | 规格 | 纤维含量 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 | 实测 |  |
|  |  |  | 再生涤纶% | 粘胶% | 氨纶% |  |
| 1 | 32S/1+40D×32S/1+40D 515×350 共30批 | 65%再生涤纶 33%粘纤 2%氨纶 | 63.2～66.5 | 31.3～34.8 | 1.3～2.7 | 合格30批 |
| 2 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共30批 | 70%再生涤纶28%粘纤 2%氨纶 | 68.5～71.8 | 26.4～29.7 | 1.2～3.3 | 合格30批 |
| 3 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共30批 | 75%再生涤纶 22%粘纤 3%氨纶 | 73.1～76.5 | 20.8～23.6 | 1.9～4.4 | 合格30批 |
| 4 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共30批 | 65%再生涤纶 33%粘纤 2%氨纶 | 63.6～66.7 | 31.5～34.3 | 1.5～2.8 | 合格30批 |
| 5 | 40S/2×32S/1+40D 320×268 共30批 | 72%再生涤纶 25%粘纤 3%氨纶 | 70.2～73.6 | 23.5～26.7 | 1.7～4.6 | 合格30批 |

——色牢度要求：作为色纺纱较本色纱线重要区别之一，各企业对该项技术指标也非常重视，色纺纱只有具备较好的色牢度水平，较低的色差，才能提供优质的色织面料，除了GB 18401上面几个色牢度标准以外，考核耐光、耐皂洗、耐汗渍、耐热压、耐湿摩擦色牢度指标是因为考虑到最终面料和服装产品的需要。因此这类指标设定的重点是和后道标准衔接统一。

表10  色牢度验证数据                   单位为：级

| 项 目 | 深色50批 | 浅色50批 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 优 | 一 | 合 | 最高 | 最低 | 平均 | 优 | 一 | 合 |
| 耐光色牢度≥ | 变色 | 4-5 | 4 | 4.2 | 50 | 0 |  | 4 | 3 | 3.6 | 35 | 15 |  |
| 耐皂洗色牢度≥ | 变色 | 4-5 | 3-4 | 4.3 | 37 | 10 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4.3 | 40 | 7 | 3 |
|  | 沾色 | 4-5 | 3 | 3.8 | 41 | 7 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4 | 40 | 10 |  |
| 耐汗渍色牢度≥ | 变色 | 4-5 | 4 | 4.4 | 45 | 5 |  | 4-5 | 3-4 | 4.4 | 42 | 7 | 1 |
|  | 沾色 | 4-5 | 3 | 3.8 | 42 | 6 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4 | 44 | 6 |  |
| 耐热压色牢度≥ | 变色 | 4-5 | 4 | 4.4 | 45 | 5 |  | 4-5 | 4 | 4.4 | 42 | 8 |  |
|  | 沾色 | 4-5 | 3 | 3.8 | 42 | 7 | 1 | 4-5 | 3-4 | 4 | 40 | 10 |  |
| 耐摩擦色牢度≥ | 干摩 | 4-5 | 4 | 4.4 | 48 | 2 |  | 4-5 | 4-5 | 4.5 | 50 | 0 |  |
|  | 湿摩 | 4 | 2-3 | 3.7 | 32 | 15 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 45 | 5 |  |
| 综合评等 深色：优77% 一19% 合4%；浅色：优73% 一25% 合2%。 |

3.3.2 外观质量

外观质量直接决定面料的质量等级，比如：幅宽偏差、色差、纬斜/弓纬、布面疵点等。

表11  再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布外观质量验证数据

| 项目 | 共100个批次品种 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽偏差 | -2.0～+2.0 | 100 | 0 | 0 |
| 色差 | ≥4 | 100 | 0 | 0 |
| 纬斜/弓纬 | ≤1.5 | 100 | 0 | 0 |
| 综合评等： 优100% |

——布面疵点允许评分限度：考虑到现出口贸易的需要，布面疵点评分按分每百平方米执行。结合贸易要求，优等品≤18分/100m2，一等品为≤28分/100m2，二等品为≤

40分/100m2。验证情况详见表12，验证试套结果符合考核指标。

表12  布面疵点验证数据

| 序号 | 规格 | 检验数量/m | 试套数据（分/100 m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21S/1+40D×21S/1+40D 397×300 共20批 | 20x100m | 17批≤18，3批≤28 |
| 2 | 32S/1×32S/1+40D 490×315 共20批 | 20x100m | 18批≤18，2批≤28 |
| 3 | 28S/2×28S/2+70D 255×193 共20批 | 20x100m | 15批≤18，5批≤28 |
| 4 | 40S/2×32S/1+40D 320x268 共20批 | 20x100m | 17批≤18，3批≤28 |
| 5 | 40S/2×40S/2+40D 378x284 共20批 | 20x100m | 16批≤18，4批≤28 |

3.4  试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利。

五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布采用由经原液着色的循环再利用聚酯（PET）纤维和粘胶纤维混纺而成的色纺纱，不仅缩短生产流程、降低生产成本，更具有环保、时尚、色差小等优势。具有的特点是色彩丰富、颜色艳丽、面料弹性好、产品环保、抗皱易打理等特点，最终产品被广泛设计为西装、时装、休闲服装等。随着客户对产品质量的要求逐步提高，为保证再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布产品在生产、贸易过程中的质量检验、交付等活动的顺利进行，急需制定《再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布》团体标准。

本标准的制定，可以指导和规范生产企业的生产，提升产品的品质，为规范市场，打击假冒伪劣产品，保护消费者权益起到积极的推荐作用。

据不完全统计，国内生产再生涤纶粘胶混纺色纺弹力布年产量达到1亿米以上，产值20亿元左右，产生利税在1亿元以上。

六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无相关国际标准和国外先进标准参考。

七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九  标准性质的建议说明

本项目作为推荐性团体标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

建议2022年12月贯彻此文件。

十一  废止现行相关标准的建议

为制定项目。

十二  其它应予说明的事项

无其他应予说明的事项。

起草小组

2022年10月